Table   S1.     Observed and calculated structure factors for coquimbite  from Chile

h  k  l 10Fo 10Fc 10     h  k  l 10Fo 10Fc 10     h  k  l 10Fo 10Fc 10     h  k  l 10Fo 10Fc 10     h  k  l 10Fo 10Fc 10

0  1  0  899  981   6    -3  7  1  285  284   1    -1  4  2  293  300   1    -2 13  2  404  404   4     4 11  3  105  103   8

-1  2  0 1578 1557   7    -2  7  1  499  506   1     0  4  2  263  232   2    -1 13  2  172  172   4    -5 12  3  183  191   3

0  2  0 1174 1207   3    -1  7  1  166  164   1     1  4  2  315  289   1     0 13  2   78   81   7    -4 12  3  125  127   3

-1  3  0  656  615   1     0  7  1  629  632   2     2  4  2  256  255   1     1 13  2   25   37  24    -3 12  3  531  532   2

0  3  0  530  510   2     1  7  1  589  594   1     3  4  2  366  356   2    -7 14  2  101   98   7    -2 12  3  393  396   3

-2  4  0  449  492   1     2  7  1   88   85   2     4  4  2 1676 1683   3    -6 14  2    0    3   1    -1 12  3  177  177   3

-1  4  0  309  325   1     3  7  1  319  324   2    -2  5  2  392  405   1    -5 14  2  192  186   5     0 12  3    0   28   1

0  4  0  748  767   3     4  7  1  319  324   2    -1  5  2  389  334   3    -4 14  2  267  265   4     1 12  3   11    9  10

-2  5  0  530  544   1     5  7  1  278  281   3     0  5  2  315  286   4    -3 14  2  122  121   5     2 12  3  394  387   3

-1  5  0  916  956   3     6  7  1   37   39  10     1  5  2  724  703   2    -2 14  2   86   79   7     3 12  3  277  248  12

0  5  0  221  201   3    -3  8  1  190  192   1     2  5  2  184  183   1    -1 14  2   13   13  12    -6 13  3  454  462   3

-3  6  0 1899 1912   6    -2  8  1  109  113   2     3  5  2  157  156   1    -7 15  2   35   37  14    -5 13  3   87   93   5

-2  6  0  168  164   1    -1  8  1  485  489   1     4  5  2  256  260   2    -6 15  2  182  183   5    -4 13  3   44   46   9

-1  6  0  625  626   1     0  8  1  353  360   1     5  5  2  338  350   3    -5 15  2   96   94   7    -3 13  3   41   46  11

0  6  0 1273 1280   5     1  8  1   43   31   4    -3  6  2 1457 1436   5    -3 15  2  170  156  15    -2 13  3    9    6   8

-3  7  0  165  166   1     2  8  1  112  115   3    -2  6  2  380  358   3     0  1  3  233  220   2    -1 13  3   26   33  25

-2  7  0 1160 1160   2     3  8  1  136  132   3    -1  6  2  441  444   3     0  2  3 1535 1531   5     0 13  3   15   18  14

-1  7  0  367  377   1     4  8  1  157  161   3     0  6  2  121  123   2     1  2  3  260  244   1     1 13  3   40   32  39

0  7  0  138  130   4     5  8  1  176  179   3     1  6  2  580  575   1    -1  3  3 1487 1496   4    -6 14  3  190  191   4

-4  8  0 1057 1055   4     6  8  1  138  135   5     2  6  2  250  253   1     0  3  3 1953 2007   7    -5 14  3  143  142   5

-3  8  0  108  110   2     7  8  1    0   22   1     3  6  2  535  541   1     1  3  3  609  576   1    -4 14  3   38   40  15

-2  8  0  117  117   2    -4  9  1   36   35   4     4  6  2  179  180   2     2  3  3   55   39   2    -3 14  3   17   21  17

-1  8  0  767  778   2    -3  9  1   51   43   3     5  6  2  335  344   2    -1  4  3  842  795   2    -2 14  3  304  304   4

0  8  0  527  530  10    -2  9  1  603  613   2     6  6  2   29   16  17     0  4  3   86   57   1    -1 14  3  101  103  13

-4  9  0   56   63   3    -1  9  1  277  284   2    -3  7  2  372  372   1     1  4  3 1185 1160   2    -7 15  3  193  195   4

-3  9  0 1280 1286   3     0  9  1  351  361   2    -2  7  2 1085 1084   2     2  4  3  409  404   2    -6 15  3  113  114   6

-2  9  0  403  407   2     1  9  1  246  254   2    -1  7  2  475  485   2     3  4  3  305  313   1    -5 15  3  143  149   8

-1  9  0  389  389   1     2  9  1  253  264   2     0  7  2   87   80   2    -2  5  3  354  347   2    -3 15  3  214  201  13

0  9  0  658  677   6     3  9  1  264  269   3     1  7  2   32   32   4    -1  5  3   25   17   3     0  0  4  876  926   2

-5 10  0  686  682   4     4  9  1   67   64   5     2  7  2  368  372   2     0  5  3  159  138   1     0  1  4  365  417   3

-4 10  0   24   24   7     5  9  1  295  296   4     3  7  2  205  208   2     1  5  3  445  463   1     1  1  4 2808 2810  11

-3 10  0  414  428   2     6  9  1   95   95   6     4  7  2   33   20   7     2  5  3   39   34   2    -1  2  4 1325 1300   6

-2 10  0  360  351   2    -4 10  1   92   89   2     5  7  2   67   68   5     3  5  3  335  336   1     0  2  4  436  379   3

-1 10  0  183  186   2    -3 10  1  470  475   2     6  7  2  162  160   4     4  5  3  289  300   2     1  2  4  805  852   1

0 10  0  106  103   5    -2 10  1  121  111   2     7  7  2  326  323   5    -2  6  3  223  214   1     2  2  4  202  150   1

-5 11  0  336  345   2    -1 10  1  200  202   2    -4  8  2   39   16   4    -1  6  3  665  661   6    -1  3  4  992 1003   2

-4 11  0  492  527  15     0 10  1  141  137   3    -3  8  2   83   67   2     0  6  3  160  148   3     0  3  4 1536 1585   6

-3 11  0  146  148   2     1 10  1  113  119   3    -2  8  2  183  186   1     1  6  3  696  690   2     1  3  4  325  320   1

-2 11  0  166  168   2     2 10  1  109  107   4    -1  8  2  303  292   1     2  6  3  582  587   2     2  3  4  388  369   1

-1 11  0  441  445   2     3 10  1  244  243   3     0  8  2   64   54   3     3  6  3  203  207   2     3  3  4  106  102   4

0 11  0  285  286   4     4 10  1   40   41  10     1  8  2  362  369   2     4  6  3  281  278   2    -2  4  4 2028 2037   5

-6 12  0  247  241   5     5 10  1  193  188   4     2  8  2  713  732   2     5  6  3  423  430   2    -1  4  4  339  334   1

-5 12  0  209  209   3    -5 11  1  138  138   2     3  8  2  210  214   2    -3  7  3  377  396   1     0  4  4  269  275   2

-4 12  0   65   60   5    -4 11  1  172  166   2     4  8  2   41   39   8    -2  7  3   91   79   2     1  4  4 1101 1103   3

-3 12  0  294  294   3    -3 11  1   39   46   6     5  8  2   75   77   5    -1  7  3  118  119   1     2  4  4  134  136   1

-2 12  0  279  277   3    -2 11  1  170  165   2     6  8  2  134  137   5     0  7  3  110   99   2     3  4  4  177  172   1

-1 12  0  154  144   4    -1 11  1  267  278   2     7  8  2   85   86   6     1  7  3  546  547   1     4  4  4 1791 1794   7

0 12  0 1089 1092  11     0 11  1  177  177   3    -4  9  2   27   19   5     2  7  3  108  105   2    -2  5  4  205  196   1

-6 13  0  301  303   3     1 11  1  206  203   3    -3  9  2  476  482   1     3  7  3   95  101   3    -1  5  4 1770 1744   3

-5 13  0  608  615   3     2 11  1  166  165   4    -2  9  2  222  221   2     4  7  3  188  186   3     0  5  4  899  898   3

-4 13  0  304  307   3     3 11  1  145  145   4    -1  9  2  636  628   4     5  7  3   21   30  21     1  5  4  331  324   1

-3 13  0   56   54   6     4 11  1   22   14  21     0  9  2   42   25   4     6  7  3  107  108   4     2  5  4 1087 1090   2

-2 13  0  473  475   3    -5 12  1  348  345   3     1  9  2  188  190   2    -3  8  3  844  832   2     3  5  4  278  288   1

-1 13  0   57   64   8    -4 12  1  173  177   3     2  9  2   26   25  11    -2  8  3   47   35   3     4  5  4  494  511   2

0 13  0  249  239   6    -3 12  1  497  489   3     3  9  2  377  380   3    -1  8  3  101  106   3     5  5  4  764  767   3

-7 14  0  404  399   5    -2 12  1  187  187   3     4  9  2  230  226   3     0  8  3  243  254   2    -3  6  4  945  941   2

-6 14  0   75   76   6    -1 12  1  454  455   3     5  9  2  103  100   5     1  8  3  137  127   2    -2  6  4  557  555   2

-5 14  0  364  361   3     0 12  1   84   80   6     6  9  2  155  155   5     2  8  3   93   90   3    -1  6  4  113  100   1

-4 14  0  502  503   3     1 12  1  359  367   4    -5 10  2  833  855   3     3  8  3  341  346   2     0  6  4 1078 1102   2

-3 14  0  120  124   6     2 12  1    0   23   1    -4 10  2  402  406   2     4  8  3  208  208   3     1  6  4  191  186   1

-2 14  0  170  168   5     3 12  1  199  186  14    -3 10  2  310  315   3     5  8  3   70   69   5     2  6  4  615  627   2

-1 14  0  382  380   5    -6 13  1  248  245   3    -2 10  2  220  226   2     6  8  3    0   13   1     3  6  4  640  639   2

-7 15  0   11   11  10    -5 13  1  264  266   3    -1 10  2  165  167   2     7  8  3  331  333   4     4  6  4  295  304   2

-6 15  0  630  622   3    -4 13  1   73   73   5     0 10  2   50   43   6    -4  9  3  251  250   1     5  6  4  138  137   3

-5 15  0  226  221   4    -3 13  1   32   29  12     1 10  2  670  676   2    -3  9  3  251  255   2     6  6  4  474  480   4

-3 15  0  100  105  21    -2 13  1  124  122   5     2 10  2   49   49   6    -2  9  3  179  177   2    -3  7  4  262  275   1

0  1  1 1196 1212  12    -1 13  1  247  250   4     3 10  2    0   14   1    -1  9  3  167  163   2    -2  7  4 1036 1033   4

0  2  1  589  576   1     0 13  1  262  262   4     4 10  2   57   56   7     0  9  3  416  423   2    -1  7  4   47   38   2

1  2  1   65   59   4     1 13  1   91   95   8     5 10  2   29   14  28     1  9  3  134  131   3     0  7  4  454  455   1

-1  3  1 1187 1198   2    -6 14  1  322  325   3    -5 11  2  278  276   2     2  9  3   42   41   6     1  7  4 1133 1145   3

0  3  1 1171 1169   2    -5 14  1   79   88   6    -4 11  2  328  332   2     3  9  3  390  390   3     2  7  4  217  217   2

1  3  1  177  169   1    -4 14  1  113  119   6    -3 11  2  170  162   2     4  9  3  100   98   4     3  7  4  147  146   3

2  3  1  529  549   1    -3 14  1   95   94   6    -2 11  2   89   76   3     5  9  3   70   68   6     4  7  4  310  307   2

-1  4  1  359  337   1    -2 14  1  161  160   5    -1 11  2   76   75   4     6  9  3   23   15  23     5  7  4  423  426   2

0  4  1  411  363   2    -1 14  1  104  104   9     0 11  2   24   12  20    -4 10  3  511  524   4     6  7  4  162  157   3

1  4  1  101  144   1    -7 15  1   39   33  12     1 11  2  121  118   4    -3 10  3    8   11   8     7  7  4  509  514   5

2  4  1  661  662   1    -6 15  1  122  116   5     2 11  2   35   40  10    -2 10  3   19   18  15    -4  8  4 1035 1032   4

3  4  1   96   81   1    -5 15  1  197  193   5     3 11  2  104  102   5    -1 10  3  455  466   5    -3  8  4  102  104   2

-2  5  1  270  303   1    -3 15  1  192  189  14     4 11  2  150  149   7     0 10  3  208  206   3    -2  8  4  296  301   2

-1  5  1  569  528   1    -7 16  1   98   97  18    -6 12  2  202  193   4     1 10  3  103  101   4    -1  8  4  258  240   6

0  5  1  101   89   1     0  0  2 1280 1345   3    -5 12  2  112  110   3     2 10  3  186  183   3     0  8  4   40   34   4

1  5  1  162  184   1     0  1  2  411  471   3    -4 12  2   30   32   9     3 10  3  113  108   4     1  8  4   39   35   6

2  5  1  424  422   3     1  1  2 1678 1749  13    -3 12  2  145  149   3     4 10  3   60   59   7     2  8  4  621  630   2

3  5  1  347  349   1    -1  2  2  609  660   2    -2 12  2  104  100   4     5 10  3    0   15   1     3  8  4   10   13  10

4  5  1  495  498   1     0  2  2   91  104   1    -1 12  2   52   53   6    -5 11  3  397  402   2     4  8  4  121  119   3

-2  6  1  283  269   1     1  2  2  458  445   3     0 12  2  263  264   3    -4 11  3  181  181   2     5  8  4  370  368   3

-1  6  1  299  296   1     2  2  2   73   71   1     1 12  2   25   25  24    -3 11  3  223  220   2     6  8  4  119  116   5

0  6  1  164  181   1    -1  3  2  155  149   1     2 12  2  103  111   6    -2 11  3  518  521   2     7  8  4  118  115   5

1  6  1  812  800   2     0  3  2  556  540   4     3 12  2   55   58  55    -1 11  3  106  107   4    -4  9  4  107  102   2

2  6  1  825  838   1     1  3  2  500  507   1    -6 13  2  282  284   3     0 11  3  181  181   3    -3  9  4  257  250   2

3  6  1  157  154   2     2  3  2  111  109   1    -5 13  2   54   48   7     1 11  3   39   44   9    -2  9  4   30   26   5

4  6  1  778  787   1     3  3  2 1195 1188   3    -4 13  2  148  142   4     2 11  3   85   94   5    -1  9  4   56   53   3

5  6  1  162  171   2    -2  4  2  551  563   1    -3 13  2   22   10  21     3 11  3  342  337   3     0  9  4  772  775   2

1  9  4  504  509   2    -1  8  5  186  185   2    -2  6  6  287  285   1     0  3  7  394  406   4    -6 15  7  139  127  11

2  9  4  247  241   2     0  8  5  158  167   2    -1  6  6  570  565   1     1  3  7  648  618   1    -5 15  7  289  282   8

3  9  4  622  630   3     1  8  5  134  138   3     0  6  6  609  585   2     2  3  7  942  941   2     0  0  8   98   72   9

4  9  4   46   44   7     2  8  5  131  130   3     1  6  6  244  236   2    -1  4  7  372  366   1     0  1  8  197  251   1

5  9  4   64   64   6     3  8  5  155  152   3     2  6  6  304  304   2     0  4  7  782  781   2     1  1  8  168  199   1

6  9  4  307  303   4     4  8  5   55   64   5     3  6  6   43   42   5     1  4  7   70   64   1    -1  2  8  912  894   2

-5 10  4  909  904   3     5  8  5   72   81   5     4  6  6  267  268   2     2  4  7  233  225   1     0  2  8  719  735   8

-4 10  4  265  272   2     6  8  5  106  104   5     5  6  6  189  189   3     3  4  7  591  596   2     1  2  8  146  137   1

-3 10  4  106  105   3     7  8  5  126  124   5     6  6  6   73   59   6    -2  5  7  634  639   1     2  2  8 2552 2595   6

-2 10  4  741  745   2    -4  9  5  218  222   2    -3  7  6   50   47   2    -1  5  7  995  995   2    -1  3  8  446  425   2

-1 10  4  497  528  15    -3  9  5   78   88   2    -2  7  6  190  191   1     0  5  7  193  190   1     0  3  8 1359 1332   3

0 10  4  107  107   3    -2  9  5   23   20   9    -1  7  6  316  318   1     1  5  7  306  297   1     1  3  8  457  461   5

1 10  4  738  732   4    -1  9  5  148  149   2     0  7  6  106  103   2     2  5  7  325  329   1     2  3  8  700  689   2

2 10  4   94   94   4     0  9  5  151  161   3     1  7  6  783  785   2     3  5  7  205  210   2     3  3  8  681  692   2

3 10  4  262  259   3     1  9  5  238  236   2     2  7  6  272  273   2     4  5  7  303  307   2    -2  4  8 1507 1500   4

4 10  4  438  439   3     2  9  5  343  354   3     3  7  6  221  214   2    -2  6  7  828  805   2    -1  4  8  651  650   1

5 10  4   22   33  22     3  9  5   84   86   4     4  7  6  619  622   2    -1  6  7    8   23   7     0  4  8  201  190   2

-5 11  4   57   56   4     4  9  5  187  195   3     5  7  6   55   56   5     0  6  7   49   41   3     1  4  8 1297 1308   2

-4 11  4  604  605   2     5  9  5  156  153   4     6  7  6  239  242   3     1  6  7  418  415   2     2  4  8  116  112   2

-3 11  4  131  132   3     6  9  5   59   50  12     7  7  6   21   30  21     2  6  7  134  136   2     3  4  8  222  238   2

-2 11  4  480  491   2    -4 10  5  221  219   2    -4  8  6  731  741   3     3  6  7  291  301   2     4  4  8  257  257   3

-1 11  4  557  563   3    -3 10  5   34   28   6    -3  8  6   66   75   2     4  6  7  257  262   2    -2  5  8  670  669   1

0 11  4   51   54   6    -2 10  5  218  200   4    -2  8  6  153  153   2     5  6  7   94   94   4    -1  5  8 1383 1383   2

1 11  4    0   21   1    -1 10  5   91   90   3    -1  8  6  359  359   1    -3  7  7  153  157   1     0  5  8  403  402   3

2 11  4  448  445   3     0 10  5  376  370   2     0  8  6   85   78   3    -2  7  7  102  102   2     1  5  8  166  170   2

3 11  4  325  325   3     1 10  5   99  101   4     1  8  6  253  243   3    -1  7  7  346  338   1     2  5  8  705  719   2

4 11  4  112  112   7     2 10  5  226  226   3     2  8  6  345  361   8     0  7  7  256  256   2     3  5  8  226  225   2

-6 12  4  887  892   3     3 10  5   34   40  11     3  8  6  111  119   3     1  7  7   27   36   6     4  5  8  114  104   3

-5 12  4  392  389   2     4 10  5   43   36   9     4  8  6  136  134   3     2  7  7  409  403   2     5  5  8  569  567   3

-4 12  4  267  268   3     5 10  5   94   99   9     5  8  6  159  160   3     3  7  7  527  537   2    -3  6  8 1583 1583   2

-3 12  4  659  668   3    -5 11  5  324  325   2     6  8  6   56   52   7     4  7  7   97   87   4    -2  6  8  229  231   1

-2 12  4   54   57   7    -4 11  5    0    2   1     7  8  6  139  129  17     5  7  7  110  113   4    -1  6  8  320  312   2

-1 12  4   30   24  13    -3 11  5  342  348   2    -4  9  6   37   24   4     6  7  7  108  103   4     0  6  8  446  439   3

0 12  4   62   55   6    -2 11  5  212  221   3    -3  9  6   50   29   3    -3  8  7  351  351   2     1  6  8  220  212   2

1 12  4  142  145   4    -1 11  5   86   91   4    -2  9  6  201  188   2    -2  8  7  613  605   2     2  6  8   78   76   3

2 12  4   54   59  10     0 11  5   65   41   7    -1  9  6  377  397   2    -1  8  7  440  449   2     3  6  8  826  840   2

-6 13  4  133  131   3     1 11  5   54   63   7     0  9  6  379  380   2     0  8  7  139  135   2     4  6  8   78   74   4

-5 13  4  448  449   3     2 11  5   93   94   5     1  9  6  204  201   2     1  8  7   22   26  12     5  6  8  398  406   2

-4 13  4   17   15  17     3 11  5  130  127   5     2  9  6   79   79   4     2  8  7   92   83   4     6  6  8  496  493   4

-3 13  4  318  307   3     4 11  5  345  334   8     3  9  6  273  279   3     3  8  7  117  117   3    -3  7  8   94   91   2

-2 13  4  410  411   3    -5 12  5   68   67   4     4  9  6  204  202   3     4  8  7   44   50   7    -2  7  8  135  118   2

-1 13  4   11   13  11    -4 12  5   91   86   4     5  9  6  234  224   3     5  8  7  152  148   4    -1  7  8  193  184   2

0 13  4   32   33  20    -3 12  5  120  120   4     6  9  6  143  146  17     6  8  7  194  190   4     0  7  8  191  186   2

-7 14  4  570  575   5    -2 12  5  272  272   3    -5 10  6  142  141   3    -4  9  7  182  184   2     1  7  8  826  822   2

-6 14  4  181  178   4    -1 12  5  133  132   4    -4 10  6  293  291   2    -3  9  7  282  285   2     2  7  8  476  494   2

-5 14  4   52   47   9     0 12  5   67   74   6    -3 10  6  490  505   2    -2  9  7  532  535   2     3  7  8  289  293   2

-4 14  4  289  287   4     1 12  5  178  176   4    -2 10  6  153  148   4    -1  9  7  307  308   2     4  7  8  689  699   2

-3 14  4  301  295   4     2 12  5  234  225   5    -1 10  6  113  104   3     0  9  7  237  237   2     5  7  8   82   84   4

-2 14  4   23   16  22    -6 13  5  105  103   4     0 10  6  164  164   3     1  9  7  488  494   2     6  7  8   59   60   6

-1 14  4  539  510  11    -5 13  5  430  424   4     1 10  6   28   31  11     2  9  7  291  292   3     7  7  8  100  112   7

-7 15  4  133  130   6    -4 13  5  307  301   3     2 10  6   29   31  12     3  9  7   56   52   6    -4  8  8  166  148   3

-6 15  4   89   92   7    -3 13  5  385  380   3     3 10  6  101  113   5     4  9  7  260  262   3    -3  8  8  346  348   1

-5 15  4   79   79  11    -2 13  5  104   98   5     4 10  6  147  148   4     5  9  7  212  218   4    -2  8  8  153  151   2

-4 15  4   41   44  41    -1 13  5   70   71   6     5 10  6  216  197  10     6  9  7  135  132  16    -1  8  8  999  994   2

0  1  5  535  535   4     0 13  5   93   95   6    -5 11  6  305  298   2    -4 10  7  589  601   2     0  8  8   72   69   3

0  2  5 1365 1359   1     1 13  5   29   49  29    -4 11  6  171  168   2    -3 10  7  290  304   7     1  8  8  345  353   2

1  2  5   87  117   3    -6 14  5  199  195   4    -3 11  6   20   30  20    -2 10  7   22   22  18     2  8  8  817  827   2

-1  3  5  448  448   1    -5 14  5    0   16   1    -2 11  6   39   36   7    -1 10  7    6   17   5     3  8  8  134  137   3

0  3  5  726  649   3    -4 14  5   67   64   9    -1 11  6  298  296   3     0 10  7   65   68   4     4  8  8   44   52   7

1  3  5  374  345   1    -3 14  5  203  202   5     0 11  6   81   81   4     1 10  7   94  101   4     5  8  8  474  478   3

2  3  5  189  157   1    -2 14  5  258  250   5     1 11  6   58   58   6     2 10  7  195  195   3     6  8  8   41   41  10

-1  4  5  926  897   2    -7 15  5  129  143   9     2 11  6  199  199   4     3 10  7   77   80   5     7  8  8   75   84  27

0  4  5  473  473   1    -6 15  5   58   70  12     3 11  6   63   70   7     4 10  7   12   22  12    -4  9  8  261  270   4

1  4  5 1218 1175   3    -5 15  5   61   69  15     4 11  6   70   79  17     5 10  7  226  229   9    -3  9  8  758  751   3

2  4  5   74   49   1    -4 15  5   23    8  22    -6 12  6  683  693   3    -5 11  7   48   38   5    -2  9  8  275  274   2

3  4  5  768  764   3     0  0  6  804  778   8    -5 12  6  105  103   4    -4 11  7  382  379   2    -1  9  8  292  295   2

-2  5  5  162  148   1     0  1  6   48   23   1    -4 12  6  180  176   3    -3 11  7  124  123   3     0  9  8  543  549   2

-1  5  5  516  476   1     1  1  6  366  317   1    -3 12  6   37   37   8    -2 11  7   16   11  15     1  9  8  212  216   3

0  5  5   89   79   1    -1  2  6 1130 1169   2    -2 12  6   47   35   8    -1 11  7   52   59   6     2  9  8  141  142   3

1  5  5   55   33   2     0  2  6  319  289   4    -1 12  6   42   40   9     0 11  7  246  242   3     3  9  8  376  382   3

2  5  5  204  204   1     1  2  6  367  357   3     0 12  6   16    9  15     1 11  7  169  170   4     4  9  8  250  253   3

3  5  5  497  506   2     2  2  6  914  888   3     1 12  6   40   50  12     2 11  7  116  116   5     5  9  8  198  193   4

4  5  5  789  807   2    -1  3  6  268  256   2     2 12  6    0   17   1     3 11  7   26   29  26     6  9  8  376  374  12

-2  6  5  328  318   2     0  3  6  382  408   1    -6 13  6  239  234   3    -5 12  7  181  172   3    -5 10  8  611  601   7

-1  6  5  348  368   1     1  3  6  556  534   1    -5 13  6  397  392   4    -4 12  7  284  293   3    -4 10  8  180  180   3

0  6  5   91   75   2     2  3  6  284  298   1    -4 13  6  310  309   3    -3 12  7  302  307   3    -3 10  8  436  438   3

1  6  5   37   27   3     3  3  6   52   33   3    -3 13  6   55   50   7    -2 12  7   66   70   6    -2 10  8  743  751   2

2  6  5  454  466   2    -2  4  6 1666 1649  18    -2 13  6   54   42  10    -1 12  7  307  305   3    -1 10  8  143  141   3

3  6  5  187  193   2    -1  4  6  214  222   1    -1 13  6   83   83   6     0 12  7   80   81   6     0 10  8  267  271   3

4  6  5  291  293   2     0  4  6  125  121   1     0 13  6   28   23  27     1 12  7  206  210   4     1 10  8  318  325   3

5  6  5   40   37   6     1  4  6  909  893   2    -7 14  6  435  429   5    -6 13  7  129  132   4     2 10  8  344  346   3

-3  7  5   20    9   4     2  4  6  160  153   1    -6 14  6   89   87   5    -5 13  7   15   24  14     3 10  8  123  119   4

-2  7  5   43   32   3     3  4  6  121  111   2    -5 14  6  103   95   5    -4 13  7   88   93   5     4 10  8  446  445   3

-1  7  5  763  758   1     4  4  6  966  969   3    -4 14  6   13   22  12    -3 13  7  290  290   3    -5 11  8  104   99   4

0  7  5  237  249   1    -2  5  6  876  854   1    -3 14  6  152  146   4    -2 13  7   56   53   8    -4 11  8  879  879   2

1  7  5  953  964   2    -1  5  6  666  649   1    -2 14  6  144  142   6    -1 13  7  260  259   4    -3 11  8  312  305   3

2  7  5  207  214   2     0  5  6  170  167   2    -7 15  6  115  120  12     0 13  7  194  198   7    -2 11  8   75   79   5

3  7  5   66   56   4     1  5  6  547  542   2    -6 15  6   19   15  18    -6 14  7   66   63   7    -1 11  8  379  381   3

4  7  5  598  605   2     2  5  6  651  664   2    -5 15  6  150  145   8    -5 14  7  256  256   4     0 11  8  198  199   4

5  7  5  114  105   4     3  5  6  338  342   2     0  1  7  233  252   1    -4 14  7   99  101   6     1 11  8  226  225   3

6  7  5  246  250   3     4  5  6   59   56   4     0  2  7  139  134   3    -3 14  7  187  178   5     2 11  8  301  305   4

-3  8  5   60   55   2     5  5  6  166  168   4     1  2  7  107  123   1    -2 14  7  166  169   8     3 11  8  139  140   9

-2  8  5  494  491   2    -3  6  6  759  743   2    -1  3  7  600  601   1    -7 15  7   91   91  13    -6 12  8  297  289   5

-5 12  8  116  113   4     1 11  9  155  160   4    -1 10 10   89   83   4     0 10 11  414  420   3    -4 10 12  148  145   4

-4 12  8   62   53   6     2 11  9    0    7   1     0 10 10  142  146   4     1 10 11    0    1   1    -3 10 12    4   29   3

-3 12  8  368  366   3     3 11  9  150  150  16     1 10 10  105  110   4     2 10 11  456  462   3    -2 10 12  483  481   3

-2 12  8  200  193   4    -5 12  9  117  115   5     2 10 10   98  102   5     3 10 11  249  250   4    -1 10 12  242  244   3

-1 12  8  171  170   4    -4 12  9   31   27  11     3 10 10   97   98   6    -5 11 11  164  159   4     0 10 12   41   45   8

0 12  8  613  615   4    -3 12  9   35   45  10     4 10 10   39   35  33    -4 11 11  445  443   3     1 10 12  518  520   3

1 12  8   97   98   6    -2 12  9    0    8   1    -5 11 10  220  217   4    -3 11 11   56   55   6     2 10 12   45   40   9

-6 13  8  154  153   4    -1 12  9  343  348   3    -4 11 10  311  310   3    -2 11 11  273  272   3     3 10 12  318  313  15

-5 13  8  434  437   3     0 12  9   62   63   7    -3 11 10  231  227   3    -1 11 11  114  116   5    -5 11 12  128  128   5

-4 13  8  183  180   4     1 12  9  216  216  13    -2 11 10  196  193   3     0 11 11  115  109   4    -4 11 12  319  320   3

-3 13  8  134  133   4    -6 13  9   42   44  11    -1 11 10   20   13  20     1 11 11   45   46   9    -3 11 12   58   53   7

-2 13  8  195  194   4    -5 13  9  336  326   4     0 11 10   21   10  20     2 11 11   88   83  14    -2 11 12  260  248   3

-1 13  8  151  147   5    -4 13  9   32   30  14     1 11 10  159  158   4    -5 12 11    0   14   1    -1 11 12  378  382   3

-7 14  8  165  163   7    -3 13  9  127  127   5     2 11 10  100   99   5    -4 12 11   22   30  21     0 11 12   44   50   9

-6 14  8   37   37  13    -2 13  9   48   54   9    -6 12 10  168  177   7    -3 12 11   30   29  15     1 11 12   86   93   6

-5 14  8  102  102   6    -1 13  9    0   21   1    -5 12 10   62   66   7    -2 12 11  281  279   4    -6 12 12  409  418   5

-4 14  8  412  405   4    -6 14  9  325  317   4    -4 12 10   12    2  12    -1 12 11  105  101   6    -5 12 12  198  195   4

-3 14  8  159  160   6    -5 14  9  199  202   5    -3 12 10  287  281   3     0 12 11   96   85   9    -4 12 12   56   56   9

-2 14  8  207  194  14    -4 14  9   31   35  22    -2 12 10  134  134   4    -6 13 11  319  311   4    -3 12 12  502  492   4

-7 15  8   65   66  14    -3 14  9   34   22  34    -1 12 10   50   52   8    -5 13 11   28   27  27    -2 12 12   43   42  10

-6 15  8  469  453  11     0  0 10  391  423   5     0 12 10  197  202   4    -4 13 11  283  279   4    -1 12 12   49   46  13

0  1  9  549  551   2     0  1 10  302  290   1    -6 13 10  241  238   4    -3 13 11   75   85  11     0 12 12   23   28  22

0  2  9  387  376   5     1  1 10  193  194   2    -5 13 10   76   73   7    -2 13 11  134  126   7    -6 13 12   56   52   9

1  2  9  404  399   1    -1  2 10  262  274   2    -4 13 10  275  268   4    -6 14 11  226  221   9    -5 13 12  224  227   4

-1  3  9  746  750   2     0  2 10  215  214   3    -3 13 10   15   27  14    -5 14 11   68   59  27    -4 13 12   40   47  15

0  3  9   24   12   3     1  2 10  248  244   1    -2 13 10  176  177   5     0  0 12  500  480   3    -3 13 12  252  251  13

1  3  9  502  481   3     2  2 10  262  281   8    -1 13 10   38    7  38     0  1 12  104  104   1    -6 14 12  202  196  14

2  3  9  491  479   1    -1  3 10   55   44   2    -7 14 10   81   68  10     1  1 12 1435 1435   3     0  1 13   60   54   2

-1  4  9   19    8   4     0  3 10  896  860   8    -6 14 10   72   68   7    -1  2 12  614  602   2     0  2 13  287  284   3

0  4  9   26   30   3     1  3 10  195  187   1    -5 14 10  199  189   6     0  2 12   30   23   4     1  2 13  471  471   1

1  4  9  836  837   2     2  3 10  344  338   2    -4 14 10  188  201  10     1  2 12  810  814   1    -1  3 13  310  306   1

2  4  9  625  626   2     3  3 10  575  577   2    -3 14 10   23   21  22     2  2 12 1072 1105   3     0  3 13  712  709   2

3  4  9  134  121   2    -2  4 10   91   87   2     0  1 11  165  160   1    -1  3 12  701  697   1     1  3 13  117  120   2

-2  5  9  553  559   4    -1  4 10  333  329   1     0  2 11  412  408   5     0  3 12 1284 1293   2     2  3 13  109  116   2

-1  5  9   22    2   4     0  4 10   75   75   2     1  2 11  388  383   1     1  3 12   51   34   3    -1  4 13  262  253   2

0  5  9  298  290   1     1  4 10  186  180   2    -1  3 11  383  392   1     2  3 12   23   17   6     0  4 13  400  384   7

1  5  9  220  221   2     2  4 10   80   81   3     0  3 11   41   20   3     3  3 12  900  903   4     1  4 13  154  144   2

2  5  9  261  286   2     3  4 10   50   54   4     1  3 11  583  588   1    -2  4 12  371  363   2     2  4 13  299  314   2

3  5  9  119  119   3     4  4 10  582  581   5     2  3 11   72   76   2    -1  4 12  401  397   3     3  4 13  344  343   2

4  5  9  152  159   3    -2  5 10  415  408   1    -1  4 11  392  386   3     0  4 12  278  281   2    -2  5 13  458  459   2

-2  6  9   84   85   3    -1  5 10  981  976   2     0  4 11  372  383   1     1  4 12  562  564   2    -1  5 13  401  415   2

-1  6  9  245  242   1     0  5 10  157  146   2     1  4 11  464  463   3     2  4 12  336  341   2     0  5 13  164  161   2

0  6  9   72   89   4     1  5 10  378  375   2     2  4 11  441  445   2     3  4 12  221  215   2     1  5 13   55   65   4

1  6  9  245  249   2     2  5 10  215  221   2     3  4 11   40   37   5     4  4 12  804  822   5     2  5 13  104  118   3

2  6  9  453  465   2     3  5 10  295  289   2    -2  5 11  281  281   1    -2  5 12  133  128   2     3  5 13  109  103   3

3  6  9   62   59   4     4  5 10   79   79   4    -1  5 11  916  908   2    -1  5 12  267  255   2     4  5 13  279  286   2

4  6  9  515  519   2     5  5 10  380  383   9     0  5 11  411  398   1     0  5 12  452  451   2    -2  6 13  196  192   2

5  6  9   94  101   4    -3  6 10  165  164   2     1  5 11  751  750   2     1  5 12   65   63   3    -1  6 13  574  584   2

-3  7  9  280  282   1    -2  6 10  437  424   1     2  5 11   45   37   5     2  5 12  668  660   2     0  6 13   86   81   3

-2  7  9  348  343   2    -1  6 10  438  445   2     3  5 11  106  109   3     3  5 12  176  183   3     1  6 13  220  226   2

-1  7  9  329  336   2     0  6 10  635  644   5     4  5 11  107  104   3     4  5 12   82   82   4     2  6 13  299  298   2

0  7  9  155  170   2     1  6 10  333  327   2    -2  6 11  391  392   2     5  5 12  442  451   4     3  6 13   43   38   6

1  7  9  474  483   2     2  6 10   78   84   3    -1  6 11  334  331   2    -3  6 12  332  320   2     4  6 13  206  198   3

2  7  9  117  116   3     3  6 10  215  217   2     0  6 11   42   26   4    -2  6 12  195  196   2     5  6 13   19    7  18

3  7  9  272  283   2     4  6 10  222  219   3     1  6 11  366  357   5    -1  6 12   77   72   3    -3  7 13   45   46   5

4  7  9  511  519   2     5  6 10  256  253   3     2  6 11   51   48   5     0  6 12 1030 1029   2    -2  7 13   95  104   3

5  7  9   63   57   5     6  6 10  521  526   4     3  6 11   53   48   5     1  6 12   97  104   3    -1  7 13  256  260   2

6  7  9  354  358   3    -3  7 10  142  144   2     4  6 11  248  245   3     2  6 12  198  198   2     0  7 13   92  109   4

-3  8  9  385  375   1    -2  7 10  203  191   2     5  6 11  188  187   3     3  6 12  356  358   2     1  7 13  130  130   3

-2  8  9   61   66   3    -1  7 10  429  441   2    -3  7 11  519  519   2     4  6 12  194  193   3     2  7 13    0   22   1

-1  8  9  155  147   2     0  7 10  124  117   3    -2  7 11  251  254   2     5  6 12   67   67   5     3  7 13   61   55   5

0  8  9  223  236   2     1  7 10   46   34   5    -1  7 11  340  337   2     6  6 12  729  736   5     4  7 13  315  314   3

1  8  9  202  207   2     2  7 10  323  338   2     0  7 11   37   33   5    -3  7 12  484  485   2     5  7 13   21   20  20

2  8  9   16    2  15     3  7 10  303  300   2     1  7 11   73   75   4    -2  7 12 1076 1081   3     6  7 13  403  402   4

3  8  9  268  271   3     4  7 10   26   10  11     2  7 11   30   36   9    -1  7 12   77   78   3    -3  8 13   69   71   4

4  8  9  139  140   4     5  7 10   73   71   5     3  7 11   70   74   4     0  7 12  343  349   4    -2  8 13  113  107   3

5  8  9   80   76   5     6  7 10  176  176   4     4  7 11  145  143   3     1  7 12  424  425   2    -1  8 13  311  313   2

6  8  9    0    8   1     7  7 10  282  287   8     5  7 11  188  184   3     2  7 12   26   36  11     0  8 13  114  109   4

-4  9  9  623  628   2    -4  8 10  715  705   4     6  7 11   64   63   6     3  7 12   28   22  11     1  8 13   75   72   5

-3  9  9  168  168   3    -3  8 10   96   95   3    -3  8 11  750  754   2     4  7 12  503  503   3     2  8 13   33   38  10

-2  9  9  192  191   2    -2  8 10  170  167   2    -2  8 11   44   47   5     5  7 12  230  223   3     3  8 13    0   13   1

-1  9  9   66   72   4    -1  8 10  698  699   2    -1  8 11  640  647   3     6  7 12  200  199   4     4  8 13   75   76   6

0  9  9  139  146   3     0  8 10    0    2   1     0  8 11  213  219   3    -4  8 12  926  921   4     5  8 13  181  186   7

1  9  9    6    5   5     1  8 10  116  109   3     1  8 11  403  409   2    -3  8 12  120  118   3    -4  9 13   67   65   5

2  9  9   18    5  18     2  8 10  288  288   2     2  8 11   32   34   9    -2  8 12  334  341   2    -3  9 13   48   55   6

3  9  9  266  264   3     3  8 10  100   95   5     3  8 11  288  291   3    -1  8 12  439  443   2    -2  9 13   46   46   5

4  9  9   56   59   7     4  8 10    0   24   1     4  8 11  327  329   3     0  8 12  226  223   3    -1  9 13  131  125   4

5  9  9  332  335   3     5  8 10  290  290   3     5  8 11  302  302   3     1  8 12   70   72   5     0  9 13  213  216   3

-4 10  9   89   80   4     6  8 10   70   63   9     6  8 11   41   10  28     2  8 12  287  294   3     1  9 13  477  489   3

-3 10  9   58   50   4    -4  9 10  129  120   3    -4  9 11  463  459   3     3  8 12  133  134   3     2  9 13  296  295   3

-2 10  9  136  140   3    -3  9 10  330  326   2    -3  9 11   20   19  19     4  8 12   96   92   5     3  9 13  304  301   3

-1 10  9  178  184   3    -2  9 10  185  176   2    -2  9 11   68   72   4     5  8 12  316  316   3    -4 10 13  221  222   3

0 10  9   48   43   7    -1  9 10  266  268   3    -1  9 11  197  193   3     6  8 12  101  108  19    -3 10 13   18   20  18

1 10  9  138  143   4     0  9 10  325  326   3     0  9 11  141  145   3    -4  9 12  143  141   3    -2 10 13   21   16  21

2 10  9   28   37  16     1  9 10   21   22  20     1  9 11   54   45   6    -3  9 12  648  643   2    -1 10 13    0   16   1

3 10  9  201  205   3     2  9 10    0   19   1     2  9 11   93   94   5    -2  9 12   74   74   4     0 10 13  246  241   3

4 10  9   10    1   9     3  9 10   13   14  13     3  9 11   57   66   7    -1  9 12  100  106   4     1 10 13  121  123   5

-5 11  9   11    8  10     4  9 10  334  335   3     4  9 11  161  160   4     0  9 12  581  587   4     2 10 13  201  204   4

-4 11  9  143  141   3     5  9 10  150  144   6     5  9 11    0   21   1     1  9 12  313  323   3    -5 11 13  233  231   4

-3 11  9    0   19   1    -5 10 10  210  205   5    -4 10 11   16   22  15     2  9 12  493  493   3    -4 11 13  281  281   4

-2 11  9  151  140   4    -4 10 10  233  227   2    -3 10 11  116  119   3     3  9 12  507  514   3    -3 11 13   91   88   7

-1 11  9   52   50   7    -3 10 10  189  189   3    -2 10 11   12    4  12     4  9 12  124  127   6    -2 11 13  237  233   4

0 11  9  287  284   3    -2 10 10  207  208   3    -1 10 11  388  394   3    -5 10 12  415  402   4    -1 11 13   63   62   7

0 11 13   96   91   5     0  2 15  121  124   2    -1  6 16  236  241   3     1  9 17  270  262   7     2  6 19  236  231   4

1 11 13   36   25  27     1  2 15  203  202   2     0  6 16  309  313   3     2  9 17  235  219  14     3  6 19    0    1   1

-5 12 13   69   73   7    -1  3 15  188  190   2     1  6 16  375  374   3    -4 10 17   91   91   5     4  6 19  198  192   9

-4 12 13  101  104   6     0  3 15  492  500   2     2  6 16   23   16  22    -3 10 17  153  155   5    -3  7 19  397  399   3

-3 12 13  152  154   6     1  3 15   29   30   7     3  6 16  493  494   3    -2 10 17   38   26  14    -2  7 19   42   47   8

-2 12 13   94   94   7     2  3 15  419  422   2     4  6 16   31   36  13    -1 10 17  227  230   9    -1  7 19  192  193   4

-1 12 13  126  124   8    -1  4 15  112  105   2     5  6 16  186  184   4    -5 11 17   58   60  15     0  7 19   89   98   5

-6 13 13   98   91   9     0  4 15  182  179   2     6  6 16  203  206   9    -4 11 17  198  192  14     1  7 19  105  104   5

-5 13 13  205  202   8     1  4 15   47   50   4    -3  7 16    7   19   7    -3 11 17   72   79  22     2  7 19   38   36  20

0  0 14  842  845   7     2  4 15  164  162   3    -2  7 16  593  591   3     0  0 18  492  488   6     3  7 19   60   54  15

0  1 14   95   88   2     3  4 15  209  210   3    -1  7 16  286  285   3     0  1 18   74   72   4    -3  8 19  180  175   4

1  1 14  354  350   2    -2  5 15  372  380   2     0  7 16   40   33   8     1  1 18  481  472   3    -2  8 19  172  163   4

-1  2 14  428  426   2    -1  5 15  297  295   3     1  7 16  624  630   3    -1  2 18   77   69   6    -1  8 19   71   77   6

0  2 14  107  103   2     0  5 15  466  466   2     2  7 16  262  260   3     0  2 18   56   56   5     0  8 19   85   83   6

1  2 14   32   21   5     1  5 15   80   83   4     3  7 16  287  280   3     1  2 18   31   29   9     1  8 19   90   88  14

2  2 14   46   38   5     2  5 15   76   86   4     4  7 16  387  388   3     2  2 18  546  549   3    -4  9 19  250  248   4

-1  3 14   42   39   4     3  5 15  212  212   3     5  7 16   17   23  17    -1  3 18  198  201   3    -3  9 19   25   14  24

0  3 14  204  212   2     4  5 15  289  291   3    -4  8 16  459  462   4     0  3 18   48   39   5    -2  9 19   39   40  14

1  3 14  377  382   2    -2  6 15  589  594   2    -3  8 16   82   85   4     1  3 18  360  364   2    -1  9 19  125  114  17

2  3 14  132  129   2    -1  6 15  257  258   2    -2  8 16  165  159   4     2  3 18  171  168   3     0  9 19  242  226  13

3  3 14   89   84   5     0  6 15   59   62   5    -1  8 16  665  667   3     3  3 18  295  297   4    -4 10 19   26   21  25

-2  4 14  503  498   3     1  6 15  155  159   3     0  8 16  111  107   4    -2  4 18   68   63   6    -3 10 19  110  121  16

-1  4 14  199  199   2     2  6 15  301  303   3     1  8 16  173  174   3    -1  4 18  174  168   3     0  0 20   51   64  24

0  4 14  146  147   2     3  6 15   88   93   4     2  8 16  363  361   3     0  4 18  101  103   4     0  1 20    0   12   1

1  4 14  657  654   3     4  6 15   66   69   5     3  8 16   72   68   6     1  4 18   55   56   6     1  1 20  280  278   5

2  4 14  169  171   2     5  6 15   47   58   8    -4  9 16   15   20  15     2  4 18  122  128   4    -1  2 20  629  633   5

3  4 14   10   25  10    -3  7 15   21   29  19    -3  9 16  489  486   3     3  4 18   79   85   5     0  2 20   29   32  12

4  4 14  295  305   4    -2  7 15  176  183   3    -2  9 16  135  136   5     4  4 18  476  479   4     1  2 20  285  293   3

-2  5 14  228  224   2    -1  7 15   57   58   5    -1  9 16  233  231   4    -2  5 18  151  147   3     2  2 20  272  275   6

-1  5 14  160  161   2     0  7 15  367  370   3     0  9 16   49   52  10    -1  5 18  464  469   3    -1  3 20  391  388   3

0  5 14   69   66   3     1  7 15  174  169   3     1  9 16   81   76   6     0  5 18    0    1   1     0  3 20  674  683   3

1  5 14  125  129   3     2  7 15  307  313   3     2  9 16  169  166  10     1  5 18  139  149   4     1  3 20   50   40   6

2  5 14  423  429   3     3  7 15  132  129   4    -5 10 16  321  321   5     2  5 18  152  154   3     2  3 20  159  157   4

3  5 14  125  126   3     4  7 15   49   45   7    -4 10 16   43   46   9     3  5 18   22   13  22     3  3 20  186  180   6

4  5 14   28    1  10     5  7 15  140  143   6    -3 10 16  184  180   4     4  5 18    0   17   1    -2  4 20  546  556   4

5  5 14  458  455   4    -3  8 15   23   11  16    -2 10 16  377  375   4     5  5 18    0   23   1    -1  4 20  125  125   4

-3  6 14  408  408   3    -2  8 15  448  448   3    -1 10 16   53   51  10    -3  6 18  235  232   4     0  4 20   55   59   6

-2  6 14  142  141   3    -1  8 15  296  295   3     0 10 16  177  162   9    -2  6 18  107  108   4     1  4 20  254  254   4

-1  6 14  242  245   2     0  8 15  222  225   3     1 10 16  219  221   9    -1  6 18  115  112   4     2  4 20  197  198   4

0  6 14   62   57   4     1  8 15  173  174   3    -5 11 16  138  131   5     0  6 18   43   39   8     3  4 20  218  216   3

1  6 14  259  257   3     2  8 15   76   80   5    -4 11 16  295  290   5     1  6 18  292  291   4     4  4 20  651  651   5

2  6 14  264  265   2     3  8 15   75   74   6    -3 11 16  161  155   6     2  6 18  124  121   4    -2  5 20   20   23  20

3  6 14  286  291   3     4  8 15   18   14  17    -2 11 16  113  115  17     3  6 18  121  123   4    -1  5 20  498  501   3

4  6 14  182  168   5    -4  9 15  113  110   5    -1 11 16  375  379   8     4  6 18   36   35  12     0  5 20  444  451   3

5  6 14  211  208   3    -3  9 15  107  101   4    -6 12 16  271  247   9    -3  7 18   31   32  11     1  5 20   72   70   6

6  6 14   39   43  16    -2  9 15  259  263   4    -5 12 16   29   27  28    -2  7 18  279  273   3     2  5 20  472  483   3

-3  7 14   33   28   7    -1  9 15  164  168   4     0  1 17  229  238   2    -1  7 18  147  147   4     3  5 20   57   53   8

-2  7 14  236  235   3     0  9 15  220  213   3     0  2 17   56   55   4     0  7 18   22   26  22     4  5 20  178  172   7

-1  7 14  469  476   3     1  9 15  205  196   4     1  2 17  130  131   3     1  7 18   90   96   6    -3  6 20  319  317   5

0  7 14  107  101   3     2  9 15  208  213   4    -1  3 17  107  107   3     2  7 18  157  154   4    -2  6 20  163  164   4

1  7 14  102   97   4    -4 10 15  343  336   3     0  3 17  384  386   2     3  7 18  166  165   5    -1  6 20   98   92   5

2  7 14  171  174   3    -3 10 15   80   84   5     1  3 17   99   90   3    -4  8 18   32   30  20     0  6 20  535  543   3

3  7 14  195  170   6    -2 10 15   31   34  15     2  3 17   18   30  18    -3  8 18  126  124   4     1  6 20  131  128   5

4  7 14  284  282   3    -1 10 15   99   97   6    -1  4 17   60   68   4    -2  8 18  202  203   3     2  6 20  251  246   4

5  7 14  119  118   4     0 10 15   69   70   7     0  4 17  193  198   3    -1  8 18  131  127   4     3  6 20  333  332  13

6  7 14  255  247   6     1 10 15  107  104   8     1  4 17  175  169   3     0  8 18   48   53   9    -3  7 20   72   73   7

-4  8 14  959  962   8    -5 11 15  166  166   4     2  4 17  298  304   3     1  8 18  240  232   4    -2  7 20  401  400   3

-3  8 14   23   11  15    -4 11 15  267  268   4     3  4 17  317  321   3     2  8 18  368  359   6    -1  7 20   46   51   9

-2  8 14  111  110   3    -3 11 15  148  145   5    -2  5 17  351  357   2    -4  9 18   62   62   7     0  7 20  249  251   4

-1  8 14   96   89   4    -2 11 15   77   85   7    -1  5 17  148  148   3    -3  9 18  190  188   4     1  7 20  134  134   6

0  8 14    8   11   8    -1 11 15   59   56  20     0  5 17  220  225   3    -2  9 18  177  174   4     2  7 20   47   69  47

1  8 14  261  268   3     0 11 15  320  318  12     1  5 17  242  247   3    -1  9 18  110  109   5    -4  8 20  358  352   5

2  8 14  242  241   3    -5 12 15  224  218   6     2  5 17  176  171   3     0  9 18  111  109  10    -3  8 20   30   31  19

3  8 14  302  302   3    -4 12 15  144  144  17     3  5 17  196  188   3    -5 10 18  249  243   6    -2  8 20  108  117   5

4  8 14   14   27  14     0  0 16 1593 1592  14     4  5 17   87   96   5    -4 10 18  118  119   5    -1  8 20  267  271   5

-4  9 14  103   99   5     0  1 16  331  330   2    -2  6 17   62   59   5    -3 10 18  165  158   6     0  8 20   38   48  37

-3  9 14  231  232   3     1  1 16  838  841   4    -1  6 17  223  228   3    -2 10 18  103   99  17    -4  9 20   90   88   9

-2  9 14  305  303   3    -1  2 16  995 1008   3     0  6 17    0   18   1    -1 10 18  118  106  18    -3  9 20  196  184  14

-1  9 14  118  118   4     0  2 16  331  333   2     1  6 17  148  149   3    -5 11 18  226  210  13     0  1 21   35   40  13

0  9 14  189  191   3     1  2 16  255  259   2     2  6 17  352  349   3    -4 11 18  264  272  11     0  2 21  142  139   4

1  9 14   27   15  17     2  2 16  369  357   3     3  6 17   72   72   5     0  1 19    0   14   1     1  2 21  241  240   3

2  9 14   80   79   6    -1  3 16  136  137   3     4  6 17  240  240   3     0  2 19  424  426   2    -1  3 21   25   21  24

3  9 14  102   98   6     0  3 16   81   79   3     5  6 17  179  178   5     1  2 19  101  102   4     0  3 21   36   41  10

-5 10 14  154  150   5     1  3 16  257  256   2    -3  7 17   95  103   4    -1  3 19  402  405   2     1  3 21   13   20  13

-4 10 14   69   67   5     2  3 16  388  388   2    -2  7 17   53   56   6     0  3 19  508  514   2     2  3 21   70   63   7

-3 10 14  179  181   3     3  3 16  880  883   6    -1  7 17   40   36   8     1  3 19  303  306   3    -1  4 21  114  110   4

-2 10 14  443  440   3    -2  4 16  656  656   3     0  7 17  240  239   3     2  3 19  199  211   3     0  4 21   78   82   5

-1 10 14  147  146   4    -1  4 16  408  415   2     1  7 17  252  254   3    -1  4 19  211  217   3     1  4 21  376  383   3

0 10 14   75   82   6     0  4 16   55   40   4     2  7 17  146  146   4     0  4 19  237  235   3     2  4 21  194  201   4

1 10 14   32   29  15     1  4 16  628  632   2     3  7 17   16   14  16     1  4 19  140  139   4     3  4 21  260  264   4

2 10 14  104  103  10     2  4 16   67   64   4     4  7 17  283  272   6     2  4 19   85   84   5    -2  5 21    7   18   6

-5 11 14  306  304   4     3  4 16   28   27  10    -3  8 17   32   17  15     3  4 19  178  173   3    -1  5 21   23   27  22

-4 11 14   99   96   5     4  4 16  399  399   4    -2  8 17   69   72   6    -2  5 19  174  173   3     0  5 21    0    9   1

-3 11 14  155  154   5    -2  5 16  347  349   2    -1  8 17  335  337   3    -1  5 19  136  129   4     1  5 21   11   26  11

-2 11 14  162  157   5    -1  5 16  543  548   2     0  8 17  160  162   4     0  5 19   73   74   5     2  5 21   96   99   6

-1 11 14  423  428   4     0  5 16  192  190   2     1  8 17  103  101   5     1  5 19  433  441   3     3  5 21  362  361  12

0 11 14   15    7  14     1  5 16  290  300   3     2  8 17    0   12   1     2  5 19   69   69   6    -2  6 21  220  221   4

-6 12 14  171  162   7     2  5 16  559  570   3     3  8 17   31   22  31     3  5 19  302  304   3    -1  6 21  220  218   4

-5 12 14   44   57  10     3  5 16   89   93   4    -4  9 17   57   59   6     4  5 19  160  160   4     0  6 21   62   56   7

-4 12 14   30   20  30     4  5 16   16   22  16    -3  9 17  135  126   4    -2  6 19   57   50   6     1  6 21   13    6  13

-3 12 14  172  178   8     5  5 16  419  420   5    -2  9 17  181  180   4    -1  6 19  207  207   3     2  6 21   84  103  15

-6 13 14  196  184  12    -3  6 16  799  798   4    -1  9 17    0   23   1     0  6 19   51   48   8    -3  7 21    0    6   1

0  1 15  832  836   2    -2  6 16   70   68   4     0  9 17  187  184   4     1  6 19  336  328   4    -2  7 21   42   41  10

-1  7 21   79   80   9    -1  3 22   34   38  13     0  5 22    0   17   1    -1  3 23   88   82   7     1  1 24  247  245  12

0  7 21  100  107   8     0  3 22  297  297   4     1  5 22  124  121   7     0  3 23  194  197   5    -1  2 24  143  147  10

-3  8 21   44   18  44     1  3 22  178  175   4     2  5 22  200  197   9     1  3 23  133  127   6     0  2 24  197  185  10

-2  8 21  105  114  18     2  3 22   93   88   7    -3  6 22  205  204   6     2  3 23  396  406   8     1  2 24   94   98  18

-1  8 21  111  102  18     3  3 22   32    9  32    -2  6 22   99   94   5    -1  4 23  248  251   4    -1  3 24   51   50  18

0  0 22  100  106  16    -2  4 22  175  175   6    -1  6 22  201  202   6     0  4 23  163  162   8     0  3 24  302  313  12

0  1 22   24    5  24    -1  4 22  116  118   5     0  6 22  291  288   5     1  4 23    0    6   1     1  3 24  160  150  15

1  1 22   54   42  13     0  4 22   71   70   7    -3  7 22   44   24  20    -2  5 23  331  321   5    -2  4 24  497  504  10

-1  2 22  263  250   6     1  4 22  237  237   5    -1  7 22  142  143  15    -1  5 23  215  203   8    -1  4 24  155  157  15

0  2 22   64   65   7     2  4 22  160  157   7     0  1 23  153  156   6    -2  6 23  257  257   7

1  2 22   23   39  23    -2  5 22  216  212   4     0  2 23   82   82   7     0  0 24  498  498  11

2  2 22   27   23  27    -1  5 22    8   12   7     1  2 23  348  343   4     0  1 24  128  129   6