- Table S.1 – Bond distances (in Å) and Si-O-Si (in °) in disilicate groups of låvenite, normandite, wöhlerite, and hiortdahlite I.

| - Låvenite |  |  | - Wöhlerite |  |  | - Hiortdahlite I |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Si1 | - - O6 | - 1.612(5) | - Si1 | - - O3 | - 1.607(2) | - Si1 | - - O15 | - 1.598(13) |
|  | - - O4 | - 1.616(6) |  | - - O1 | - 1.611(2) |  | - - O12 | - 1.630(13) |
|  | - - O2 | - 1.617(5) |  | - - O5 | - 1.628(2) |  | - - O1 | - 1.646(13) |
|  | - - O1 | - 1.631(6) |  | - - O17 | - 1.634(2) |  | - - O5 | - 1.654(12) |
|  | - average | - 1.619 |  | - average | - 1.620 |  | - average | - 1.63 |
| - Si2 | - - O7 | - 1.593(6) | - Si2 | - - O2 | - 1.596(2) | - Si2 | - - O3 | - 1.549(13) |
|  | - - O1 | - 1.616(6) |  | - - O4 | - 1.607(2) |  | - - O11 | - 1.601(13) |
|  | - - O5 | - 1.616(6) |  | - - O6 | - 1.625(2) |  | - - O8 | - 1.616(13) |
|  | - - O3 | - 1.628(6) |  | - - O17 | - 1.636(2) |  | - - O1 | - 1.656(14) |
|  | - average | - 1.613 |  | - average | - 1.616 |  | - average | - 1.61 |
| - Si1 – O1 – Si2 |  | - 168.2(5) | - Si1 – O17 – Si2 |  | - 162.8(1) | - Si1 – O1 – Si2 |  | - 162.0(9) |
| - Normandite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Si1 | - - O6 | - 1.606(1) | - Si3 | - - O11 | - 1.589(2) | - Si3 | - - O6 | - 1.581(14) |
|  | - - O4 | - 1.616(1) |  | - - O7 | - 1.608(2) |  | - - O13 | - 1.599(12) |
|  | - - O2 | - 1.632(1) |  | - - O9 | - 1.638(2) |  | - - O4 | - 1.630(13) |
|  | - - O1 | - 1.639(1) |  | - - O18 | - 1.654(2) |  | - - O2 | - 1.664(14) |
|  | - average | - 1.623 |  | - average | - 1.622 |  | - average | - 1.62 |
| - Si2 | - - O1 | - 1.591(1) | - Si4 | - - O12 | - 1.597(2) | - Si4 | - - O9 | - 1.608(13) |
|  | - - O5 | - 1.623(1) |  | - - O8 | - 1.609(2) |  | - - O4 | - 1.614(12) |
|  | - - O3 | - 1.633(1) |  | - - O10 | - 1.626(2) |  | - - O10 | - 1.615(13) |
|  | - - O7 | - 1.637(1) |  | - - O18 | - 1.637(2) |  | - - O2 | - 1.661(13) |
|  | - average | - 1.621 |  | - average | - 1.617 |  | - average | - 1.62 |
| - Si1 – O1 – Si2 |  | - 162.9(1) | - Si3 – O18 – Si4 |  | - 148.9(1) | - Si3 – O2 – Si4 |  | - 152.2(9) |

- Table S.2 – Selected bond distances (in Å) for låvenite, normandite, wöhlerite, and hiortdahlite I.

| - Låvenite |  |  | - Normandite |  |  | - Wöhlerite |  |  |  |  |  | - Hiortdahlite I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zr | - - O8 | - 1.980(5) | - Ti | - - O8 | - 1.782(1) | - Zr | - - O13 | - 2.036(2) | - Nb | - - O16 | - 1.917(2) | - Zr | - - O7 | - 2.06(1) | - M | - - O7 | - 2.20(1) |
|  | - - O4 | - 2.019(6) |  | - - O5 | - 1.952(1) |  | - - O5 | - 2.059(2) |  | - - O14 | - 1.950(2) |  | - - O15 | - 2.07(1) |  | - - O14 | - 2.20(1) |
|  | - - O5 | - 2.023(6) |  | - - O4 | - 1.953(1) |  | - - O10 | - 2.063(2) |  | - - O13 | - 2.060(2) |  | - - O11 | - 2.08(1) |  | - - O9 | - 2.25(1) |
|  | - - O2 | - 2.063(5) |  | - - O2 | - 1.984(1) |  | - - O9 | - 2.065(2) |  | - - O4 | - 2.113(2) |  | - - O10 | - 2.10(1) |  | - - F3 | - 2.28(1) |
|  | - - O3 | - 2.099(6) |  | - - O3 | - 2.036(1) |  | - - O6 | - 2.072(2) |  | - - O3 | - 2.146(2) |  | - -O13 | - 2.11(1) |  | - - O7 | - 2.28(1) |
|  | - - O6 | - 2.233(5) |  | - - O6 | - 2.296(1) |  | - - O8 | - 2.172(2) |  | - - O1 | - 2.253(2) |  | - -O12 | - 2.25(1) |  | - - O8 | - 2.33(1) |
|  | - average | - 2.070 |  | - average | - 2.000 |  | - average | - 2.078 |  | - average | - 2.073 |  | - average | - 2.11 |  | - average | - 2.26 |
| - Mn | - - O7 | - 2.142(6) | - Mn | - - O7 | - 2.140(1) | - Ca1 | - - O14 | - 2.266(2) | - Ca2 | - - O16 | - 2.239(2) | - Ca1 | - - F3 | - 2.26(1) | - Ca2 | - - F2 | - 2.25(1) |
|  | - - O8 | - 2.168(5) |  | - - O6 | - 2.157(1) |  | - - O7 | - 2.294(2) |  | - - O2 | - 2.256(2) |  | - - O3 | - 2.32(1) |  | - - O4 | - 2.29(1) |
|  | - - F9 | - 2.210(6) |  | - - F9 | - 2.202(1) |  | - - O6 | - 2.462(2) |  | - - O12 | - 2.294(2) |  | - - O15 | - 2.49(1) |  | - - O6 | - 2.32(1) |
|  | - - O8 | - 2.220(6) |  | - - O8 | - 2.218(1) |  | - - O5 | - 2.509(2) |  | - - O11 | - 2.333(2) |  | - - O11 | - 2.52(1) |  | - - O9 | - 2.34(1) |
|  | - - O6 | - 2.230(6) |  | - - O8 | - 2.269(1) |  | - - O18 | - 2.553(2) |  | - - O3 | - 2.338(2) |  | - - O2 | - 2.56(1) |  | - - O5 | - 2.44(1) |
|  | - - O3 | - 2.320(6) |  | - - O3 | - 2.301(1) |  | - - O9 | - 2.606(2) |  | - - O1 | - 2.408(2) |  | - - O1 | - 2.57(1) |  | - - O8 | - 2.52(1) |
|  | - average | - 2.215 |  | - average | - 2.214 |  | - - O10 | - 2.657(2) |  | - average | - 2.311 |  | - -O10 | - 2.64(1) |  | - average | - 2.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | - - O17 | - 2.773(2) |  |  |  |  | - -O13 | - 2.65(1) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - average | - 2.515 |  |  |  |  | - average | - 2.50 |  |  |  |
| - Ca | - - F9 | - 2.216(5) | - Ca | - - F9 | - 2.211(1) | - Ca3 | - - F15 | - 2.258(1) | - Ca4 | - - F15 | - 2.285(1) | - Ca3 | - - F1 | - 2.28(1) | - Ca4 | - - F2 | - 2.29(1) |
|  | - - O7 | - 2.304(6) |  | - - O7 | - 2.282(1) |  | - - O7 | - 2.290(2) |  | - - O11 | - 2.318(2) |  | - -O14 | - 2.33(1) |  | - - F1 | - 2.29(1) |
|  | - - O4 | - 2.423(6) |  | - - O4 | - 2.431(1) |  | - - O16 | - 2.366(2) |  | - - O12 | - 2.343(2) |  | - - O5 | - 2.34(1) |  | - - F1 | - 2.33(1) |
|  | - - O5 | - 2.515(6) |  | - - O5 | - 2.492(1) |  | - - O8 | - 2.408(2) |  | - - O4 | - 2.356(2) |  | - -O4 | - 2.36(1) |  | - - O3 | - 2.36(1) |
|  | - - O2 | - 2.517(6) |  | - - O2 | - 2.514(1) |  | - - O13 | - 2.433(2) |  | - - O2 | - 2.377(2) |  | - -O6 | - 2.36(1) |  | - - O12 | - 2.38(1) |
|  | - - O3 | - 2.626(6) |  | - - O3 | - 2.583(1) |  | - - O10 | - 2.620(2) |  | - - O1 | - 2.565(2) |  | - -O8 | - 2.37(1) |  | - - O10 | - 2.42(1) |
|  | - - O1 | - 2.798(8) |  | - - O1 | - 2.678(1) |  | - - O12 | - 2.638(2) |  | - average | - 2.374 |  | - average | - 2.34 |  | - - O4 | - 2.93(1) |
|  | - - O1 | - 2.816(8) |  | - - O1 | - 2.792(1) |  | - average | - 2.430 |  |  |  |  |  |  |  | - average | - 2.43 |
|  | - average | - 2.527 |  | - average | - 2.498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Na | - - F9 | - 2.242(5) | - Na | - - F9 | - 2.229(1) | - Na1 | - - F15 | - 2.204(2) | - Na2 | - - F15 | - 2.282(2) | - Na | - - F2 | - 2.23(1) | - NaCa | - - F3 | - 2.36(1) |
|  | - - F9 | - 2.345(6) |  | - - F9 | - 2.353(1) |  | - - O2 | - 2.282(2) |  | - - O16 | - 2.404(2) |  | - - F2 | - 2.34(1) |  | - - F3 | - 2.38(1) |
|  | - - O2 | - 2.399(6) |  | - - O2 | - 2.376(1) |  | - - O14 | - 2.444(2) |  | - - O9 | - 2.492(2) |  | - - F1 | - 2.36(1) |  | - - O7 | - 2.40(1) |
|  | - - O8 | - 2.448(6) |  | - - O8 | - 2.453(1) |  | - - O13 | - 2.514(2) |  | - - O14 | - 2.494(2) |  | - - O13 | - 2.40(1) |  | - - O5 | - 2.42(1) |
|  | - - O7 | - 2.533(7) |  | - - O6 | - 2.494(1) |  | - - O3 | - 2.545(2) |  | - - O7 | - 2.543(2) |  | - - O3 | - 2.64(1) |  | - - O14 | - 2.47(1) |
|  | - - O6 | - 2.558(6) |  | - - O7 | - 2.496(1) |  | - - O4 | - 2.773(2) |  | - - O18 | - 2.668(2) |  | - - O12 | - 2.64(1) |  | - - O9 | - 2.63(1) |
|  | - - O4 | - 3.024(6) |  | - - O4 | - 3.026(1) |  | - - O17 | - 2.832(2) |  | - - O8 | - 2.815(2) |  | - - O6 | - 2.96(1) |  | - - O2 | - 2.77(1) |
|  | - - O1 | - 3.033(8) |  | - - O1 | - 3.115(1) |  | - - O6 | - 2.937(2) |  | - - O11 | - 2.948(2) |  | - average | - 2.51 |  | - - O15 | - 2.90(1) |
|  | - average | - 2.573 |  | - average | - 2.568 |  | - average | - 2.566 |  | - average | - 2.581 |  |  |  |  | - average | - 2.54 |

- Table S.3  – Bond valence balance (vu) for låvenite and normandite, according to Brese & O’Keeffe (1991).

| - låvenite |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Zr | - Mn | - Ca | - Na | - Si1 | - Si2 | - Σ anions |
| - O1 |  |  | - 0.09 - 0.09 | - 0.04 | - 0.96 | - 1.09 | - 2.27 |
| - O2 | - 0.69 |  | - 0.19 | - 0.17 | - 0.98 |  | - 2.03 |
| - O3 | - 0.62 | - 0.24 | - 0.14 |  |  | - 0.98 | - 1.98 |
| - O4 | - 0.78 |  | - 0.25 | - 0.04 | - 1.02 |  | - 2.09 |
| - O5 | - 0.77 |  | - 0.19 |  |  | - 1.00 | - 1.96 |
| - O6 | - 0.43 | - 0.31 |  | - 0.14 | - 1.05 |  | - 1.93 |
| - O7 |  | - 0.39 | - 0.34 | - 0.14 |  | - 0.97 | - 1.84 |
| - O8 | - 0.82 | - 0.34 - 0.30 |  | - 0.16 |  |  | - 1.62 |
| - F9 |  | - 0.26 | - 0.31 | - 0.22 - 0.16 |  |  | - 0.95 |
| - Σ cations | - 4.11 | - 1.84 | - 1.60 | - 1.07 | - 4.01 | - 4.04 |  |
| - Expected value | - 4.19 | - 2.32 | - 1.58 | - 1.00 | - 4.00 | - 4.00 |  |
| - normandite* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ti | - Mn | - Ca | - Na | - Si1 | - Si2 | - Σ anions |
| - O1 |  |  | - 0.13 - 0.10 | - 0.03 | - 0.96 | - 0.97 | - 2.19 |
| - O2 | - 0.68 |  | - 0.20 | - 0.19 | - 0.98 |  | - 2.05 |
| - O3 | - 0.59 | - 0.26 | - 0.17 |  |  | - 0.98 | - 2.00 |
| - O4 | - 0.74 |  | - 0.26 | - 0.04 | - 1.02 |  | - 2.06 |
| - O5 | - 0.75 |  | - 0.22 |  |  | - 1.00 | - 1.97 |
| - O6 | - 0.29 | - 0.38 |  | - 0.16 | - 1.05 |  | - 1.88 |
| - O7 |  | - 0.40 | - 0.38 | - 0.16 |  | - 1.09 | - 2.03 |
| - O8 | - 1.13 | - 0.31 - 0.27 |  | - 0.17 |  |  | - 1.88 |
| - F9 |  | - 0.27 | - 0.33 | - 0.24 - 0.18 |  |  | - 1.02 |
| - Σ cations | - 4.18 | - 1.89 | - 1.79 | - 1.17 | - 4.01 | - 4.04 |  |
| - * Owing to the absence of quantitative chemical data, the occupancy of cation sites is assumed as obtained from X-ray single-crystal structure study: Ti = Ti0.80Zr0.20; Mn = Mn0.72Ti0.28; Ca = Ca0.71Na0.29; Na = Na0.88Ca0.12. |  |  |  |  |  |  |  |

- Table S.4 – Bond valence balance (vu) for wöhlerite, according to Brese & O’Keeffe (1991).

|  | - Ca1 | - Nb | - Zr | - Ca2 | - Ca3 | - Ca4 | - Na1 | - Na2 | - Si1 | - Si2 | - Si3 | - Si4 | - Σ anions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - O1 |  | - 0.33 |  | - 0.26 |  | - 0.20 |  |  | - 1.04 |  |  |  | - 1.83 |
| - O2 |  |  |  | - 0.39 |  | - 0.33 | - 0.30 |  |  | - 1.08 |  |  | - 2.10 |
| - O3 |  | - 0.45 |  | - 0.32 |  |  | - 0.15 |  | - 1.05 |  |  |  | - 1.96 |
| - O4 |  | - 0.49 |  |  |  | - 0.35 | - 0.08 |  |  | - 1.05 |  |  | - 1.97 |
| - O5 | - 0.23 |  | - 0.70 |  |  |  |  |  | - 0.99 |  |  |  | - 1.92 |
| - O6 | - 0.26 |  | - 0.67 |  |  |  | - 0.05 |  |  | - 1.00 |  |  | - 1.99 |
| - O7 | - 0.41 |  |  |  | - 0.42 |  |  | - 0.14 |  |  | - 1.04 |  | - 2.01 |
| - O8 |  |  | - 0.51 |  | - 0.30 |  |  | - 0.07 |  |  |  | - 1.04 | - 1.93 |
| - O9 | - 0.18 |  | - 0.69 |  |  |  |  | - 0.16 |  |  | - 0.96 |  | - 1.99 |
| - O10 | - 0.15 |  | - 0.69 |  | - 0.15 |  |  |  |  |  |  | - 0.99 | - 1.99 |
| - O11 |  |  |  | - 0.32 |  | - 0.39 |  | - 0.05 |  |  | - 1.10 |  | - 1.86 |
| - O12 |  |  |  | - 0.35 | - 0.17 | - 0.36 |  |  |  |  |  | - 1.08 | - 1.96 |
| - O13 |  | - 0.61 | - 0.67 |  | - 0.22 |  | - 0.14 |  |  |  |  |  | - 1.65 |
| - O14 | - 0.45 | - 0.83 |  |  |  |  | - 0.17 | - 0.13 |  |  |  |  | - 1.51 |
| - F15 |  |  |  |  | - 0.33 | - 0.32 | - 0.27 | - 0.22 |  |  |  |  | - 1.14 |
| - O16 |  | - 0.89 |  | - 0.36 | - 0.28 |  |  | - 0.18 |  |  |  |  | - 1.73 |
| - O17 | - 0.11 |  |  |  |  |  | - 0.07 |  | - 0.97 | - 0.97 |  |  | - 2.12 |
| - O18 | - 0.21 |  |  |  |  |  |  | - 0.10 |  |  | - 0.92 | - 0.97 | - 2.20 |
| - Σ cations | - 2.00 | - 3.62 | - 3.94 | - 2.00 | - 1.87 | - 1.95 | - 1.23 | - 1.05 | - 4.05 | - 4.10 | - 4.02 | - 4.08 |  |
| - Expected value | - 2.00 | - 3.87 | - 3.84 | - 2.00 | - 2.00 | - 2.00 | - 1.20 | - 1.10 | - 4.00 | - 4.00 | - 4.00 | - 4.00 |  |

- Table S.5 – Bond valence balance (vu) for hiortdahlite I, according to Brese & O’Keeffe (1991).

|  | - Ca1 | - Ca2 | - Ca3 | - Ca4 | - Zr | - M | - Na* | - NaCa | - Si1 | - Si2 | - Si3 | - Si4 | - Σ anions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - O1 | - 0.20 |  |  |  |  |  |  |  | - 0.94 | - 0.92 |  |  | - 2.06 |
| - O2 | - 0.20 |  |  |  |  |  |  | - 0.10 |  |  | - 0.90 | - 0.90 | - 2.00 |
| - O3 | - 0.38 |  |  | - 0.33 |  |  | - 0.11 |  |  | - 1.22 |  |  | - 2.04 |
| - O4 |  | - 0.41 | - 0.34 | - 0.07 |  |  |  |  |  |  |  | - 1.03 | - 1.85 |
| - O5 |  | - 0.28 | - 0.37 |  |  |  |  | - 0.26 | - 0.92 |  |  |  | - 1.83 |
| - O6 |  | - 0.39 | - 0.34 |  |  |  | - 0.04 |  |  |  | - 1.12 |  | - 1.89 |
| - O7 |  |  |  |  | - 0.64 | - 0.36 - 0.28 |  | - 0.24 |  |  |  |  | - 1.52 |
| - O8 |  | - 0.22 | - 0.33 |  |  | - 0.29 |  |  |  | - 1.02 |  |  | - 1.86 |
| - O9 |  | - 0.37 |  |  |  | - 0.36 |  | - 0.14 |  |  |  | - 1.04 | - 1.91 |
| - O10 | - 0.16 |  |  | - 0.28 | - 0.63 |  |  |  |  |  |  | - 1.02 | - 2.09 |
| - O11 | - 0.23 |  |  |  | - 0.67 |  |  |  |  | - 1.06 |  |  | - 1.96 |
| - O12 |  |  |  | - 0.31 | - 0.43 |  | - 0.11 |  | - 0.98 |  |  |  | - 1.83 |
| - O13 | - 0.16 |  |  |  | - 0.62 |  | - 0.20 |  |  |  | - 1.07 |  | - 2.05 |
| - O14 |  |  | - 0.37 |  |  | - 0.41 |  | - 0.23 |  |  | - 0.98 |  | - 1.99 |
| - O15 | - 0.24 |  |  |  | - 0.69 |  |  | - 0.07 | - 1.07 |  |  |  | - 2.07 |
| - F1 |  |  | - 0.30 | - 0.28 - 0.25 |  |  | - 0.16 |  |  |  |  |  | - 0.99 |
| - F2 |  | - 0.34 |  | - 0.28 |  |  | - 0.23 - 0.17 |  |  |  |  |  | - 1.02 |
| - F3 | - 0.32 |  |  |  |  | - 0.25 |  | - 0.22 - 0.20 |  |  |  |  | - 0.99 |
| - Σ cations | - 1.89 | - 2.01 | - 2.05 | - 1.80 | - 3.68 | - 1.95 | - 1.02 | - 1.46 | - 3.91 | - 4.22 | - 4.07 | - 3.99 |  |
| - Expected value | - 2.00 | - 2.00 | - 2.00 | - 2.00 | - 4.05 | - 2.14 | - 1.10 | - 1.65 | - 4.00 | - 4.00 | - 4.00 | - 4.00 |  |
| - * The bond-valence parameters of Na and Y were used. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |