Anisotropic displacement parameters (Å2) for TIN SILICATE

|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn(1) | 0.0471(3) | 0.0471(3) | 0.0201(2) | 0.00194(14) | -0.00194(14) | 0.0404(3) |
| Sn(2) | 0.0260(2) | 0.0260(2) | 0.0364(3) | -0.00928(15) | 0.00928(15) | 0.0131(2) |
| Si(1) | 0.0149(9) | 0.0149(9) | 0.0138(15) | 0 | 0 | 0.0075(5) |
| O(1) | 0.033(3) | 0.023(3) | 0.024(3) | -0.006(2) | -0.0031(11) | 0.0113(15) |
| O(2) | 0.028(3) | 0.028(3) | 0.016(5) | 0 | 0 | 0.0140(16) |
| O(3) | 0.011(2) | 0.011(2) | 0.013(4) | 0 | 0 | 0.0056(11) |
| O(4) | 0.0178(19) | 0.015(3) | 0.016(2) | -0.0009(19) | -0.0005(10) | 0.0075(13) |

Anisotropic displacement parameters (Å2) for TIN SULFATE

|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S(1) | 0.0251(8) | 0.0186(8) | 0.0144(7) | -0.0008(6) | 0.0003(6) | 0.0027(6) |
| O(1) | 0.036(3) | 0.016(2) | 0.029(3) | -0.006(2) | 0.003(2) | 0.002(2) |
| O(2) | 0.028(3) | 0.023(3) | 0.033(3) | -0.006(2) | 0.007(2) | -0.006(2) |
| O(3) | 0.032(3) | 0.044(4) | 0.031(3) | -0.003(3) | 0.006(2) | 0.005(3) |
| O(4) | 0.044(3) | 0.050(4) | 0.024(3) | 0.004(3) | -0.004(2) | 0.020(3) |
| Sn(1) | 0.0196(2) | 0.0278(3) | 0.0138(2) | 0.00163(19) | 0.00311(16) | -0.00761(18) |
| Sn(2) | 0.0196(2) | 0.0239(3) | 0.0188(2) | 0.00489(19) | -0.00671(16) | 0.00262(18) |
| Sn(3) | 0.0175(2) | 0.0248(3) | 0.0202(2) | 0.0027(2) | -0.00501(16) | 0.00633(18) |
| Sn(4) | 0.0183(2) | 0.0241(2) | 0.0174(2) | -0.0009(2) | 0.00376(16) | 0.00631(17) |
| Sn(5) | 0.0231(2) | 0.0163(2) | 0.0220(2) | -0.00578(17) | -0.00271(17) | -0.00010(18) |
| Sn(6) | 0.0402(3) | 0.0143(2) | 0.0168(2) | 0.00290(18) | 0.00349(19) | 0.00192(19) |
| O(5) | 0.0163(19) | 0.015(2) | 0.0130(19) | 0.0011(16) | 0.0023(16) | 0.0027(17) |
| O(6H) | 0.018(2) | 0.025(3) | 0.019(2) | -0.002(2) | -0.0001(17) | 0.0040(19) |
| O(7H) | 0.018(2) | 0.018(2) | 0.015(2) | -0.0011(17) | 0.0018(16) | 0.0026(18) |
| O(8) | 0.019(4) | 0.020(4) | 0.013(4) | 0.000(3) | 0.002(2) | 0.000(3) |
| O(9) | 0.021(3) | 0.017(3) | 0.015(3) | 0.002(2) | -0.0004(19) | -0.003(2) |
| O(10) | 0.017(2) | 0.021(2) | 0.015(2) | -0.0023(19) | 0.0011(18) | 0.000(2) |
| A(1) | 0.018(2) | 0.030(3) | 0.027(3) | 0.000(2) | -0.004(2) | 0.006(2) |
| A(2) | 0.025(3) | 0.050(4) | 0.021(3) | 0.007(3) | -0.003(2) | 0.007(3) |
| A(3) | 0.032(3) | 0.021(3) | 0.024(3) | -0.003(2) | 0.005(2) | -0.005(2) |
| A(4) | 0.028(3) | 0.035(4) | 0.022(3) | -0.005(3) | 0.008(2) | 0.001(3) |
| A(5) | 0.034(4) | 0.022(3) | 0.024(3) | 0.009(3) | -0.005(2) | -0.002(3) |
| A(6) | 0.023(4) | 0.029(4) | 0.032(6) | 0.004(5) | 0.006(4) | -0.005(3) |

The anisotropic displacement parameter exponent takes the form: -2 π2 [ h2a*2 U11 + ... + 2 hka* b* U12 ].