| TABLE D. ANISOTROPIC DISPLACEMENT PARAMERS (Å2) FOR TARBAGATAITE |
| --- |
| ATOM | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| M(1) | 0.0101(5) | 0.0095(5) | 0.0147(5) | 0.0062(4) | 0.0028(4) | 0.0026(3) | 0.0111(3) |
| M(2) | 0.0109(5) | 0.0107(5) | 0.0154(6) | 0.0076(4) | 0.0053(4) | 0.0038(4) | 0.0114(3) |
| M(3) | 0.0095(5) | 0.0113(5) | 0.0181(6) | 0.0086(4) | 0.0050(4) | 0.0041(4) | 0.0118(3) |
| M(4) | 0.0074(7) | 0.0079(7) | 0.0141(7) | 0.0050(5) | 0.0016(5) | 0.0020(5) | 0.0098(5) |
| D | 0.0023(4) | 0.0066(4) | 0.0178(5) | 0.0080(4) | 0.0034(3) | 0.0020(3) | 0.0077(3) |
| T(1) | 0.0100(8) | 0.0057(7) | 0.0119(8) | 0.0039(6) | 0.0026(6) | 0.0015(6) | 0.0092(4) |
| T(2) | 0.0132(8) | 0.0080(7) | 0.0141(8) | 0.0062(6) | 0.0035(6) | 0.0024(6) | 0.0113(4) |
| T(3) | 0.0126(8) | 0.0094(7) | 0.0174(8) | 0.0079(7) | 0.0041(7) | 0.0033(6) | 0.0123(4) |
| T(4) | 0.0102(8) | 0.0085(7) | 0.0107(8) | 0.0063(6) | 0.0027(6) | 0.0023(6) | 0.0091(4) |
| A(1) | 0.0342(16) | 0.038(2) | 0.0244(14) | 0.0146(15) | 0.0072(11) | 0.0083(17) | 0.0322(8) |
| A(2) | 0.0342(16) | 0.038(2) | 0.0244(14) | 0.0146(15) | 0.0072(11) | 0.0083(17) | 0.0322(8) |
| B | 0.0231(12) | 0.0173(11) | 0.0194(11) | 0.0080(9) | 0.0035(9) | 0.0057(9) | 0.0199(5) |
| O(1) | 0.013(2) | 0.012(2) | 0.012(2) | 0.0059(17) | 0.0028(16) | 0.0037(16) | 0.0120(8) |
| O(2) | 0.013(2) | 0.013(2) | 0.018(2) | 0.0063(18) | 0.0028(17) | 0.0031(16) | 0.0148(9) |
| O(3) | 0.012(2) | 0.012(2) | 0.016(2) | 0.0074(17) | 0.0036(17) | 0.0032(16) | 0.0128(9) |
| O(4) | 0.018(2) | 0.017(2) | 0.016(2) | 0.0099(18) | 0.0066(18) | 0.0077(18) | 0.0152(9) |
| O(5) | 0.018(2) | 0.016(2) | 0.019(2) | 0.0078(19) | 0.0050(19) | 0.0069(18) | 0.0172(9) |
| O(6) | 0.011(2) | 0.014(2) | 0.016(2) | 0.0091(18) | 0.0028(17) | 0.0032(16) | 0.0128(9) |
| O(7) | 0.011(2) | 0.016(2) | 0.014(2) | 0.0052(18) | 0.0008(16) | 0.0038(16) | 0.0139(9) |
| O(8) | 0.018(2) | 0.027(3) | 0.017(2) | 0.010(2) | 0.0038(19) | -0.0028(19) | 0.0217(10) |
| O(9) | 0.020(3) | 0.032(3) | 0.023(3) | 0.006(2) | 0.007(2) | -0.012(2) | 0.0299(13) |
| O(10) | 0.027(3) | 0.021(2) | 0.016(2) | 0.007(2) | 0.002(2) | 0.012(2) | 0.0213(10) |
| O(11) | 0.047(3) | 0.041(3) | 0.023(3) | 0.017(2) | 0.015(2) | 0.038(3) | 0.0312(13) |
| O(12) | 0.039(3) | 0.029(3) | 0.025(3) | 0.003(2) | -0.005(2) | 0.029(2) | 0.0307(13) |
| O(13) | 0.035(3) | 0.008(2) | 0.017(2) | 0.0068(18) | 0.003(2) | 0.0014(19) | 0.0203(10) |
| O(14) | 0.035(3) | 0.014(2) | 0.024(3) | 0.014(2) | 0.005(2) | 0.006(2) | 0.0225(11) |
| O(15) | 0.018(2) | 0.037(3) | 0.020(3) | 0.013(2) | 0.001(2) | -0.013(2) | 0.0285(12) |
| X | 0.011(3) | 0.027(3) | 0.017(3) | 0.008(3) | 0.001(2) | 0.005(2) | 0.0189(13) |