TABLE 3a. Site labels, occupancy factors and anisotropic displacement parameters for paděraite from Băiţa Bihor

| ATOMa | sof | Uiso | U11 | U22 | U33 | U13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb (Me2) |  | 0.0298(6) | 0.0286(12) | 0.0383(14) | 0.0211(11) | 0.0042(9) |
| Bi1(Me5) |  | 0.0144(4) | 0.0165(9) | 0.0130(9) | 0.0125(9) | 0.0017(7) |
| Bi2(Me6) |  | 0.0136(4) | 0.0140(9) | 0.0136(9) | 0.0131(9) | 0.0033(7) |
| Bi3b(Me7) | 0.710(5) | 0.0222(10) | 0.0234(17) | 0.0267(18) | 0.0162(16) | 0.0046(11) |
| Ag3b(Me7) | 0.290(5) | 0.0222(10) | 0.0234(17) | 0.0267(18) | 0.0162(16) | 0.0046(11) |
| Bi4(Me10) |  | 0.0145(4) | 0.0157(9) | 0.0146(9) | 0.0128(9) | 0.0029(7) |
| Bi5(Me13) |  | 0.0145(4) | 0.0128(9) | 0.0138(9) | 0.0153(9) | 0.0006(7) |
| Bi6(Me14) |  | 0.0179(5) | 0.0180(9) | 0.0164(9) | 0.0192(9) | 0.0045(8) |
| Bi7(Me15) |  | 0.0220(5) | 0.0307(11) | 0.0142(9) | 0.0171(9) | 0.0001(9) |
| Bi8(Me16) |  | 0.0133(4) | 0.0120(9) | 0.0109(9) | 0.0151(9) | 0.0004(7) |
| Bi9(Me17) |  | 0.0130(4) | 0.0131(9) | 0.0128(9) | 0.0124(9) | 0.0024(7) |
| Bi10(Me18) |  | 0.0134(4) | 0.0138(9) | 0.0128(9) | 0.0130(9) | 0.0026(7) |
| Bi11(Me19) |  | 0.0126(4) | 0.0135(9) | 0.0104(9) | 0.0137(9) | 0.0030(7) |
| Bi12(Me20) |  | 0.0154(4) | 0.0141(9) | 0.0129(9) | 0.0174(9) | 0.0013(7) |
| Cu1(Me3) |  | 0.033(2) | 0.057(5) | 0.023(4) | 0.018(3) | 0.010(4) |
| Cu2(Me4) |  | 0.023(2) | 0.027(4) | 0.016(3) | 0.025(4) | 0.005(3) |
| Cu3(Me8) |  | 0.022(2) | 0.020(3) | 0.020(3) | 0.024(3) | 0.001(3) |
| Cu4(Me9) |  | 0.036(2) | 0.057(5) | 0.025(4) | 0.032(4) | 0.020(4) |
| Cu5(Me11) |  | 0.025(2) | 0.019(3) | 0.025(4) | 0.032(4) | 0.007(3) |
| Cu6(Me12) |  | 0.031(2) | 0.058(5) | 0.023(4) | 0.011(3) | 0.008(3) |
| Cu7(Me1) |  | 0.102(5) | 0.051(7) | 0.18(2) | 0.060(7) | 0.019(6) |
| S1 |  | 0.010(2) | 0.008(5) | 0.007(5) | 0.016(6) | 0.006(4) |
| S2 |  | 0.012(2) | 0.009(5) | 0.010(5) | 0.018(6) | 0.005(5) |
| S3 |  | 0.022(3) | 0.019(7) | 0.015(6) | 0.035(8) | 0.012(6) |
| S4 |  | 0.019(3) | 0.013(6) | 0.019(6) | 0.022(7) | 0.001(5) |
| S5 |  | 0.020(3) | 0.018(6) | 0.021(7) | 0.016(6) | 0.003(5) |
| S6 |  | 0.090(2) | 0.012(5) | 0.006(5) | 0.009(5) | 0.002(4) |
| S7 |  | 0.014(3) | 0.023(6) | 0.001(5) | 0.013(6) | 0.003(5) |
| S8 |  | 0.016(3) |  |  |  |  |
| S9 |  | 0.008(2) | 0.003(5) | 0.011(6) | 0.011(5) | 0.004(4) |
| S10 |  | 0.018(3) | 0.027(7) | 0.007(6) | 0.018(6) | 0.003(5) |
| S11 |  | 0.036(4) | 0.049(10) | 0.033(9) | 0.024(8) | 0.004(7) |
| S12 |  | 0.013(3) | 0.015(6) | 0.012(6) | 0.015(6) | 0.007(6) |
| S13 |  | 0.010(2) |  |  |  |  |
| S14 |  | 0.013(3) | 0.012(6) | 0.014(6) | 0.010(6) | 0.001(5) |
| S15 |  | 0.013(3) | 0.018(6) | 0.017(6) | 0.002(5) | 0.002(4) |
| S16 |  | 0.015(3) | 0.024(7) | 0.007(6) | 0.014(6) | 0.006(5) |
| S17 |  | 0.013(3) | 0.010(5) | 0.016(6) | 0.015(6) | 0.006(5) |
| S18 |  | 0.013(3) | 0.024(6) | 0.004(5) | 0.012(6) | 0.004(5) |
| S19 |  | 0.017(3) | 0.010(6) | 0.020(7) | 0.015(6) | 0.003(5) |
| S20 |  | 0.010(2) | 0.006(5) | 0.009(5) | 0.016(6) | 0.003(4) |
| S21 |  | 0.015(3) | 0.013(6) | 0.006(5) | 0.023(7) | 0.001(5) |
| S22 |  | 0.017(3) | 0.005(5) | 0.015(6) | 0.022(7) | 0.010(5) |

U12 = U23 = 0 by symmetry; sof: site-occupancy factor

a: The site labels follow the structure refinements of paděraite by Mumme (1986)

b: New split position (this study).

TABLE 4a. Site labels, occupancy factors and anisotropic displacement parameters for paděraite from Swartberg

| ATOMa | sof | Uiso | U11 | U22 | U33 | U13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb |  | 0.0289(3) | 0.0299(7) | 0.0366(7) | 0.0201(7) | 0.0065(6) |
| Bi1 |  | 0.0143(2) | 0.0199(5) | 0.0117(5) | 0.0102(6) | 0.0022(5) |
| Bi2 |  | 0.0126(2) | 0.0155(5) | 0.0104(5) | 0.0117(6) | 0.0033(4) |
| Bi3b | 0.680(2) | 0.0177(5) | 0.0199(9) | 0.0222(9) | 0.0099(9) | 0.0022(7) |
| Cu8b | 0.320(2) | 0.024(4) |  |  |  |  |
| Bi4 |  | 0.0144(2) | 0.0171(5) | 0.0141(5) | 0.0111(6) | 0.0023(5) |
| Bi5 |  | 0.0134(2) | 0.0130(5) | 0.0127(5) | 0.0130(6) | 0.0009(4) |
| Bi6 |  | 0.0157(2) | 0.0199(5) | 0.0130(5) | 0.0146(6) | 0.0054(5) |
| Bi7 |  | 0.0205(3) | 0.0327(6) | 0.0125(5) | 0.0128(6) | 0.0002(5) |
| Bi8 |  | 0.0131(2) | 0.0132(5) | 0.0099(5) | 0.0145(6) | 0.0007(4) |
| Bi9 |  | 0.0135(2) | 0.0160(5) | 0.0124(5) | 0.0113(6) | 0.0026(4) |
| Bi10 |  | 0.0130(2) | 0.0167(5) | 0.0113(5) | 0.0109(6) | 0.0033(4) |
| Bi11 |  | 0.0127(2) | 0.0156(5) | 0.0090(5) | 0.0129(6) | 0.0030(4) |
| Bi12 |  | 0.0135(2) | 0.0149(5) | 0.0104(5) | 0.0134(6) | 0.0005(4) |
| Cu1 |  | 0.0313(9) | 0.055(3) | 0.026(22) | 0.014(2) | 0.011(2) |
| Cu2 |  | 0.0225(8) | 0.021(2) | 0.017(2) | 0.029(2) | 0.006(2) |
| Cu3 |  | 0.0244(9) | 0.026(2) | 0.019(2) | 0.025(2) | 0.002(2) |
| Cu4 |  | 0.0308(9) | 0.053(3) | 0.023(2) | 0.021(2) | 0.018(2) |
| Cu5 |  | 0.0235(8) | 0.024(2) | 0.018(2) | 0.029(2) | 0.007(2) |
| Cu6 |  | 0.0314(9) | 0.054(3) | 0.027(2) | 0.013(2) | 0.009(2) |
| Cu7 |  | 0.120(3) | 0.057(4) | 0.193(8) | 0.080(6) | 0.034(4) |
| S1 |  | 0.012(1) | 0.011(3) | 0.010(3) | 0.011(4) | 0.003(3) |
| S2 |  | 0.016(1) | 0.020(3) | 0.009(3) | 0.015(4) | 0.002(3) |
| S3 |  | 0.015(1) | 0.022(3) | 0.007(3) | 0.019(4) | 0.010(3) |
| S4 |  | 0.013(1) | 0.013(3) | 0.008(3) | 0.014(4) | 0.002(3) |
| S5 |  | 0.012(1) | 0.010(3) | 0.012(3) | 0.012(4) | 0.002(3) |
| S6 |  | 0.013(1) | 0.013(3) | 0.013(3) | 0.012(4) | 0.002(3) |
| S7 |  | 0.012(1) | 0.015(3) | 0.009(3) | 0.013(4) | 0.004(3) |
| S8 |  | 0.013(1) | 0.018(3) | 0.007(3) | 0.015(4) | 0.006(3) |
| S9 |  | 0.011(1) | 0.011(3) | 0.009(3) | 0.013(4) | 0.003(3) |
| S10 |  | 0.010(1) |  |  |  |  |
| S11 |  | 0.025(2) | 0.038(5) | 0.030(4) | 0.005(4) | 0.002(4) |
| S12 |  | 0.013(1) | 0.015(3) | 0.015(3) | 0.010(4) | 0.006(3) |
| S13 |  | 0.014(1) | 0.013(3) | 0.011(3) | 0.017(4) | 0.002(3) |
| S14 |  | 0.012(1) | 0.017(3) | 0.011(3) | 0.008(4) | 0.006(3) |
| S15 |  | 0.014(1) |  |  |  |  |
| S16 |  | 0.013(1) | 0.020(3) | 0.010(3) | 0.009(3) | 0.005(3) |
| S17 |  | 0.017(2) | 0.023(4) | 0.015(3) | 0.016(4) | 0.009(3) |
| S18 |  | 0.014(1) | 0.017(3) | 0.011(3) | 0.014(4) | 0.004(3) |
| S19 |  | 0.014(1) | 0.013(3) | 0.017(3) | 0.011(4) | 0.004(3) |
| S20 |  | 0.013(1) | 0.015(3) | 0.016(3) | 0.005(4) | 0.001(3) |
| S21 |  | 0.010(1) | 0.009(3) | 0.012(3) | 0.009(4) | 0.002(3) |
| S22 |  | 0.013(1) | 0.014(3) | 0.013(3) | 0.009(4) | 0.002(3) |

TABLE 5a. Selected interatomic Bi-S, Pb-S, Ag-S and Cu-S distances (Å) for paděraite from Băiţa Bihor

| Pb |  |  | Bi1 |  |  | Bi2 |  |  | Bi3 |  |  | Ag |  |  | Bi4 |  |  | Bi5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4 | 3.040(12) |  | S8 | 2.638(10) |  | S16 | 2.720(12) |  | S11 | 2.615(12) |  | S17 | 2.125(16) |  | S20 | 2.618(10) |  | S19 | 2.598(12) |
| S4 | 3.040(12) |  | S8 | 2.638(10) |  | S10 | 2.792(10) |  | S11 | 2.615(12) |  | S11 | 2.349(11) |  | S14 | 2.631(8) |  | S17 | 2.696(8) |
| S5 | 3.068(11) |  | S1 | 2.667(10) |  | S10 | 2.792(10) |  | S17 | 2.806(12) |  | S11 | 2.349(11) |  | S14 | 2.631(8) |  | S17 | 2.696 8) |
| S5 | 3.068(11) |  | S9 | 3.061(9) |  | S9 | 2.795(8) |  | S10 | 2.977(11) |  |  |  |  | S13 | 3.151(9) |  | S10 | 3.037(14) |
| S12 | 3.072(10) |  | S9 | 3.061(9) |  | S9 | 2.795(8) |  | S10 | 2.977(11) |  |  |  |  | S13 | 3.151(9) |  | S16 | 3.073(12) |
| S12 | 3.072(10) |  | S15 | 3.408(10) |  | S2 | 3.071(12) |  | S3 | 3.128(14) |  |  |  |  | S6 | 3.344(9) |  | S16 | 3.073(12) |
| S2 | 3.123(12) |  | S15 | 3.408(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S6 | 3.344(9) |  |  |  |
| Bi6 |  |  | Bi7 |  |  | Bi8 |  |  | Bi9 |  |  | Bi10 |  |  | Bi11 |  |  | Bi12 |  |
| S18 | 2.526(14) |  | S22 | 2.726(15) |  | S13 | 2.594(13) |  | S21 | 2.601(15) |  | S7 | 2.584(13) |  | S5 | 2.753(12) |  | S4 | 2.602(12) |
| S22 | 2.715(8) |  | S12 | 2.747(8) |  | S20 | 2.776(8) |  | S15 | 2.697(7) |  | S6 | 2.693(7) |  | S1 | 2.757(8) |  | S3 | 2.793(13) |
| S22 | 2.715(8) |  | S12 | 2.747(8) |  | S20 | 2.776(8) |  | S15 | 2.697(7) |  | S6 | 2.693(7) |  | S1 | 2.757(8) |  | S3 | 2.793(13) |
| S18 | 2.984(8) |  | S18 | 3.109(8) |  | S19 | 2.901(10) |  | S21 | 3.081(9) |  | S7 | 3.067(8) |  | S9 | 2.862(11) |  | S2 | 2.977(11) |
| S18 | 2.984(8) |  | S18 | 3.109(8) |  | S19 | 2.901(10) |  | S21 | 3.081(9) |  | S7 | 3.067(8) |  | S2 | 2.925(11) |  | S2 | 2.977(11) |
| S17 | 3.453(12) |  | S19 | 3.183(12) |  | S16 | 3.185(12) |  | S20 | 3.593(11) |  | S1 | 3.609(11) |  | S2 | 2.925(11) |  | S10 | 3.092(14) |
|  |  |  | S19 | 3.183(12) |  |  |  |  | S20 | 3.593(11) |  | S1 | 3.609(11) |  |  |  |  |  |  |
| Cu1 |  |  | Cu2 |  |  | Cu3 |  |  | Cu4 |  |  | Cu5 |  |  | Cu6 |  |  | Cu7 |  |
| S6 | 2.241(14) |  | S7 | 2.331(8) |  | S11 | 2.313(18) |  | S12 | 2.292(14) |  | S21 | 2.327(7) |  | S15 | 2.257(13) |  | S3 | 2.128(17) |
| S5 | 2.298(9) |  | S7 | 2.331(8) |  | S4 | 2.331(7) |  | S13 | 2.327(8) |  | S21 | 2.327(7) |  | S16 | 2.351(9) |  | S11 | 2.218(21) |
| S5 | 2.298(9) |  | S14 | 2.332(12) |  | S4 | 2.331(7) |  | S13 | 2.327(8) |  | S8 | 2.328(13) |  | S16 | 2.351(9) |  | S3 | 2.894(16) |
| S13 | 2.832(15) |  | S8 | 2.390(17) |  | S22 | 2.365(15) |  | S5 | 2.590(15) |  | S14 | 2.418(16) |  | S9 | 2.757(14) |  | S3 | 2.894(16) |

TABLE 6a. Polyhedral characteristics for the refined structure of paděraite from

Băiţa Bihor material

|  | Sphere radius (Å) | Volume distorsion | Volume-based eccentricity | Volume-based sphericity | Sphere volume(Å3) | Polyhedron volume (Å3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 3.068 | 0.1002 | 0.0264 | 0.9779 | 121.020 | 41.208 |
| Bi1 | 2.977 | 0.1217 | 0.4442 | 0.9219 | 110.497 | 36.723 |
| Bi2 | 2.830 | 0.0057 | 0.1783 | 0.9467 | 94.921 | 30.042 |
| Bi3 | 2.848 | 0.0041 | 0.2805 | 0.9082 | 96.747 | 30.668 |
| Ag3 | 2.256 | 0.0000 | 0.3597 | 1.0000 | 48.106 | 0.000 |
| Bi4 | 2.975 | 0.1177 | 0.4530 | 0.9711 | 110.343 | 36.841 |
| Bi5 | 2.857 | 0.0059 | 0.3084 | 0.9689 | 97.721 | 30.923 |
| Bi6 | 2.944 | 0.1591 | 0.4235 | 0.9748 | 106.928 | 28.621 |
| Bi7 | 3.006 | 0.1543 | 0.3431 | 0.9953 | 113.740 | 36.400 |
| Bi8 | 2.866 | 0.0147 | 0.2871 | 0.9825 | 98.558 | 30.912 |
| Bi9 | 3.071 | 0.1378 | 0.5252 | 0.9210 | 121.284 | 39.572 |
| Bi10 | 3.071 | 0.1421 | 0.5362 | 0.9193 | 121.283 | 39.373 |
| Bi11 | 2.828 | 0.0038 | 0.1344 | 0.9848 | 94.786 | 30.056 |
| Bi12 | 2.870 | 0.0043 | 0.2631 | 0.9790 | 99.060 | 31.396 |
| Cu1 | 2.365 | 0.0137 | 0.4917 | 1.0000 | 55.392 | 6.694 |
| Cu2 | 2.341 | 0.0405 | 0.0623 | 0.9999 | 53.708 | 6.313 |
| Cu3 | 2.333 | 0.0248 | 0.0461 | 1.0000 | 53.160 | 6.351 |
| Cu4 | 2.366 | 0.0190 | 0.2667 | 1.0000 | 55.456 | 6.665 |
| Cu5 | 2.341 | 0.0401 | 0.0964 | 1.0000 | 53.725 | 6.318 |
| Cu6 | 2.369 | 0.0318 | 0.4277 | 1.0000 | 55.684 | 6.606 |
| Cu7 | 2.447 | 0.0468 | 0.6466 | 0.9992 | 61.362 | 7.166 |