| Atom | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 0.01508(13) | 0.01474(13) | 0.01118(12) | -0.00046(9) | 0.00603(10) | 0.00022(9) |
| V2 | 0.01749(14) | 0.01344(13) | 0.01704(14) | -0.00070(9) | 0.00822(11) | -0.00223(9) |
| V3 | 0.01682(13) | 0.01438(13) | 0.01852(14) | -0.00088(10) | 0.00835(11) | -0.00196(10) |
| V4 | 0.01577(13) | 0.02005(14) | 0.01757(14) | 0.00015(10) | 0.00910(11) | 0.00021(10) |
| V5 | 0.01418(13) | 0.02377(15) | 0.01405(13) | -0.00082(11) | 0.00395(10) | 0.00051(11) |
| O1 | 0.0201(6) | 0.0211(6) | 0.0160(5) | 0.0001(4) | 0.0102(5) | 0.0002(5) |
| O2 | 0.0181(6) | 0.0223(6) | 0.0124(5) | -0.0013(4) | 0.0049(4) | 0.0004(5) |
| O3 | 0.0180(5) | 0.0142(5) | 0.0134(5) | -0.0005(4) | 0.0075(4) | 0.0000(4) |
| O4 | 0.0168(5) | 0.0138(5) | 0.0147(5) | -0.0020(4) | 0.0070(4) | -0.0010(4) |
| O5 | 0.0156(5) | 0.0143(5) | 0.0139(5) | -0.0002(4) | 0.0071(4) | -0.0005(4) |
| O6 | 0.0319(7) | 0.0166(6) | 0.0281(7) | -0.0006(5) | 0.0136(6) | -0.0038(5) |
| O7 | 0.0183(6) | 0.0207(6) | 0.0170(6) | -0.0027(4) | 0.0062(5) | -0.0040(5) |
| O8 | 0.0203(6) | 0.0181(6) | 0.0201(6) | 0.0004(4) | 0.0114(5) | -0.0030(4) |
| O9 | 0.0175(6) | 0.0209(6) | 0.0181(6) | -0.0043(5) | 0.0058(5) | -0.0033(5) |
| O10 | 0.0183(5) | 0.0190(6) | 0.0206(6) | 0.0004(5) | 0.0106(5) | -0.0028(4) |
| O11 | 0.0230(6) | 0.0329(7) | 0.0275(7) | 0.0000(6) | 0.0168(6) | -0.0003(5) |
| O12 | 0.0153(5) | 0.0252(6) | 0.0193(6) | -0.0012(5) | 0.0072(5) | 0.0003(5) |
| O13 | 0.0320(7) | 0.0162(6) | 0.0337(8) | -0.0008(5) | 0.0161(6) | -0.0030(5) |
| O14 | 0.0204(6) | 0.0417(8) | 0.0181(6) | -0.0012(6) | 0.0025(5) | 0.0020(6) |
| Mg | 0.0201(3) | 0.0196(3) | 0.0168(3) | 0.0011(2) | 0.0071(2) | -0.0013(2) |
| Na | 0.0655(7) | 0.0491(6) | 0.0277(5) | 0.0113(4) | 0.0167(5) | 0.0241(5) |
| O15 | 0.0397(8) | 0.0203(7) | 0.0219(7) | 0.0017(5) | 0.0129(6) | -0.0031(6) |
| O16 | 0.0287(7) | 0.0283(7) | 0.0172(6) | -0.0054(5) | 0.0035(5) | 0.0070(6) |
| O17 | 0.0196(6) | 0.0333(8) | 0.0264(7) | 0.0070(6) | 0.0101(5) | -0.0002(6) |
| O18 | 0.0355(8) | 0.0278(8) | 0.0230(7) | 0.0009(6) | 0.0005(6) | -0.0016(6) |
| O19 | 0.0315(8) | 0.0350(8) | 0.0247(7) | -0.0033(6) | 0.0145(6) | -0.0016(6) |
| O20 | 0.0683(12) | 0.0199(7) | 0.0230(7) | -0.0018(5) | 0.0245(8) | -0.0043(7) |
| O21 | 0.0337(9) | 0.0374(10) | 0.0564(11) | 0.0043(8) | 0.0205(8) | 0.0094(7) |
| O22 | 0.0859(14) | 0.0293(8) | 0.0293(8) | -0.0121(7) | 0.0361(9) | -0.0191(9) |
| O23 | 0.0699(16) | 0.0419(11) | 0.0470(12) | 0.0141(10) | 0.0094(10) | 0.0043(11) |
| O24 | 0.0324(9) | 0.0379(9) | 0.0308(8) | -0.0035(7) | 0.0026(7) | 0.0121(7) |

TABLE 5: ANISOTROPIC THERMAL PARAMETERS FOR LASALITE