| h | h | l | Fmeas | Fcalc | Fσ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 67.02 | 67.12 | 25.67 |
| 4 | 0 | 0 | 5624.66 | 5510.00 | 158.70 |
| 8 | 0 | 0 | 2468.86 | 2576.05 | 90.45 |
| 10 | 0 | 0 | 11452.89 | 11231.16 | 356.40 |
| 1 | 1 | 0 | 218.12 | 273.72 | 44.29 |
| 2 | 1 | 0 | 694.78 | 720.66 | 24.95 |
| 3 | 1 | 0 | 5203.11 | 5283.74 | 111.77 |
| 4 | 1 | 0 | 12607.13 | 11970.39 | 266.30 |
| 5 | 1 | 0 | 16475.02 | 16250.28 | 364.17 |
| 6 | 1 | 0 | 16910.31 | 17189.35 | 347.54 |
| 7 | 1 | 0 | 4680.49 | 4496.00 | 100.13 |
| 8 | 1 | 0 | 2932.44 | 3000.96 | 73.11 |
| 9 | 1 | 0 | 34262.30 | 34446.96 | 736.21 |
| 10 | 1 | 0 | 16832.30 | 17166.34 | 400.69 |
| 11 | 1 | 0 | 2127.98 | 2127.34 | 63.91 |
| 0 | 2 | 0 | 1294.68 | 1213.44 | 58.35 |
| 1 | 2 | 0 | 175.46 | 217.23 | 74.31 |
| 2 | 2 | 0 | 22808.15 | 23056.49 | 579.17 |
| 4 | 2 | 0 | 70513.25 | 67009.31 | 1817.49 |
| 5 | 2 | 0 | 1515.60 | 1692.79 | 50.48 |
| 6 | 2 | 0 | 234.63 | 242.23 | 21.18 |
| 7 | 2 | 0 | 410.49 | 408.75 | 20.35 |
| 8 | 2 | 0 | 14774.67 | 15036.62 | 305.40 |
| 9 | 2 | 0 | 69785.12 | 73320.45 | 1519.99 |
| 10 | 2 | 0 | 2492.35 | 2573.58 | 69.27 |
| 11 | 2 | 0 | 704.80 | 587.68 | 58.67 |
| 1 | 3 | 0 | 4688.71 | 4628.05 | 142.76 |
| 2 | 3 | 0 | 1692.08 | 1692.50 | 55.15 |
| 3 | 3 | 0 | 20120.86 | 20803.88 | 512.41 |
| 4 | 3 | 0 | 25653.09 | 24686.66 | 531.33 |
| 5 | 3 | 0 | 25.40 | 32.44 | 11.05 |
| 6 | 3 | 0 | 73098.04 | 71252.05 | 1489.38 |
| 7 | 3 | 0 | 6347.76 | 6331.23 | 157.89 |
| 8 | 3 | 0 | 13076.80 | 13583.95 | 317.14 |
| 9 | 3 | 0 | 2836.16 | 2785.38 | 65.94 |
| 10 | 3 | 0 | 11218.84 | 11144.12 | 235.46 |
| 11 | 3 | 0 | 220.04 | 226.28 | 16.78 |
| 1 | 4 | 0 | 60740.55 | 54207.84 | 2206.71 |
| 2 | 4 | 0 | 4570.71 | 4925.11 | 148.26 |
| 3 | 4 | 0 | 10353.99 | 9910.36 | 253.69 |
| 4 | 4 | 0 | 207.97 | 243.45 | 36.12 |
| 5 | 4 | 0 | 26125.94 | 25828.74 | 567.06 |
| 6 | 4 | 0 | 194174.89 | 179703.45 | 7452.47 |
| 7 | 4 | 0 | 30477.23 | 30014.19 | 652.83 |
| 8 | 4 | 0 | 1030.77 | 1043.85 | 34.67 |
| 9 | 4 | 0 | 3.58 | 13.46 | 14.86 |
| 10 | 4 | 0 | 2433.99 | 2463.78 | 64.11 |
| 1 | 5 | 0 | 7272.00 | 7447.96 | 174.42 |
| 2 | 5 | 0 | 8758.28 | 8445.49 | 231.70 |
| 3 | 5 | 0 | 12512.03 | 12344.21 | 322.33 |
| 4 | 5 | 0 | 5394.02 | 5002.74 | 134.10 |
| 5 | 5 | 0 | 5715.20 | 5780.81 | 139.80 |
| 6 | 5 | 0 | 295.83 | 337.68 | 18.66 |
| 7 | 5 | 0 | 27223.79 | 27211.67 | 537.67 |
| 8 | 5 | 0 | 17.61 | 36.44 | 15.40 |
| 9 | 5 | 0 | 22388.60 | 22775.65 | 504.67 |
| h | h | l | Fmeas | Fcalc | Fσ |
| 10 | 5 | 0 | 1575.58 | 1645.44 | 50.87 |
| 0 | 6 | 0 | 16414.11 | 15638.75 | 470.02 |
| 1 | 6 | 0 | 459.31 | 532.56 | 23.34 |
| 4 | 6 | 0 | 95942.87 | 90988.38 | 2701.63 |
| 5 | 6 | 0 | 125.31 | 76.43 | 21.62 |
| 6 | 6 | 0 | 6761.40 | 6719.18 | 159.39 |
| 7 | 6 | 0 | 5774.63 | 6088.84 | 130.22 |
| 8 | 6 | 0 | 25679.46 | 25564.29 | 497.13 |
| 9 | 6 | 0 | 19027.39 | 20468.29 | 451.22 |
| 10 | 6 | 0 | 18144.44 | 17327.76 | 388.50 |
| 1 | 7 | 0 | 11304.24 | 11162.79 | 256.67 |
| 2 | 7 | 0 | 790.24 | 756.71 | 27.78 |
| 3 | 7 | 0 | 7518.74 | 7493.67 | 211.33 |
| 4 | 7 | 0 | 15475.33 | 15451.87 | 407.30 |
| 5 | 7 | 0 | 7096.46 | 6953.25 | 191.02 |
| 6 | 7 | 0 | 40348.38 | 41151.76 | 873.56 |
| 7 | 7 | 0 | 6156.06 | 6256.36 | 149.59 |
| 8 | 7 | 0 | 8103.87 | 8048.12 | 166.33 |
| 9 | 7 | 0 | 31.68 | 40.48 | 18.95 |
| 0 | 8 | 0 | 38209.65 | 39004.72 | 1170.27 |
| 1 | 8 | 0 | 154120.38 | 153356.48 | 4475.63 |
| 2 | 8 | 0 | 6927.89 | 7094.88 | 165.52 |
| 3 | 8 | 0 | 2811.03 | 2702.10 | 111.63 |
| 4 | 8 | 0 | 3975.14 | 3956.15 | 116.09 |
| 5 | 8 | 0 | 38922.25 | 38474.12 | 953.46 |
| 6 | 8 | 0 | 8738.63 | 8863.31 | 236.95 |
| 7 | 8 | 0 | 69311.28 | 71639.60 | 1511.75 |
| 8 | 8 | 0 | 9638.94 | 9140.64 | 195.68 |
| 9 | 8 | 0 | 24.58 | 37.02 | 14.86 |
| 1 | 9 | 0 | 10725.05 | 10595.59 | 252.94 |
| 2 | 9 | 0 | 4608.09 | 4760.78 | 115.16 |
| 3 | 9 | 0 | 8029.84 | 7984.43 | 187.88 |
| 4 | 9 | 0 | 3582.85 | 3429.02 | 101.65 |
| 5 | 9 | 0 | 2036.82 | 2140.33 | 109.38 |
| 6 | 9 | 0 | 5301.60 | 5503.26 | 165.94 |
| 7 | 9 | 0 | 7396.95 | 7534.14 | 196.52 |
| 8 | 9 | 0 | 4183.08 | 4025.77 | 98.19 |
| 0 | 10 | 0 | 58267.73 | 59558.20 | 1806.91 |
| 1 | 10 | 0 | 2386.42 | 2464.82 | 74.98 |
| 2 | 10 | 0 | 80766.16 | 83823.59 | 1745.88 |
| 3 | 10 | 0 | 806.13 | 868.05 | 49.54 |
| 4 | 10 | 0 | 48921.90 | 49285.55 | 1044.69 |
| 5 | 10 | 0 | 17655.50 | 18096.70 | 404.61 |
| 6 | 10 | 0 | 5512.84 | 5184.50 | 152.40 |
| 7 | 10 | 0 | 126.04 | 81.81 | 19.01 |
| 8 | 10 | 0 | 17933.55 | 17984.05 | 563.66 |
| 1 | 11 | 0 | 10822.22 | 11118.94 | 254.24 |
| 2 | 11 | 0 | 1216.59 | 1203.35 | 53.49 |
| 3 | 11 | 0 | 405.65 | 483.04 | 24.13 |
| 4 | 11 | 0 | 17676.39 | 18100.54 | 404.99 |
| 5 | 11 | 0 | 4523.27 | 4366.10 | 112.48 |
| 6 | 11 | 0 | 7075.37 | 6841.61 | 170.32 |
| 7 | 11 | 0 | 646.39 | 518.74 | 79.67 |
| 0 | 12 | 0 | 2530.70 | 2861.75 | 162.47 |
| 1 | 12 | 0 | 40644.85 | 42869.63 | 902.62 |
| 2 | 12 | 0 | 6908.58 | 7132.22 | 191.00 |
| 3 | 12 | 0 | 8184.44 | 8165.73 | 195.51 |
| 4 | 12 | 0 | 704.07 | 616.87 | 27.86 |
| 5 | 12 | 0 | 34184.20 | 33621.24 | 714.26 |
| 6 | 12 | 0 | 2295.70 | 2204.24 | 115.22 |
| 1 | 13 | 0 | 10899.26 | 11096.79 | 271.82 |
| 2 | 13 | 0 | 2375.31 | 2391.29 | 71.03 |
| 3 | 13 | 0 | 2798.68 | 2757.80 | 78.06 |
| 4 | 13 | 0 | 790.95 | 733.93 | 56.90 |
| 0 | 14 | 0 | 7051.79 | 5952.92 | 507.24 |
| 1 | 14 | 0 | 7772.29 | 7541.07 | 180.92 |
| 6 | 0 | 1 | 2212.40 | 2162.31 | 55.60 |
| 8 | 0 | 1 | 27828.62 | 29183.57 | 731.17 |
| 10 | 0 | 1 | 6250.94 | 6708.02 | 156.16 |
| 0 | 1 | 1 | 30138.04 | 28657.92 | 1196.60 |
| 1 | 1 | 1 | 3445.67 | 3353.97 | 64.17 |
| 2 | 1 | 1 | 42361.90 | 39726.86 | 738.35 |
| 3 | 1 | 1 | 37782.57 | 36763.98 | 551.19 |
| 4 | 1 | 1 | 7848.23 | 7601.11 | 119.22 |
| 5 | 1 | 1 | 85989.55 | 84369.25 | 1751.23 |
| 6 | 1 | 1 | 3579.96 | 3682.86 | 65.25 |
| 7 | 1 | 1 | 681.03 | 680.83 | 18.43 |
| 8 | 1 | 1 | 66590.69 | 67792.23 | 1004.29 |
| 9 | 1 | 1 | 3194.06 | 3481.33 | 74.91 |
| 10 | 1 | 1 | 3588.93 | 3469.65 | 71.00 |
| 11 | 1 | 1 | 24445.72 | 24210.68 | 782.92 |
| 2 | 2 | 1 | 7367.14 | 7077.89 | 110.06 |
| 3 | 2 | 1 | 2053.03 | 2279.01 | 41.89 |
| 4 | 2 | 1 | 12581.74 | 12084.63 | 184.54 |
| 5 | 2 | 1 | 105105.52 | 102538.82 | 2468.43 |
| 6 | 2 | 1 | 147.47 | 150.77 | 10.50 |
| 7 | 2 | 1 | 30078.24 | 30909.79 | 470.36 |
| 8 | 2 | 1 | 12011.53 | 11983.88 | 194.92 |
| 9 | 2 | 1 | 200.63 | 240.87 | 14.18 |
| 10 | 2 | 1 | 139.31 | 149.88 | 11.21 |
| 0 | 3 | 1 | 198.49 | 148.89 | 13.41 |
| 2 | 3 | 1 | 54456.55 | 54305.77 | 1142.99 |
| 3 | 3 | 1 | 38209.41 | 37053.83 | 597.62 |
| 4 | 3 | 1 | 10764.19 | 10612.98 | 169.33 |
| 5 | 3 | 1 | 80034.73 | 78902.91 | 1242.36 |
| 6 | 3 | 1 | 4438.39 | 4557.23 | 86.46 |
| 7 | 3 | 1 | 6411.50 | 6468.30 | 110.14 |
| 8 | 3 | 1 | 63835.54 | 65018.95 | 905.32 |
| 9 | 3 | 1 | 14487.16 | 14838.69 | 220.42 |
| 10 | 3 | 1 | 17450.92 | 16980.49 | 265.61 |
| 1 | 4 | 1 | 53108.45 | 51440.55 | 1242.72 |
| 3 | 4 | 1 | 858.02 | 910.72 | 24.83 |
| 4 | 4 | 1 | 68806.31 | 67182.05 | 1264.41 |
| 5 | 4 | 1 | 14724.91 | 14796.85 | 223.06 |
| 6 | 4 | 1 | 1137.63 | 1119.20 | 27.83 |
| 7 | 4 | 1 | 2881.84 | 2934.89 | 59.97 |
| 8 | 4 | 1 | 16237.01 | 16302.64 | 246.59 |
| 9 | 4 | 1 | 3284.93 | 3515.59 | 60.76 |
| 10 | 4 | 1 | 10626.74 | 11078.03 | 164.31 |
| 0 | 5 | 1 | 21861.21 | 21790.04 | 484.98 |
| 1 | 5 | 1 | 10028.24 | 9926.44 | 161.65 |
| 2 | 5 | 1 | 88099.84 | 86353.16 | 1815.02 |
| 3 | 5 | 1 | 535.48 | 622.07 | 32.64 |
| 4 | 5 | 1 | 38325.68 | 37790.93 | 572.42 |
| 5 | 5 | 1 | 1535.24 | 1647.03 | 34.60 |
| 6 | 5 | 1 | 9988.66 | 10303.30 | 186.40 |
| 7 | 5 | 1 | 38966.09 | 38498.60 | 551.51 |
| 8 | 5 | 1 | 23106.12 | 23825.91 | 368.50 |
| 9 | 5 | 1 | 5019.43 | 4722.69 | 76.95 |
| 10 | 5 | 1 | 9021.43 | 8796.96 | 148.22 |
| 1 | 6 | 1 | 73553.64 | 72709.84 | 1250.19 |
| 2 | 6 | 1 | 100422.68 | 97569.86 | 2028.07 |
| 3 | 6 | 1 | 5169.67 | 4875.43 | 87.46 |
| 4 | 6 | 1 | 40959.97 | 39742.34 | 641.40 |
| 5 | 6 | 1 | 20560.09 | 20489.58 | 348.84 |
| 6 | 6 | 1 | 205.71 | 193.94 | 12.49 |
| 7 | 6 | 1 | 14716.90 | 15195.72 | 230.29 |
| 8 | 6 | 1 | 8196.88 | 8366.16 | 131.12 |
| 9 | 6 | 1 | 173.61 | 163.95 | 12.51 |
| 0 | 7 | 1 | 13246.61 | 13703.84 | 305.16 |
| 1 | 7 | 1 | 32423.97 | 32500.34 | 494.96 |
| 2 | 7 | 1 | 2605.58 | 2685.68 | 62.37 |
| 3 | 7 | 1 | 605.21 | 696.49 | 20.33 |
| 4 | 7 | 1 | 35735.40 | 35968.57 | 597.16 |
| 5 | 7 | 1 | 23491.03 | 23221.71 | 389.65 |
| 6 | 7 | 1 | 13284.58 | 13237.95 | 225.27 |
| 7 | 7 | 1 | 25366.59 | 26381.01 | 382.29 |
| 8 | 7 | 1 | 20952.77 | 21511.16 | 339.62 |
| 9 | 7 | 1 | 158.80 | 133.44 | 12.40 |
| 1 | 8 | 1 | 34374.87 | 35141.14 | 539.11 |
| 2 | 8 | 1 | 13017.38 | 13703.45 | 227.72 |
| 3 | 8 | 1 | 1812.66 | 1922.40 | 59.27 |
| 4 | 8 | 1 | 17959.18 | 18142.89 | 330.33 |
| 5 | 8 | 1 | 52141.78 | 52330.29 | 791.62 |
| 6 | 8 | 1 | 4512.17 | 4543.26 | 87.14 |
| 7 | 8 | 1 | 15593.85 | 15783.54 | 240.48 |
| 8 | 8 | 1 | 5970.75 | 5758.87 | 98.42 |
| 0 | 9 | 1 | 147.64 | 168.54 | 17.15 |
| 1 | 9 | 1 | 14446.71 | 15333.52 | 242.98 |
| 2 | 9 | 1 | 21556.21 | 21805.62 | 362.57 |
| 3 | 9 | 1 | 24273.47 | 24574.88 | 414.15 |
| 4 | 9 | 1 | 40675.97 | 41884.12 | 671.36 |
| 5 | 9 | 1 | 4700.05 | 4891.41 | 83.83 |
| 6 | 9 | 1 | 6408.89 | 6487.39 | 115.00 |
| 7 | 9 | 1 | 25923.01 | 24947.96 | 366.71 |
| 8 | 9 | 1 | 786.36 | 716.26 | 25.88 |
| 1 | 10 | 1 | 4511.58 | 4576.62 | 85.44 |
| 2 | 10 | 1 | 53554.29 | 55258.07 | 887.77 |
| 3 | 10 | 1 | 158.29 | 176.75 | 14.79 |
| 4 | 10 | 1 | 59974.07 | 61920.13 | 915.67 |
| 5 | 10 | 1 | 1652.69 | 1649.31 | 50.59 |
| 6 | 10 | 1 | 10.71 | 16.49 | 10.86 |
| 7 | 10 | 1 | 2922.62 | 2767.29 | 56.87 |
| 0 | 11 | 1 | 61754.88 | 64460.20 | 1359.37 |
| 1 | 11 | 1 | 15078.01 | 15814.80 | 264.90 |
| 2 | 11 | 1 | 8546.19 | 8768.20 | 159.58 |
| 3 | 11 | 1 | 3331.64 | 3470.59 | 71.25 |
| 4 | 11 | 1 | 15385.11 | 15487.74 | 248.33 |
| 5 | 11 | 1 | 579.35 | 535.42 | 18.19 |
| 6 | 11 | 1 | 32107.23 | 31661.41 | 485.60 |
| 1 | 12 | 1 | 38388.13 | 39955.69 | 642.74 |
| 2 | 12 | 1 | 77.29 | 96.77 | 11.34 |
| 3 | 12 | 1 | 695.20 | 793.87 | 30.26 |
| 4 | 12 | 1 | 52.30 | 34.16 | 9.26 |
| 5 | 12 | 1 | 12595.71 | 11382.36 | 183.69 |
| 0 | 13 | 1 | 33.10 | 24.52 | 15.55 |
| 1 | 13 | 1 | 1378.36 | 1189.38 | 33.85 |
| 2 | 13 | 1 | 2599.94 | 2527.55 | 88.03 |
| 3 | 13 | 1 | 34821.45 | 35009.71 | 523.50 |
| 2 | 0 | 2 | 83.09 | 66.28 | 15.40 |
| 4 | 0 | 2 | 2117.81 | 2110.59 | 55.99 |
| 6 | 0 | 2 | 161299.48 | 162781.53 | 6682.88 |
| 8 | 0 | 2 | 1450.67 | 1331.62 | 45.45 |
| 1 | 1 | 2 | 101.25 | 112.38 | 8.15 |
| 2 | 1 | 2 | 404.50 | 373.61 | 13.39 |
| 3 | 1 | 2 | 3570.01 | 3719.88 | 75.45 |
| 4 | 1 | 2 | 6785.69 | 6685.21 | 135.75 |
| 5 | 1 | 2 | 9688.75 | 9622.92 | 164.86 |
| 6 | 1 | 2 | 10355.08 | 10835.24 | 167.93 |
| 7 | 1 | 2 | 2924.03 | 2846.29 | 60.42 |
| 8 | 1 | 2 | 1912.65 | 1941.62 | 41.08 |
| 9 | 1 | 2 | 22676.73 | 22238.18 | 360.40 |
| 0 | 2 | 2 | 856.75 | 792.26 | 25.56 |
| 1 | 2 | 2 | 282.36 | 277.60 | 10.87 |
| 2 | 2 | 2 | 11985.66 | 11988.46 | 216.38 |
| 4 | 2 | 2 | 37960.39 | 37356.48 | 600.69 |
| 5 | 2 | 2 | 565.78 | 610.03 | 45.98 |
| 6 | 2 | 2 | 102.70 | 102.04 | 7.67 |
| 7 | 2 | 2 | 444.13 | 426.36 | 14.97 |
| 8 | 2 | 2 | 9394.29 | 9583.08 | 148.40 |
| 9 | 2 | 2 | 44441.92 | 45810.52 | 674.78 |
| 1 | 3 | 2 | 2517.25 | 2424.49 | 53.50 |
| 2 | 3 | 2 | 1246.92 | 1320.72 | 32.80 |
| 3 | 3 | 2 | 10252.27 | 10129.00 | 175.29 |
| 4 | 3 | 2 | 13777.90 | 13893.35 | 237.41 |
| 5 | 3 | 2 | 16.78 | 25.61 | 7.05 |
| 6 | 3 | 2 | 45153.95 | 45121.43 | 669.85 |
| 7 | 3 | 2 | 3917.52 | 4036.01 | 128.43 |
| 8 | 3 | 2 | 8516.86 | 8806.90 | 149.07 |
| 9 | 3 | 2 | 1894.52 | 1686.63 | 38.11 |
| 1 | 4 | 2 | 34273.52 | 33920.32 | 600.87 |
| 2 | 4 | 2 | 2735.31 | 2736.81 | 65.39 |
| 3 | 4 | 2 | 6714.13 | 6504.35 | 118.09 |
| 4 | 4 | 2 | 261.39 | 250.60 | 11.99 |
| 5 | 4 | 2 | 15160.73 | 15376.06 | 217.68 |
| 6 | 4 | 2 | 118400.07 | 120185.40 | 1659.51 |
| 7 | 4 | 2 | 18513.20 | 18595.22 | 295.27 |
| 8 | 4 | 2 | 801.18 | 771.46 | 32.47 |
| 9 | 4 | 2 | 17.18 | 51.13 | 13.79 |
| 1 | 5 | 2 | 3432.57 | 3292.59 | 87.02 |
| 2 | 5 | 2 | 4991.83 | 4971.17 | 86.03 |
| 3 | 5 | 2 | 7659.93 | 7723.48 | 171.31 |
| 4 | 5 | 2 | 3315.77 | 3305.81 | 64.90 |
| 5 | 5 | 2 | 3678.89 | 3751.92 | 106.29 |
| 6 | 5 | 2 | 195.67 | 187.22 | 13.35 |
| 7 | 5 | 2 | 17514.18 | 17246.45 | 245.72 |
| 8 | 5 | 2 | 10.97 | 31.18 | 9.75 |
| 0 | 6 | 2 | 10715.97 | 10623.10 | 260.39 |
| 1 | 6 | 2 | 381.49 | 435.21 | 13.43 |
| 2 | 6 | 2 | 88439.05 | 87923.27 | 1504.66 |
| 3 | 6 | 2 | 103881.80 | 103263.41 | 1621.69 |
| 4 | 6 | 2 | 57600.11 | 57620.99 | 860.17 |
| 5 | 6 | 2 | 109.45 | 110.37 | 9.58 |
| 6 | 6 | 2 | 4791.99 | 4701.38 | 89.73 |
| 7 | 6 | 2 | 3658.57 | 3684.23 | 62.32 |
| 8 | 6 | 2 | 16084.28 | 15329.66 | 235.74 |
| 1 | 7 | 2 | 6792.97 | 6742.65 | 116.00 |
| 2 | 7 | 2 | 385.39 | 383.02 | 21.32 |
| 3 | 7 | 2 | 4589.96 | 4602.76 | 94.23 |
| 4 | 7 | 2 | 9386.36 | 9581.95 | 150.70 |
| 5 | 7 | 2 | 4597.23 | 4747.05 | 84.02 |
| 6 | 7 | 2 | 26160.86 | 26815.40 | 413.51 |
| 7 | 7 | 2 | 4060.68 | 3935.61 | 70.39 |
| 8 | 7 | 2 | 5415.59 | 4993.99 | 110.07 |
| 0 | 8 | 2 | 23220.51 | 23545.45 | 580.71 |
| 1 | 8 | 2 | 93076.65 | 95740.12 | 1411.78 |
| 2 | 8 | 2 | 4450.19 | 4705.89 | 87.94 |
| 3 | 8 | 2 | 2219.56 | 2253.66 | 44.33 |
| 4 | 8 | 2 | 2658.82 | 2536.71 | 53.87 |
| 5 | 8 | 2 | 23969.66 | 23642.29 | 355.76 |
| 6 | 8 | 2 | 5518.31 | 5450.50 | 98.22 |
| 7 | 8 | 2 | 45107.43 | 43518.85 | 656.62 |
| 1 | 9 | 2 | 6696.72 | 6874.91 | 117.72 |
| 2 | 9 | 2 | 3061.46 | 3197.21 | 61.62 |
| 3 | 9 | 2 | 5228.70 | 5228.89 | 91.98 |
| 4 | 9 | 2 | 2328.90 | 2400.44 | 67.60 |
| 5 | 9 | 2 | 1385.49 | 1351.66 | 41.68 |
| 6 | 9 | 2 | 3413.35 | 3314.17 | 84.02 |
| 0 | 10 | 2 | 39563.35 | 40909.30 | 1219.43 |
| 1 | 10 | 2 | 1455.25 | 1473.35 | 33.04 |
| 2 | 10 | 2 | 50060.70 | 52232.30 | 783.57 |
| 3 | 10 | 2 | 529.14 | 473.26 | 17.05 |
| 4 | 10 | 2 | 30571.76 | 30737.12 | 474.47 |
| 5 | 10 | 2 | 11473.47 | 11054.14 | 175.76 |
| 1 | 11 | 2 | 7169.36 | 7341.32 | 124.91 |
| 2 | 11 | 2 | 751.05 | 742.35 | 21.88 |
| 3 | 11 | 2 | 259.08 | 259.12 | 15.18 |
| 4 | 11 | 2 | 11651.65 | 11089.38 | 183.27 |
| 0 | 12 | 2 | 1460.77 | 1241.30 | 45.96 |
| 1 | 12 | 2 | 26268.50 | 24866.12 | 383.94 |
| 2 | 0 | 3 | 73190.61 | 74677.21 | 2255.25 |
| 4 | 0 | 3 | 80300.30 | 79154.60 | 2314.19 |
| 6 | 0 | 3 | 741.84 | 832.25 | 119.10 |
| 0 | 1 | 3 | 9326.82 | 9690.21 | 503.69 |
| 1 | 1 | 3 | 1007.60 | 1015.58 | 36.79 |
| 2 | 1 | 3 | 13389.98 | 13790.14 | 305.57 |
| 3 | 1 | 3 | 12312.65 | 12460.78 | 271.40 |
| 4 | 1 | 3 | 2054.72 | 2122.74 | 66.62 |
| 5 | 1 | 3 | 32154.76 | 32009.51 | 684.00 |
| 6 | 1 | 3 | 1014.53 | 996.26 | 36.97 |
| 7 | 1 | 3 | 460.84 | 393.01 | 34.36 |
| 1 | 2 | 3 | 52358.37 | 53271.66 | 833.73 |
| 2 | 2 | 3 | 2900.05 | 3214.12 | 67.46 |
| 3 | 2 | 3 | 683.20 | 580.52 | 48.32 |
| 4 | 2 | 3 | 4581.81 | 4472.95 | 90.35 |
| 5 | 2 | 3 | 42026.79 | 41618.27 | 720.25 |
| 6 | 2 | 3 | 69.84 | 61.39 | 9.41 |
| 7 | 2 | 3 | 12765.46 | 11980.31 | 228.53 |
| 0 | 3 | 3 | 212.64 | 233.21 | 18.21 |
| 1 | 3 | 3 | 36392.10 | 37331.97 | 653.09 |
| 2 | 3 | 3 | 17752.92 | 17583.25 | 328.16 |
| 3 | 3 | 3 | 12426.72 | 12504.88 | 212.02 |
| 4 | 3 | 3 | 4523.00 | 4767.69 | 100.35 |
| 5 | 3 | 3 | 29779.44 | 30452.36 | 540.26 |
| 6 | 3 | 3 | 1971.05 | 1938.95 | 48.64 |
| 7 | 3 | 3 | 2177.01 | 1977.17 | 90.91 |
| 1 | 4 | 3 | 19770.57 | 20434.89 | 361.30 |
| 2 | 4 | 3 | 60167.74 | 60773.61 | 1054.54 |
| 3 | 4 | 3 | 322.48 | 351.29 | 21.35 |
| 4 | 4 | 3 | 27021.65 | 27734.51 | 490.17 |
| 5 | 4 | 3 | 6018.80 | 6290.70 | 128.64 |
| 6 | 4 | 3 | 395.31 | 356.24 | 23.49 |
| 0 | 5 | 3 | 6545.07 | 6559.81 | 244.77 |
| 1 | 5 | 3 | 3905.53 | 4007.82 | 100.04 |
| 2 | 5 | 3 | 30645.29 | 31702.25 | 570.23 |
| 3 | 5 | 3 | 180.41 | 167.57 | 18.06 |
| 4 | 5 | 3 | 13573.43 | 14191.63 | 241.27 |
| 5 | 5 | 3 | 620.38 | 553.41 | 21.73 |
| 6 | 5 | 3 | 3477.09 | 3103.65 | 77.63 |
| 1 | 6 | 3 | 29004.14 | 29437.11 | 534.41 |
| 2 | 6 | 3 | 39549.59 | 40300.11 | 810.60 |
| 3 | 6 | 3 | 2002.46 | 2081.02 | 55.53 |
| 4 | 6 | 3 | 16705.12 | 16892.63 | 413.59 |
| 5 | 6 | 3 | 8402.45 | 8032.89 | 144.15 |
| 0 | 7 | 3 | 4335.18 | 4648.69 | 246.35 |
| 1 | 7 | 3 | 11328.01 | 11662.21 | 223.75 |
| 2 | 7 | 3 | 1247.96 | 1182.22 | 46.90 |
| 3 | 7 | 3 | 66.22 | 50.80 | 11.87 |
| 4 | 7 | 3 | 14302.19 | 13915.46 | 260.65 |
| 1 | 8 | 3 | 14369.78 | 14207.49 | 260.72 |
| 2 | 8 | 3 | 5370.52 | 4901.28 | 93.47 |
| 3 | 8 | 3 | 801.72 | 738.11 | 25.02 |
| 0 | 9 | 3 | 11.10 | 11.55 | 13.57 |
| 1 | 9 | 3 | 5376.24 | 4862.44 | 101.37 |