Table   1.     Observed and calculated structure factors for delindeite                                               Page  1

h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s

2  0  0  243  237   2     8 12  0  321  328   2    -1  5  1   23   19   1    -6 12  1   22   16   2    -2  2  2    0    3   1

4  0  0  994  969   7    10 12  0   78   71   2     1  5  1   76   90   2    -4 12  1   36   30   1     0  2  2    0    5   1

6  0  0   30   20   2     1 13  0   19   20   2     3  5  1  235  265   3    -2 12  1   12    2   3     2  2  2    4    1   3

8  0  0 1105 1084   9     3 13  0   48   43   1     5  5  1   48   48   1     0 12  1    0    0   1     4  2  2    0    1   1

10  0  0   29   19   4     5 13  0  122  121   1     7  5  1   13   12   2     2 12  1   14   14   3     6  2  2    9    7   3

12  0  0  306  314   4     7 13  0   19    6   3     9  5  1   56   50   2     4 12  1   49   20   1     8  2  2   14   22   2

14  0  0  142  146   3     9 13  0   76   79   2    11  5  1   85   84   2     6 12  1    9    2   6    10  2  2   27   23   2

1  1  0   32   28   1     0 14  0    1    7   1    13  5  1  124  122   2     8 12  1    7    5   7    12  2  2   15    3   7

3  1  0   23   29   1     2 14  0   15   12   3   -12  6  1  100   95   3    10 12  1   20    7   6    14  2  2   20   11   5

5  1  0   87   99   1     4 14  0   15   17   3   -10  6  1  307  305   2    -9 13  1   98   98   2   -13  3  2   43   32   3

7  1  0   26   18   2     6 14  0    6    7   6    -8  6  1   42   36   1    -7 13  1   82   81   2   -11  3  2   94   97   2

9  1  0   43   44   1     8 14  0   21    1   4    -6  6  1  288  288   1    -5 13  1  181  190   1    -9  3  2   51   48   1

11  1  0   60   58   2     1 15  0   15   13   3    -4  6  1   34   22   1    -3 13  1   88   90   1    -7  3  2   76   75   1

13  1  0   17   14   5     3 15  0   44   44   1    -2  6  1  411  429   2    -1 13  1  109  116   1    -5  3  2   54   59   1

0  2  0    0    0   1     5 15  0   97   89   1     0  6  1   93   75   1     1 13  1   74   82   1    -3  3  2   74   78   1

2  2  0    0    6   1     7 15  0   35   21   4     2  6  1  354  351   2     3 13  1  180  188   1    -1  3  2   43   50   1

4  2  0    0    1   1     0 16  0  445  431   3     4  6  1   89   91   1     5 13  1   17   16   3     1  3  2   29   39   1

6  2  0    0    5   1     2 16  0   77   67   1     6  6  1  523  525   3     7 13  1   64   67   2     3  3  2   28   31   1

8  2  0   13   20   2     4 16  0  191  205   1     8  6  1  132  132   1     9 13  1   42   36   2     5  3  2  115  122   1

10  2  0   19   18   3     6 16  0   51   45   3    10  6  1  232  241   2    -8 14  1   42   35   2     7  3  2   53   57   1

12  2  0   18   12   5     1 17  0   43   35   2    12  6  1   83   84   3    -6 14  1  329  328   2     9  3  2   22   22   2

14  2  0   18    8   6     3 17  0   26   21   2   -13  7  1   57   48   3    -4 14  1   59   47   1    11  3  2   79   76   2

1  3  0   47   63   1     5 17  0   30   17   5   -11  7  1   22   17   3    -2 14  1  438  441   2    13  3  2   50   53   3

3  3  0   35   40   1     0 18  0   30   15   4    -9  7  1   81   80   2     0 14  1   59   49   1   -14  4  2   91   79   3

5  3  0   14    1   1     2 18  0   20    8   4    -7  7  1   18    3   2     2 14  1  347  345   2   -12  4  2  409  414   3

7  3  0   35   31   1   -13  1  1   22   21   3    -5  7  1  175  183   1     4 14  1   40   19   1   -10  4  2  122  130   1

9  3  0   17   17   2   -11  1  1  107  102   2    -3  7  1   24   27   1     6 14  1  350  363   3    -8  4  2  253  243   1

11  3  0   52   52   3    -9  1  1   28   20   1    -1  7  1  130  148   2     8 14  1  112  100   2    -6  4  2  715  695   3

13  3  0   24   16   4    -7  1  1  113  123   1     1  7  1   42   38   1    -7 15  1   29   23   3    -4  4  2  881  857   4

0  4  0  716  694   5    -5  1  1   76   90   1     3  7  1  122  121   1    -5 15  1  116  125   1    -2  4  2  637  633   3

2  4  0   32   37   1    -3  1  1   88  102   2     5  7  1   35   37   1    -3 15  1   43   41   2     0  4  2  642  641   3

4  4  0  890  854   4    -1  1  1   32   36   1     7  7  1   69   69   1    -1 15  1   62   64   1     2  4  2 1061 1027   5

6  4  0  578  553   3     1  1  1    4   12   1     9  7  1   34   35   2     1 15  1   25   19   2     4  4  2  934  900   4

8  4  0  534  529   2     3  1  1   83  105   2    11  7  1   98  102   2     3 15  1  118  120   1     6  4  2  311  314   1

10  4  0  248  257   2     5  1  1   66   74   1    13  7  1   32   34   4     5 15  1   26   24   3     8  4  2  541  523   3

12  4  0  471  471   4     7  1  1   90   90   1   -12  8  1   29    8   3     7 15  1   46   38   2    10  4  2  384  383   2

1  5  0   16   17   1     9  1  1   37   41   1   -10  8  1   11   23   8    -6 16  1   15    4   7    12  4  2  295  310   3

3  5  0   98  112   2    11  1  1    0    7   1    -8  8  1   23   17   2    -4 16  1   32    1   2   -13  5  2   76   76   3

5  5  0  193  197   2    13  1  1   36   38   3    -6  8  1    8   13   4    -2 16  1   27   12   2   -11  5  2   11    1  11

7  5  0   12    5   2   -14  2  1  119   93   2    -4  8  1   64    0   3     0 16  1   24    8   2    -9  5  2   70   69   1

9  5  0   82   74   1   -12  2  1  107   98   2    -2  8  1   18   23   1     2 16  1   12    1   4    -7  5  2   43   36   1

11  5  0   43   48   2   -10  2  1  306  302   2     0  8  1   32    6   1     4 16  1   47   27   2    -5  5  2   62   62   1

13  5  0  119  126   2    -8  2  1   42   28   1     2  8  1    7    9   6     6 16  1   22   16   4    -3  5  2  141  166   2

0  6  0    0    7   1    -6  2  1  215  212   1     4  8  1   76    5   4    -5 17  1   75   76   2    -1  5  2   48   57   1

2  6  0    0    5   1    -4  2  1   85   86   1     6  8  1   10   24   3    -3 17  1  105  110   1     1  5  2   51   54   1

4  6  0    8    3   4    -2  2  1  425  430   2     8  8  1   16   23   3    -1 17  1  114  124   1     3  5  2   88   98   1

6  6  0    0    3   1     0  2  1  219  228   1    10  8  1   20    4   3     1 17  1   41   45   2     5  5  2   43   49   1

8  6  0   20   13   3     2  2  1  239  237   1    12  8  1   17   18   5     3 17  1  139  151   2     7  5  2   46   50   1

10  6  0   22   15   3     4  2  1   42   35   1   -11  9  1  139  135   2     5 17  1   50   55   2     9  5  2   23   24   2

12  6  0    5   12   5     6  2  1  431  432   2    -9  9  1   76   71   2    -2 18  1  215  220   2    11  5  2   19    7   4

1  7  0   84   97   1     8  2  1  222  219   1    -7  9  1  173  182   2     0 18  1  127  114   2    13  5  2   58   51   3

3  7  0   60   56   1    10  2  1  253  257   2    -5  9  1   25   16   1     2 18  1  151  158   2   -12  6  2   16    9   8

5  7  0  158  165   2    12  2  1   21    3   3    -3  9  1  109  115   1   -14  0  2  112  104   3   -10  6  2   27   25   2

7  7  0   22   19   1    14  2  1  291  297   3    -1  9  1  246  258   2   -12  0  2  550  556   6    -8  6  2    9    7   5

9  7  0   93  100   2   -13  3  1   53   47   3     1  9  1   48   48   2   -10  0  2   91   87   2    -6  6  2   12    8   2

11  7  0   25   20   3   -11  3  1   92   89   2     3  9  1  129  138   2    -8  0  2  846  843  11    -4  6  2    9    1   3

13  7  0   50   58   3    -9  3  1   57   53   1     5  9  1   68   74   1    -6  0  2  184  183   2    -2  6  2    9   10   3

0  8  0 1408 1366   9    -7  3  1   33   32   1     7  9  1  267  274   1    -4  0  2 1034 1018   8     0  6  2    0   10   1

2  8  0  124  122   1    -5  3  1   38   38   1     9  9  1   31   26   2    -2  0  2  144  148   1     2  6  2    0    2   1

4  8  0  682  683   3    -3  3  1   38   40   1    11  9  1   65   62   2     0  0  2  501  532   4     4  6  2   31    3   1

6  8  0   31   28   1    -1  3  1   73   97   2   -12 10  1   51   43   3     2  0  2  272  244   2     6  6  2    0   11   1

8  8  0  678  669   4     1  3  1   10   12   1   -10 10  1  268  265   2     4  0  2  511  499   4     8  6  2   14   18   3

10  8  0   28   18   3     3  3  1   73   86   1    -8 10  1   34   20   2     6  0  2  384  371   3    10  6  2   28   16   3

12  8  0  265  276   3     5  3  1   77   75   1    -6 10  1  219  216   1     8  0  2  114  104   1    12  6  2   19    3   6

1  9  0  141  150   2     7  3  1   52   52   1    -4 10  1   94   97   1    10  0  2  297  298   3   -13  7  2   41   39   4

3  9  0   22   28   2     9  3  1   38   30   2    -2 10  1  357  360   2    12  0  2  277  282   5   -11  7  2   15   14   4

5  9  0   18   16   1    11  3  1   42   38   2     0 10  1   39   35   1    14  0  2  236  238   3    -9  7  2   22   14   2

7  9  0   66   63   1    13  3  1   57   51   3     2 10  1  233  236   1   -13  1  2   31   31   3    -7  7  2   21    9   2

9  9  0   45   43   2   -14  4  1   25   10   5     4 10  1  162  168   1   -11  1  2   82   79   2    -5  7  2   38   35   1

11  9  0   59   52   2   -12  4  1   30   10   3     6 10  1  351  349   2    -9  1  2   11   11   3    -3  7  2   42   37   1

0 10  0   11   10   4   -10  4  1   16    1   4     8 10  1   21   16   2    -7  1  2   87   98   1    -1  7  2   46   58   1

2 10  0   12    6   4    -8  4  1   15    4   2    10 10  1  229  232   2    -5  1  2   36   31   1     1  7  2   81   75   1

4 10  0   17    5   2    -6  4  1   13    6   3    12 10  1  111  105   3    -3  1  2  116  139   2     3  7  2   62   59   1

6 10  0   11    8   4    -2  4  1    0    4   1   -11 11  1   59   58   2    -1  1  2    4    9   3     5  7  2   62   61   1

8 10  0   19    9   3     0  4  1    0    3   1    -9 11  1   96   97   2     1  1  2    4    1   3     7  7  2   17    9   2

10 10  0   23   15   3     2  4  1    0    1   1    -7 11  1   73   70   1     3  1  2   47   58   1     9  7  2   27   22   2

12 10  0   15   10  14     4  4  1   71   15   3    -5 11  1   73   70   1     5  1  2   18    4   1    11  7  2  107  107   2

1 11  0  119  126   2     6  4  1    0    1   1    -3 11  1   25   20   1     7  1  2  113  117   2    13  7  2   21    2   5

3 11  0   22   14   1     8  4  1   12    2   2    -1 11  1  182  194   2     9  1  2   62   57   1   -12  8  2  422  438   3

5 11  0   36   37   1    10  4  1   34   12   2     1 11  1   26   23   2    11  1  2   15    4   5   -10  8  2   79   70   2

7 11  0   23    8   2    12  4  1    0   11   1     3 11  1   72   67   1    13  1  2   46   41   2    -8  8  2  482  483   3

9 11  0   96   96   2   -13  5  1   36   31   3     5 11  1   19   13   2   -14  2  2   18    4   6    -6  8  2  138  139   1

11 11  0   38   28   2   -11  5  1   36   27   2     7 11  1  134  139   2   -12  2  2   15    5   5    -4  8  2  750  753   4

0 12  0  455  464   3    -9  5  1   47   45   1     9 11  1   23   21   2   -10  2  2   25   28   2    -2  8  2   73   66   1

2 12  0   81   75   1    -7  5  1   51   42   1    11 11  1   38   34   2    -8  2  2   10   15   3     0  8  2  277  290   1

4 12  0  258  269   1    -5  5  1  209  221   3   -10 12  1   18   11   6    -6  2  2    0    1   1     2  8  2  165  168   1

6 12  0  206  208   1    -3  5  1  134  142   2    -8 12  1   16    2   4    -4  2  2    0    1   1     4  8  2  450  450   2

Table   1.     Observed and calculated structure factors for delindeite                                               Page  2

h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s

6  8  2  118  120   1    -1 17  2   24   18   3     8  6  3  233  230   1    -8 14  3   34   38   2     9  3  4   16   13   2

8  8  2  115  111   1     1 17  2   17   14   4    10  6  3  387  388   3    -6 14  3  327  329   2    11  3  4   24   23   2

10  8  2  216  217   2     3 17  2   57   55   2    12  6  3   92   82   2    -4 14  3   33   27   2    13  3  4   21   16   4

12  8  2  225  226   2     5 17  2   16   12   6   -13  7  3   90   86   3    -2 14  3  258  259   2   -12  4  4  293  296   2

-11  9  2   71   78   2    -2 18  2   10   19  10   -11  7  3   24   12   3     0 14  3   73   76   1   -10  4  4  490  496   3

-9  9  2   24   24   3     0 18  2   22    2   3    -9  7  3  104  105   1     2 14  3  272  280   1    -8  4  4  629  614   3

-7  9  2  134  145   1     2 18  2   20   21   4    -7  7  3   15    7   2     4 14  3   45   37   1    -6  4  4  294  298   1

-5  9  2   29   31   1   -13  1  3   54   45   2    -5  7  3  121  126   1     6 14  3  112  109   1    -4  4  4  560  559   2

-3  9  2   77   89   1   -11  1  3   16    3   4    -3  7  3    7   10   4     8 14  3  181  187   2    -2  4  4  488  506   2

-1  9  2   45   41   1    -9  1  3   47   45   1    -1  7  3   91   97   1    -7 15  3   30   25   2     0  4  4 1051 1012   5

1  9  2   79   89   1    -7  1  3   26   34   1     1  7  3   75   78   1    -5 15  3   91   97   2     2  4  4   26   20   1

3  9  2   44   42   1    -5  1  3   48   53   1     3  7  3   91  104   1    -3 15  3   66   69   2     4  4  4  223  231   1

5  9  2   12    5   3    -3  1  3   87  103   2     5  7  3   90   96   1    -1 15  3   44   36   2     6  4  4  300  291   1

7  9  2  193  197   1    -1  1  3    6    8   1     7  7  3   87   90   1     1 15  3   52   56   1     8  4  4  500  496   3

9  9  2   63   70   2     1  1  3   27   27   1     9  7  3   46   45   2     3 15  3   63   69   1    10  4  4   23   27   3

11  9  2   62   59   2     3  1  3   27   34   1    11  7  3   18    6   5     5 15  3   84   96   2    12  4  4  101   88   2

-12 10  2   18   15   7     5  1  3   89   96   2    13  7  3   41   39   4     7 15  3   30   27   3   -13  5  4   47   43   3

-10 10  2   31    3   3     7  1  3  103  106   2   -12  8  3   18   17   5    -6 16  3   16    1   5   -11  5  4   22    4   4

-8 10  2   15    9   3     9  1  3   15   13   3   -10  8  3   13    3   5    -4 16  3   41   30   2    -9  5  4   72   71   1

-6 10  2   25   14   1    11  1  3   23   22   2    -8  8  3   21   10   2    -2 16  3   13    5   5    -7  5  4   21   20   1

-4 10  2   24   22   1    13  1  3   18    1   4    -6  8  3   10   10   3     0 16  3    9    4   8    -5  5  4   22   19   1

-2 10  2    9    1   4   -14  2  3  201  201   2    -4  8  3   64   13   2     2 16  3    0    8   1    -3  5  4   14    9   1

0 10  2    0    6   1   -12  2  3   35   24   2    -2  8  3    5    4   5     4 16  3   21   25   3    -1  5  4   63   75   1

2 10  2   19   15   2   -10  2  3  248  251   2     0  8  3    0    7   1     6 16  3   25   23   3     1  5  4   62   67   1

4 10  2   20    2   1    -8  2  3   27   14   1     2  8  3    9    6   3    -5 17  3   61   65   2     3  5  4   70   71   1

6 10  2   19    2   2    -6  2  3  511  505   3     4  8  3   11   10   3    -3 17  3   79   62   2     5  5  4   16    2   1

8 10  2   14   11   4    -4  2  3   50   31   1     6  8  3   11   20   3    -1 17  3   60   74   2     7  5  4   31   33   1

10 10  2   31    8   2    -2  2  3  544  552   3     8  8  3   12   13   4     1 17  3   23   21   3     9  5  4   97   89   1

-11 11  2   38   39   2     0  2  3  105  111   1    10  8  3   27   12   3     3 17  3   61   64   2    11  5  4   78   80   2

-9 11  2   30   24   2     2  2  3  941  921   4    12  8  3   19    2   5     5 17  3   19    1   5    13  5  4   54   50   3

-7 11  2  118  113   1     4  2  3  115  102   1   -11  9  3   19    8   4    -2 18  3  233  237   2   -12  6  4   10    7  10

-5 11  2   11    9   4     6  2  3  571  557   3    -9  9  3   74   72   2     0 18  3  282  276   2   -10  6  4   25    8   2

-3 11  2   15    9   2     8  2  3  144  139   1    -7  9  3   56   54   1     2 18  3  357  357   2    -8  6  4   14   17   3

-1 11  2  108  117   1    10  2  3  504  509   3    -5  9  3   42   32   1   -14  0  4  136  131   3    -6  6  4    9    2   2

1 11  2   96   99   1    12  2  3   89   83   2    -3  9  3   49   49   1   -12  0  4  218  226   4    -4  6  4   32   13   1

3 11  2   60   57   1    14  2  3  305  312   3    -1  9  3  131  144   1   -10  0  4  165  162   3    -2  6  4   14    7   2

5 11  2   48   42   1   -13  3  3   28   26   3     1  9  3   48   51   1    -8  0  4  344  338   3     0  6  4    0    0   1

7 11  2  127  130   2   -11  3  3   57   55   2     3  9  3   42   36   1    -6  0  4  270  264   2     2  6  4   13   15   1

9 11  2   24   24   2    -9  3  3   20   24   2     5  9  3   63   75   1    -4  0  4   94   88   1     4  6  4   35    2   1

11 11  2   63   64   2    -7  3  3   65   57   1     7  9  3   48   38   1    -2  0  4  702  703   5     6  6  4   11   10   2

-10 12  2   40   36   3    -5  3  3  114  115   2     9  9  3   24   24   3     0  0  4  186  178   1     8  6  4   11   14   4

-8 12  2  177  178   2    -3  3  3   46   43   1    11  9  3   41   40   3     2  0  4  600  586   4    10  6  4   24   22   3

-6 12  2  286  285   2    -1  3  3   36   39   1   -12 10  3   34   27   4     4  0  4  447  396   3    12  6  4   22   18   3

-4 12  2  334  348   2     1  3  3   29   29   1   -10 10  3  213  213   2     6  0  4  591  566   4   -13  7  4   77   71   3

-2 12  2  134  137   1     3  3  3   94  106   1    -8 10  3   94   82   1     8  0  4  250  248   2   -11  7  4   57   55   2

0 12  2  254  265   1     5  3  3  104  111   1    -6 10  3  393  395   2    10  0  4  259  257   3    -9  7  4   86   83   1

2 12  2  374  375   2     7  3  3   13    2   1    -4 10  3  155  163   1    12  0  4  201  201   3    -7  7  4   21   22   2

4 12  2  393  404   2     9  3  3   35   28   1    -2 10  3  376  383   2    14  0  4  211  212   3    -5  7  4  162  171   2

6 12  2  153  154   1    11  3  3   18    7   3     0 10  3  266  266   1   -13  1  4   67   61   2    -3  7  4   81   80   1

8 12  2  288  291   2    13  3  3   41   40   3     2 10  3  639  640   3   -11  1  4   16   12   3    -1  7  4   94   97   1

10 12  2  185  194   2   -14  4  3    9    1   8     4 10  3  196  205   1    -9  1  4   76   75   1     1  7  4   30   25   1

-9 13  2   43   42   2   -12  4  3   31   19   3     6 10  3  458  461   2    -7  1  4   20   12   1     3  7  4  108  121   2

-7 13  2   11   17  10   -10  4  3   26    5   2     8 10  3  156  151   1    -5  1  4  143  155   1     5  7  4   91   98   1

-5 13  2   32   25   1    -8  4  3   17   10   2    10 10  3  405  419   3    -3  1  4  112  127   2     7  7  4  117  115   1

-3 13  2   72   71   1    -6  4  3   13    7   2   -11 11  3   30   24   3    -1  1  4   50   54   1     9  7  4   51   46   2

-1 13  2   19   12   2    -2  4  3   10    5   4    -9 11  3   88   85   2     1  1  4    9   10   1    11  7  4   44   42   2

1 13  2   60   61   1     0  4  3    8   16   1    -7 11  3   63   62   1     3  1  4   33   33   1   -12  8  4  186  186   2

3 13  2   68   67   1     2  4  3   18    6   2    -5 11  3   95   94   1     5  1  4   83   93   1   -10  8  4  149  150   1

5 13  2   43   43   2     4  4  3   58   11   4    -3 11  3   21   15   1     7  1  4   84   78   1    -8  8  4  308  310   2

7 13  2   24   17   3     6  4  3    0    3   1    -1 11  3   97   99   1     9  1  4   27   27   2    -6  8  4  103  105   1

9 13  2   24   29   3     8  4  3    8    1   7     1 11  3   87   89   1    11  1  4   17   15   3    -4  8  4   49   46   1

-8 14  2   17    2   4    10  4  3   14   14   5     3 11  3   44   44   1    13  1  4   35   27   2    -2  8  4  363  370   2

-6 14  2   13    9   6    12  4  3   16    2   6     5 11  3   78   80   1   -14  2  4   14    3   9     0  8  4  254  258   1

-4 14  2    9   16   8   -13  5  3  130  133   2     7 11  3   40   38   2   -12  2  4   12   10   6     2  8  4  284  293   1

-2 14  2   18   11   2   -11  5  3   61   57   2     9 11  3   80   78   2   -10  2  4   27   10   2     4  8  4   84   88   1

0 14  2    9   16   6    -9  5  3  120  119   1    11 11  3   17    4   5    -8  2  4    9   32   4     6  8  4  391  397   2

2 14  2   12    3   5    -7  5  3   68   68   1   -10 12  3    9    6   9    -6  2  4   11   11   2     8  8  4  259  262   2

4 14  2   15   10   3    -5  5  3   85   95   1    -8 12  3   16   14   5    -4  2  4   11   11   1    10  8  4  208  213   2

6 14  2   23    5   3    -3  5  3   56   65   1    -6 12  3   28   13   2    -2  2  4   17   12   1    12  8  4  129  125   2

8 14  2   18   12   4    -1  5  3   49   49   1    -4 12  3   55   20   1     0  2  4    0    5   1   -11  9  4   15    1   7

-7 15  2   17   24   4     1  5  3   14   17   1    -2 12  3   15    1   2     2  2  4   17   11   1    -9  9  4   20   11   2

-5 15  2   56   51   2     3  5  3   61   68   1     0 12  3   22   24   2     4  2  4   38   12   2    -7  9  4   53   58   1

-3 15  2   83   77   2     5  5  3   57   58   1     2 12  3   33   24   1     6  2  4    9    3   4    -5  9  4   72   81   1

-1 15  2   63   61   1     7  5  3   71   72   1     4 12  3   45   17   1     8  2  4   10   14   5    -3  9  4   78   81   1

1 15  2   15   11   3     9  5  3   45   38   1     6 12  3   16   17   3    10  2  4   23   18   2    -1  9  4   72   76   1

3 15  2  109  107   1    11  5  3   77   73   2     8 12  3   14    3   5    12  2  4    8   20   8     1  9  4    9   11   3

5 15  2   47   43   2    13  5  3   24   10   4    10 12  3   24   32   3   -13  3  4   27   23   4     3  9  4   18   14   1

7 15  2   44   49   2   -12  6  3   84   80   2    -9 13  3  142  146   2   -11  3  4   66   63   2     5  9  4   39   51   1

-6 16  2   85   73   2   -10  6  3  250  253   2    -7 13  3   25   28   2    -9  3  4   46   53   1     7  9  4   42   36   1

-4 16  2  302  315   2    -8  6  3  102  102   1    -5 13  3  120  129   1    -7  3  4   12    3   2     9  9  4   11   13   8

-2 16  2   65   56   2    -6  6  3  535  538   3    -3 13  3   40   36   1    -5  3  4  102  104   1    11  9  4   19   18   5

0 16  2  161  166   1    -4  6  3  218  221   1    -1 13  3   98  106   1    -3  3  4   52   60   1   -12 10  4   21   18   5

2 16  2   42   35   2    -2  6  3  565  549   3     1 13  3   42   39   1    -1  3  4   47   57   1   -10 10  4   28   26   3

4 16  2  265  276   2     0  6  3  211  199   1     3 13  3   77   85   1     1  3  4   29   24   1    -8 10  4   15   18   3

6 16  2   37   32   3     2  6  3  726  727   4     5 13  3   77   77   1     3  3  4   90   91   1    -6 10  4   13   19   3

-5 17  2   21    6   4     4  6  3  212  211   1     7 13  3   76   85   2     5  3  4   63   64   1    -4 10  4   30    9   1

-3 17  2   80   79   2     6  6  3  319  323   1     9 13  3   69   69   2     7  3  4   35   29   1    -2 10  4   27   25   2

Table   1.     Observed and calculated structure factors for delindeite                                               Page  3

h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s

0 10  4   15   16   1   -12  2  5  157  150   2     2  8  5   18   16   1    -3 17  5   32   30   3    11  5  6    0    6   1

2 10  4   18    5   2   -10  2  5  393  396   3     4  8  5   58   30   2    -1 17  5   47   45   2    13  5  6   13   13  13

4 10  4   43    1   1    -8  2  5   91   88   1     6  8  5    9    3   6     1 17  5   17   19   4   -12  6  6   18   19   5

6 10  4   10    1   5    -6  2  5  446  449   2     8  8  5   14   20   3     3 17  5   43   29   3   -10  6  6   29   18   2

8 10  4   17   17   3    -4  2  5  446  444   2    10  8  5   26    7   3    -2 18  5  294  288   2    -8  6  6   12   16   4

10 10  4   30   13   3    -2  2  5  921  938   4    12  8  5   20   17   5     0 18  5   28   27   3    -6  6  6   12    1   2

-11 11  4   19   10   5     0  2  5  180  182   1   -11  9  5   16   11   6   -14  0  6  241  245   6    -4  6  6   79   18  10

-9 11  4   75   74   2     2  2  5  668  654   3    -9  9  5   71   73   1   -12  0  6  262  259   3    -2  6  6   10   11   1

-7 11  4   29   25   2     4  2  5  449  439   2    -7  9  5  133  138   1   -10  0  6  345  355   4     0  6  6    0   20   1

-5 11  4  108  114   1     6  2  5  629  615   3    -5  9  5   91  101   1    -8  0  6   71   65   2     2  6  6   10   18   2

-3 11  4   13   11   2     8  2  5  309  305   2    -3  9  5   65   68   1    -6  0  6  640  644   5     4  6  6   60    0   3

-1 11  4  170  174   1    10  2  5  273  277   2    -1  9  5   30   27   1    -4  0  6  994  948   7     6  6  6    5    1   5

1 11  4   23   19   1    12  2  5  326  327   3     1  9  5   75   79   1    -2  0  6  692  711   4     8  6  6   11    1   4

3 11  4   43   41   1   -13  3  5   39   30   3     3  9  5   17   13   2     0  0  6  114  114   1    10  6  6   27    5   3

5 11  4   88   93   1   -11  3  5  116  108   1     5  9  5   23   24   1     2  0  6  894  865   6    12  6  6   29    5   3

7 11  4  121  121   2    -9  3  5   87   86   1     7  9  5   71   76   1     4  0  6  928  873   7   -13  7  6   67   72   2

9 11  4   79   72   2    -7  3  5   63   59   1     9  9  5   75   73   2     6  0  6  362  362   3   -11  7  6   25   14   4

11 11  4   23   26   4    -5  3  5   23   18   1    11  9  5   22   14   5     8  0  6   92   86   2    -9  7  6   80   77   1

-10 12  4  241  244   2    -3  3  5   80   85   1   -10 10  5  318  324   2    10  0  6  346  350   3    -7  7  6   21    9   2

-8 12  4  335  337   2    -1  3  5   28   24   1    -8 10  5  125  125   1    12  0  6  334  338   4    -5  7  6   68   67   1

-6 12  4  165  166   1     1  3  5   72   73   1    -6 10  5  381  382   2   -13  1  6   65   64   2    -3  7  6   83   82   1

-4 12  4  309  319   2     3  3  5   22   28   1    -4 10  5  308  318   1   -11  1  6   37   38   2    -1  7  6   82   90   1

-2 12  4  315  318   1     5  3  5   21   15   1    -2 10  5  665  665   3    -9  1  6   52   51   1     1  7  6   62   62   1

0 12  4  494  492   2     7  3  5   13   10   2     0 10  5   83   74   1    -7  1  6  106  115   1     3  7  6   80   89   1

2 12  4   48   50   1     9  3  5   45   46   1     2 10  5  463  462   2    -5  1  6   39   34   1     5  7  6   82   80   1

4 12  4  292  308   2    11  3  5   31   29   2     4 10  5  170  168   1    -3  1  6   17    4   1     7  7  6   46   50   1

6 12  4  176  180   2    13  3  5   55   48   3     6 10  5  392  395   2    -1  1  6   55   59   1     9  7  6   71   64   2

8 12  4  323  325   2   -12  4  5   23   13   3     8 10  5  135  132   1     1  1  6   11    5   1    11  7  6   23   16   4

10 12  4   19   13   5   -10  4  5   34    4   3    10 10  5  145  143   2     3  1  6  119  124   2   -12  8  6  176  174   2

-9 13  4   64   68   2    -8  4  5   10   14   4   -11 11  5   51   51   3     5  1  6   20   15   1   -10  8  6  261  260   2

-7 13  4   20   11   3    -6  4  5    0    6   1    -9 11  5   51   47   2     7  1  6   80   83   1    -8  8  6   57   41   1

-5 13  4   48   41   1    -4  4  5   28   12   1    -7 11  5  102  106   1     9  1  6    9   11   8    -6  8  6  466  473   2

-3 13  4   18    8   2    -2  4  5    0   10   1    -5 11  5   16    3   3    11  1  6   81   77   2    -4  8  6  404  409   2

-1 13  4   35   38   1     0  4  5    7    9   3    -3 11  5   43   44   1    13  1  6   25   20   3    -2  8  6  509  511   2

1 13  4   49   48   1     2  4  5    5    1   4    -1 11  5   26   26   1   -14  2  6   16   12   6     0  8  6  112  117   1

3 13  4   49   46   1     4  4  5   25    5   1     1 11  5  117  126   1   -12  2  6    0   15   1     2  8  6  652  650   3

5 13  4   60   51   1     6  4  5   10   11   2     3 11  5   36   34   1   -10  2  6   36   28   2     4  8  6  499  498   2

7 13  4   29   23   2     8  4  5   10   10   4     5 11  5   22   19   2    -8  2  6   11    5   3     6  8  6  319  327   2

9 13  4  103  106   2    10  4  5   20    6   3     7 11  5   38   36   2    -6  2  6    2    4   2     8  8  6  173  172   1

-8 14  4   12    9  10    12  4  5    7    5   6     9 11  5   26   30   3    -4  2  6   53   10   2    10  8  6  268  270   3

-6 14  4   15    7   4   -13  5  5   39   29   2    11 11  5   20   11   5    -2  2  6    0    4   1    12  8  6  244  248   3

-4 14  4   24   18   2   -11  5  5   57   45   2   -10 12  5   24   14   4     0  2  6    0    2   1   -11  9  6   48   40   2

-2 14  4    8    4   8    -9  5  5   38   40   2    -8 12  5   17   17   4     2  2  6    0   10   1    -9  9  6   15    9   4

0 14  4   15    3   3    -7  5  5  114  121   1    -6 12  5   20    6   2     4  2  6   39   15   3    -7  9  6  150  152   1

2 14  4   15   13   3    -5  5  5   34   28   1    -4 12  5   47   18   1     6  2  6    6   24   6    -5  9  6   51   52   1

4 14  4   47   23   1    -3  5  5   43   51   1    -2 12  5   23   24   2     8  2  6   11   12   4    -3  9  6   30   30   1

6 14  4   22    5   3    -1  5  5   55   60   1     0 12  5   12    6   3    10  2  6   22   18   2    -1  9  6   26   28   1

8 14  4   17   12   4     1  5  5  136  150   2     2 12  5   12    9   3    12  2  6   22    2   3     1  9  6  105  102   1

-7 15  4   44   36   2     3  5  5   21   23   1     4 12  5   48    5   1   -13  3  6   10   15  10     3  9  6  120  130   1

-5 15  4  134  132   1     5  5  5   20   18   1     6 12  5   15   14   4   -11  3  6   73   64   2     5  9  6   27   21   1

-3 15  4   20   16   3     7  5  5   70   67   1     8 12  5    4   16   3    -9  3  6  107  112   1     7  9  6   74   75   1

-1 15  4   60   65   2     9  5  5  111  111   1    10 12  5   22    7   4    -7  3  6   29   26   1     9  9  6   96   92   2

1 15  4   79   82   2    11  5  5   29   33   3    -9 13  5   12    3  11    -5  3  6   87   93   1    11  9  6   85   87   3

3 15  4  140  141   1    13  5  5   95   87   3    -7 13  5   50   45   2    -3  3  6   19   10   1   -10 10  6   36   22   3

5 15  4  108  103   2   -12  6  5   70   61   3    -5 13  5   27   28   2    -1  3  6   65   68   1    -8 10  6   12    2   5

7 15  4   64   67   2   -10  6  5  346  348   2    -3 13  5   35   30   1     1  3  6   73   77   1    -6 10  6    6   11   5

-6 16  4   25    7   3    -8  6  5  113  114   1    -1 13  5   13   16   4     3  3  6  121  132   1    -4 10  6   28    5   1

-4 16  4  114  112   2    -6  6  5  263  267   1     1 13  5   35   31   1     5  3  6   18   11   1    -2 10  6   22   16   1

-2 16  4  110  107   2    -4  6  5  223  226   1     3 13  5   16   15   3     7  3  6   14   13   2     0 10  6    9   18   3

0 16  4  186  201   2    -2  6  5  502  521   2     5 13  5   17    2   3     9  3  6   59   57   1     2 10  6   11   14   3

2 16  4   75   66   2     0  6  5  380  375   2     7 13  5   33   31   2    11  3  6   11    2   7     4 10  6   18   17   2

4 16  4   95   85   2     2  6  5  391  388   2     9 13  5   91   85   2    13  3  6   42   36   3     6 10  6   16   18   3

6 16  4  184  192   2     4  6  5  570  562   3    -8 14  5   68   68   2   -12  4  6  223  229   2     8 10  6   20   25   3

-5 17  4    9    2   9     6  6  5  469  472   3    -6 14  5   98   87   2   -10  4  6  121  122   1    10 10  6   20   19   4

-3 17  4   45   45   2     8  6  5  393  386   3    -4 14  5  255  254   2    -8  4  6  446  437   2   -11 11  6   47   46   2

-1 17  4   23   18   3    10  6  5  339  344   3    -2 14  5  189  192   1    -6  4  6  321  322   1    -9 11  6  126  128   1

1 17  4   38   35   2    12  6  5  348  354   3     0 14  5  233  238   1    -4  4  6  210  216   1    -7 11  6   71   68   2

3 17  4   68   73   2   -13  7  5   31   28   4     2 14  5  134  130   1    -2  4  6  159  154   1    -5 11  6   42   43   1

5 17  4    8    7   8   -11  7  5   75   67   2     4 14  5  402  399   2     0  4  6  425  403   2    -3 11  6   47   41   1

-2 18  4   20   22   3    -9  7  5   18   10   4     6 14  5  275  270   2     2  4  6  643  613   3    -1 11  6   85   89   1

0 18  4   25    9   3    -7  7  5   53   42   1     8 14  5  251  247   2     4  4  6  187  188   1     1 11  6  166  175   1

2 18  4   17    4   5    -5  7  5   27   28   1    -7 15  5   43   41   2     6  4  6  102  106   1     3 11  6   52   61   1

-13  1  5   14    5   6    -3  7  5  116  117   1    -5 15  5   21    6   3     8  4  6   98   91   1     5 11  6   77   76   1

-11  1  5   10    6   9    -1  7  5   20   21   1    -3 15  5  104  106   1    10  4  6  246  246   2     7 11  6   34   32   2

-9  1  5   44   42   1     1  7  5   57   57   1    -1 15  5   20   14   3    12  4  6   78   76   2     9 11  6  115  118   2

-7  1  5   20   19   1     3  7  5   17    8   1     1 15  5   21   28   3   -13  5  6   55   58   3   -10 12  6   98   91   2

-5  1  5   88  101   1     5  7  5   36   27   1     3 15  5   44   33   2   -11  5  6   36   32   2    -8 12  6  250  248   2

-3  1  5  105  104   1     7  7  5   22    7   2     5 15  5   46   45   2    -9  5  6   83   80   1    -6 12  6  202  207   1

-1  1  5   29   31   1     9  7  5   27   22   2     7 15  5   21   11   4    -7  5  6   48   49   1    -4 12  6  321  338   2

1  1  5   43   46   1    11  7  5   24   17   4    -6 16  5   22   26   4    -5  5  6   19   20   1    -2 12  6   47   48   1

3  1  5   27   27   1   -12  8  5   23   15   4    -4 16  5   31   17   2    -3  5  6   82   82   1     0 12  6  123  133   1

5  1  5   16   15   1   -10  8  5   21    2   3    -2 16  5   13   12   6    -1  5  6  107  122   2     2 12  6  267  274   1

7  1  5   27   21   1    -8  8  5    9    3   7     0 16  5   11   14  10     1  5  6   72   85   1     4 12  6  200  209   1

9  1  5   29   27   2    -6  8  5    9   23   6     2 16  5   25   17   3     3  5  6   27   23   1     6 12  6   73   71   2

11  1  5   13    7   5    -4  8  5   25   35   1     4 16  5   42   38   2     5  5  6   85   91   1     8 12  6   26   13   3

13  1  5   17    8   4    -2  8  5    6   11   5     6 16  5   12    8  12     7  5  6   19   16   2    10 12  6  219  226   2

-14  2  5  216  211   2     0  8  5    8   10   3    -5 17  5   68   70   2     9  5  6   41   40   2    -9 13  6   22   11   3

Table   1.     Observed and calculated structure factors for delindeite                                               Page  4

h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s

-7 13  6   14    6   4     2  4  7   19   14   1    -1 11  7   84   91   1    -4  2  8   58   19   1   -11  9  8   62   61   3

-5 13  6   24   31   2     4  4  7    8    8   3     1 11  7   19    3   2    -2  2  8    0    4   1    -9  9  8   20   10   3

-3 13  6   70   66   1     6  4  7   15    7   1     3 11  7   20    8   2     0  2  8    0    3   1    -7  9  8   64   56   2

-1 13  6   46   48   1     8  4  7   15    6   2     5 11  7   14    3   3     2  2  8    0    8   1    -5  9  8   19    6   2

1 13  6   29   35   2    10  4  7   20   14   3     7 11  7   82   84   2     4  2  8  126    4   4    -3  9  8   20    2   2

3 13  6    3    4   3    12  4  7   13    2   9     9 11  7   30   18   3     6  2  8   11    7   2    -1  9  8  124  124   1

5 13  6  100  104   1   -13  5  7   87   88   3   -10 12  7   15    6   6     8  2  8   14    3   4     1  9  8   53   53   1

7 13  6    8    4   8   -11  5  7   20    9   3    -8 12  7   12   20   6    10  2  8   14   13   4     3  9  8   47   42   1

9 13  6   22    5   4    -9  5  7   22    4   2    -6 12  7   13    5   5    12  2  8   25   17   2     5  9  8   60   58   1

-8 14  6   24   22   3    -7  5  7   26   12   1    -4 12  7   34   24   1   -13  3  8  104  108   2     7  9  8  131  135   1

-6 14  6   20   14   3    -5  5  7   78   84   1    -2 12  7   20   25   2   -11  3  8   62   56   1     9  9  8   49   51   2

-4 14  6   62   32   1    -3  5  7   65   65   1     0 12  7   14   13   3    -9  3  8   46   41   1    11  9  8   16   13   7

-2 14  6   18    8   3    -1  5  7  121  137   2     2 12  7   17   21   2    -7  3  8   38   26   1   -10 10  8   23    9   3

0 14  6    5   14   5     1  5  7   26   15   1     4 12  7   13    8   3    -5  3  8   63   62   1    -8 10  8    0   12   1

2 14  6   16   22   3     3  5  7   73   82   1     6 12  7    5   25   4    -3  3  8  101  107   1    -6 10  8    8   14   8

4 14  6   43   17   2     5  5  7  118  123   1     8 12  7   16   19   4    -1  3  8   43   41   1    -4 10  8   48   17   1

6 14  6   13    4   6     7  5  7   41   39   1    10 12  7   20   14   5     1  3  8   16   17   1    -2 10  8    7    2   6

8 14  6    0    2   1     9  5  7   48   44   2    -9 13  7   39   32   2     3  3  8   20   20   1     0 10  8   16   23   2

-7 15  6   58   61   2    11  5  7   76   75   2    -7 13  7   31   28   2     5  3  8   62   59   1     2 10  8   16    3   2

-5 15  6  111  107   1    13  5  7   59   53   3    -5 13  7   75   65   1     7  3  8   17    6   2     4 10  8   68   20   1

-3 15  6  137  136   1   -12  6  7  193  194   2    -3 13  7   32   30   2     9  3  8   38   31   2     6 10  8   17   16   2

-1 15  6   58   64   2   -10  6  7  208  211   2    -1 13  7   40   44   2    11  3  8   21   21   3     8 10  8   18    3   3

1 15  6   72   70   2    -8  6  7  475  466   3     1 13  7   27   25   2    13  3  8   67   63   3    10 10  8   15   13   7

3 15  6   83   76   2    -6  6  7  417  420   2     3 13  7   49   41   1   -12  4  8   20    8   4   -11 11  8   63   64   3

5 15  6  120  118   2    -4  6  7  601  600   3     5 13  7  105  108   1   -10  4  8  198  198   2    -9 11  8   21    4   3

7 15  6   16    9   5    -2  6  7  379  383   2     7 13  7    1    6   1    -8  4  8  117  112   1    -7 11  8  157  160   1

-6 16  6  246  243   3     0  6  7  598  593   3     9 13  7   50   45   2    -6  4  8   84   82   1    -5 11  8   21   15   2

-4 16  6  228  231   2     2  6  7  557  566   2    -8 14  7  323  319   2    -4  4  8   58   57   1    -3 11  8  103  106   1

-2 16  6  245  248   2     4  6  7  530  526   2    -6 14  7  226  229   2    -2  4  8  512  512   2    -1 11  8   74   69   1

0 16  6   99  109   2     6  6  7  277  281   1    -4 14  7  296  304   2     0  4  8  266  254   1     1 11  8  118  129   1

2 16  6  380  387   2     8  6  7  340  335   2    -2 14  7  230  228   2     2  4  8   43   48   1     3 11  8   16   21   3

4 16  6  295  302   2    10  6  7  246  252   2     0 14  7  386  375   2     4  4  8   64   55   1     5 11  8   53   54   1

6 16  6  192  199   2    12  6  7  245  253   3     2 14  7  346  355   2     6  4  8  586  568   3     7 11  8   96   89   2

-3 17  6   62   76   2   -13  7  7   38   41   3     4 14  7  178  189   1     8  4  8  133  132   1     9 11  8   39   38   2

-1 17  6   12   15   8   -11  7  7   77   71   2     6 14  7  229  229   2    10  4  8  276  283   2   -10 12  8  165  164   2

1 17  6   59   58   2    -9  7  7   20   23   2     8 14  7  194  193   2    12  4  8  203  208   2    -8 12  8   52   53   2

3 17  6   44   44   2    -7  7  7   95   95   1    -7 15  7   41   51   2   -13  5  8  121  121   2    -6 12  8   94   90   1

0 18  6   13   18   7    -5  7  7   64   68   1    -5 15  7   81   88   2   -11  5  8   24   17   3    -4 12  8   42   36   2

-13  1  7   66   66   2    -3  7  7   47   53   1    -3 15  7   42   49   2    -9  5  8   97   96   2    -2 12  8  355  362   2

-11  1  7   66   62   2    -1  7  7   22   24   1    -1 15  7   24   19   2    -7  5  8   20   11   1     0 12  8   62   67   1

-9  1  7   44   42   1     1  7  7   50   39   1     1 15  7   40   41   2    -5  5  8  174  177   1     2 12  8  192  205   1

-7  1  7  130  131   1     3  7  7   57   54   1     3 15  7   84   95   2    -3  5  8   51   45   1     4 12  8   24   10   2

-5  1  7   69   80   1     5  7  7   24   21   1     5 15  7   18    2   4    -1  5  8   32   20   1     6 12  8  397  405   2

-3  1  7   88   93   1     7  7  7    9   14   6     7 15  7   24    3   3     1  5  8   22   15   1     8 12  8   99  101   2

-1  1  7   23   21   1     9  7  7   19   11   3    -6 16  7   12    8  12     3  5  8  173  180   2    -9 13  8   88   88   2

1  1  7   78   75   1    11  7  7   25   27   5    -4 16  7   50   38   2     5  5  8   32   27   1    -7 13  8   56   46   2

3  1  7   66   67   1   -12  8  7   25   35   4    -2 16  7   20   12   3     7  5  8   47   35   1    -5 13  8  119  120   1

5  1  7   18   20   1   -10  8  7   22   17   5     0 16  7   24   20   3     9  5  8   39   31   2    -3 13  8   75   71   1

7  1  7   58   55   2    -8  8  7   26   16   2     2 16  7   33   13   2    11  5  8  125  128   2    -1 13  8   60   66   2

9  1  7   38   37   2    -6  8  7   14    9   3     4 16  7   20   20   4   -12  6  8   35   24   3     1 13  8   52   51   2

11  1  7   68   64   2    -4  8  7   66   47   1     6 16  7    0    4   1   -10  6  8   27   18   3     3 13  8  112  112   1

13  1  7   19   18   4    -2  8  7   20   21   2    -3 17  7   47   47   2    -8  6  8   15   24   3     5 13  8   14    4   4

-14  2  7  293  295   3     0  8  7   28   20   1    -1 17  7   18    6   4    -6  6  8    9   25   4     7 13  8   76   77   2

-12  2  7  186  188   2     2  8  7   25    5   1     1 17  7   48   53   2    -4  6  8   63    7   1     9 13  8   32    5   3

-10  2  7  265  273   2     4  8  7   17   16   2     3 17  7   34   36   2    -2  6  8   15   15   2    -8 14  8   16   12   5

-8  2  7  452  445   2     6  8  7    6    2   6   -14  0  8  202  197   3     0  6  8    7   13   4    -6 14  8   11   24  10

-6  2  7  513  517   2     8  8  7   18   11   3   -12  0  8  136  140   3     2  6  8   10    8   3    -4 14  8   31   29   2

-4  2  7  355  360   2    10  8  7   20   22   5   -10  0  8  283  292   3     4  6  8   63   22   4    -2 14  8   14   15   5

-2  2  7  259  277   1    12  8  7    4    0   4    -8  0  8  246  250   4     6  6  8    8    3   7     0 14  8   14    7   4

0  2  7  713  718   3   -11  9  7   41   38   3    -6  0  8  276  278   2     8  6  8   14   19   3     2 14  8   16    8   3

2  2  7  285  311   1    -9  9  7   38   31   2    -4  0  8  209  208   1    10  6  8   14    0   5     4 14  8   34   11   2

4  2  7  493  480   2    -7  9  7   86   89   1    -2  0  8  441  440   3    12  6  8   22   26   4     6 14  8   17    3   4

6  2  7  150  154   1    -5  9  7  110  118   1     0  0  8  781  772   5   -11  7  8   78   77   2     8 14  8    5   13   5

8  2  7  586  574   3    -3  9  7   87   92   1     2  0  8  292  291   2    -9  7  8   35   32   2    -7 15  8   80   81   2

10  2  7  203  208   1    -1  9  7   62   60   1     4  0  8  274  271   2    -7  7  8  104  101   1    -5 15  8   29   21   3

12  2  7  274  283   2     1  9  7   86   89   1     6  0  8  213  206   2    -5  7  8   31   24   1    -3 15  8  131  133   2

-13  3  7   37   36   2     3  9  7  134  144   1     8  0  8  570  556   5    -3  7  8   85   96   1    -1 15  8   23   22   3

-11  3  7   45   41   2     5  9  7   21    6   2    10  0  8  154  157   2    -1  7  8   20   11   1     1 15  8   81   86   2

-9  3  7   32   31   2     7  9  7   36   29   2    12  0  8  107  106   2     1  7  8   70   74   1     3 15  8  101   96   2

-7  3  7   28   18   1     9  9  7   96   93   2   -13  1  8   24   13   2     3  7  8   65   60   1     5 15  8   96   99   2

-5  3  7   34   39   1    11  9  7  122  119   2   -11  1  8   15   14   4     5  7  8   33   29   1     7 15  8   16   10   5

-3  3  7  106  105   1   -10 10  7  216  216   2    -9  1  8   28   25   2     7  7  8   14   16   3    -6 16  8  201  202   2

-1  3  7   38   31   1    -8 10  7  234  235   2    -7  1  8   58   51   1     9  7  8   19    6   4    -4 16  8  115  113   2

1  3  7   18   19   1    -6 10  7  340  342   2    -5  1  8   15   17   1    11  7  8   55   52   3    -2 16  8  262  270   2

3  3  7   60   62   1    -4 10  7  101   95   1    -3  1  8   18   15   1   -12  8  8   85   75   3     0 16  8  296  291   2

5  3  7   55   48   1    -2 10  7  110  111   1    -1  1  8   85   78   1   -10  8  8  266  268   2     2 16  8  114  114   2

7  3  7   13    8   2     0 10  7  335  338   1     1  1  8   40   29   1    -8  8  8  267  269   2     4 16  8   52   56   2

9  3  7   22   22   2     2 10  7   97   98   1     3  1  8   40   36   1    -6  8  8  263  270   1    -3 17  8   50   46   2

11  3  7   21   16   2     4 10  7  288  289   1     5  1  8   57   63   1    -4  8  8  140  151   1    -1 17  8   64   62   2

13  3  7   25   23   5     6 10  7   34   34   2     7  1  8   96   92   1    -2  8  8  363  374   2     1 17  8   36   41   2

-12  4  7   17   10   5     8 10  7  446  445   3     9  1  8   44   45   2     0  8  8  611  599   3     3 17  8   62   78   2

-10  4  7   10    7   9    10 10  7  143  152   2    11  1  8   23   15   3     2  8  8  118  131   1   -13  1  9   19    8   4

-8  4  7   16   20   2   -11 11  7   45   49   3    13  1  8   33   25   2     4  8  8  167  176   1   -11  1  9   88   83   1

-6  4  7   12    7   2    -9 11  7   66   74   2   -12  2  8   17   16   4     6  8  8  213  210   1    -9  1  9   19   18   3

-4  4  7   26   16   1    -7 11  7   79   76   2   -10  2  8   22    5   3     8  8  8  352  358   2    -7  1  9   97   99   1

-2  4  7   22   17   1    -5 11  7   15    4   3    -8  2  8    7   18   7    10  8  8   98   97   2    -5  1  9   60   70   1

0  4  7    0   18   1    -3 11  7   69   70   1    -6  2  8    9   16   3    12  8  8   66   62   4    -3  1  9  129  126   1

Table   1.     Observed and calculated structure factors for delindeite                                               Page  5

h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s

-1  1  9   20   18   1   -10  8  9   28    5   3   -12  0 10  219  221   3     4  6 10   46   23   1     4 14 10   27    3   3

1  1  9  115  117   1    -8  8  9    4    5   4   -10  0 10  172  172   2     6  6 10    8   18   7     6 14 10   21    6   4

3  1  9   43   36   1    -6  8  9   11    3   5    -8  0 10  277  284   3     8  6 10   14   20   4    -7 15 10   39   39   2

5  1  9  116  123   2    -4  8  9   23   14   1    -6  0 10  291  293   2    10  6 10   10   12  10    -5 15 10  100   91   2

7  1  9  125  122   1    -2  8  9    8    9   4    -4  0 10  526  528   3    12  6 10   21   11   5    -3 15 10   81   77   2

9  1  9  113  108   1     0  8  9   13   11   2    -2  0 10  117  115   1   -11  7 10   66   64   2    -1 15 10   16    5   4

11  1  9   34   24   2     2  8  9   12   14   2     0  0 10  597  560   4    -9  7 10   15    4   5     1 15 10   48   45   2

13  1  9   77   72   2     4  8  9   42    3   1     2  0 10  320  313   2    -7  7 10   56   55   1     3 15 10   74   68   2

-12  2  9  378  380   2     6  8  9   13    1   3     4  0 10  248  244   2    -5  7 10   49   40   1     5 15 10   12    4  11

-10  2  9  188  194   1     8  8  9   15    9   4     6  0 10  256  252   2    -3  7 10   85   87   1    -4 16 10   85   87   2

-8  2  9  507  506   3    10  8  9   29   10   3     8  0 10   97   85   2    -1  7 10   12   19   2    -2 16 10   97   95   2

-6  2  9   40   41   1   -11  9  9  123  117   2    10  0 10  423  422   4     1  7 10   18   24   1     0 16 10   70   71   2

-4  2  9  733  735   3    -9  9  9   62   61   2    12  0 10   46   38   3     3  7 10   28   28   1     2 16 10  200  212   2

-2  2  9   88  105   1    -7  9  9  159  171   1   -13  1 10   42   41   2     5  7 10   27   18   1     4 16 10    8   16   8

0  2  9  918  896   4    -5  9  9   39   41   1   -11  1 10   78   78   2     7  7 10   71   64   1    -1 17 10  101  105   2

2  2  9   57   48   1    -3  9  9  132  128   1    -9  1 10   92   89   1     9  7 10   26   17   3     1 17 10   37   19   2

4  2  9  719  706   3    -1  9  9   32   13   1    -7  1 10   91   90   1    11  7 10    5   10   5   -13  1 11   19    3   4

6  2  9   67   66   1     1  9  9  171  182   1    -5  1 10  100  105   1   -12  8 10  171  172   2   -11  1 11   56   56   1

8  2  9  401  399   2     3  9  9   92   94   1    -3  1 10  137  141   1   -10  8 10  133  132   2    -9  1 11   22   14   2

10  2  9   86   81   2     5  9  9  146  149   1    -1  1 10  170  171   1    -8  8 10  157  150   1    -7  1 11   79   77   1

12  2  9  317  316   3     7  9  9  137  135   2     1  1 10   77   74   1    -6  8 10  239  240   1    -5  1 11   31   21   1

-13  3  9   41   38   3     9  9  9  149  153   2     3  1 10   81   72   1    -4  8 10  332  343   2    -3  1 11   23   12   1

-11  3  9   17    9   3    11  9  9   65   59   3     5  1 10   48   40   1    -2  8 10   90   88   1    -1  1 11  147  150   1

-9  3  9   19    7   2   -10 10  9  123  120   2     7  1 10   50   48   2     0  8 10  100  102   1     1  1 11   97   94   1

-7  3  9   33   29   1    -8 10  9  319  319   2     9  1 10   93   89   1     2  8 10  260  264   1     3  1 11   85   81   1

-5  3  9   34   26   1    -6 10  9   35   31   2    11  1 10   25   23   3     4  8 10  167  170   2     5  1 11   89   95   1

-3  3  9   29   19   1    -4 10  9  513  518   3    13  1 10   70   68   2     6  8 10  231  231   1     7  1 11   25   16   2

-1  3  9   88  100   1    -2 10  9   85   82   1   -12  2 10   26   29   2     8  8 10   45   39   2     9  1 11   39   39   2

1  3  9   68   70   1     0 10  9  637  638   3   -10  2 10   19   17   2    10  8 10  331  337   3    11  1 11    9   10   9

3  3  9   50   50   1     2 10  9   57   47   1    -8  2 10   14    5   3   -11  9 10   89   87   2   -12  2 11  265  275   2

5  3  9   40   35   1     4 10  9  557  562   3    -6  2 10    4    5   3    -9  9 10  147  143   2   -10  2 11  118  115   1

7  3  9   51   51   1     6 10  9  166  166   1    -4  2 10  109   34   2    -7  9 10   68   66   2    -8  2 11  477  473   3

9  3  9   13    9   4     8 10  9  327  329   2    -2  2 10   11    4   2    -5  9 10  138  133   1    -6  2 11   63   53   1

11  3  9    5    6   5    10 10  9   33   20   3     0  2 10    6   11   5    -3  9 10  124  135   1    -4  2 11  370  379   2

13  3  9   44   47   3    -9 11  9   37   43   2     2  2 10    8   13   3    -1  9 10  229  241   1    -2  2 11  234  232   1

-12  4  9   21    2   4    -7 11  9   27   21   2     4  2 10   47    4   2     1  9 10   83   72   1     0  2 11  535  542   2

-10  4  9   23    9   3    -5 11  9    9    3   8     6  2 10   14   13   2     3  9 10   76   68   1     2  2 11   52   34   1

-8  4  9   14    7   3    -3 11  9   14    2   3     8  2 10   12    4   4     5  9 10   79   77   1     4  2 11  258  267   1

-6  4  9   21   18   1    -1 11  9   10    3   5    10  2 10   12    1   5     7  9 10   53   48   2     6  2 11  233  234   1

-4  4  9   12   12   2     1 11  9   35   33   1    12  2 10   16    4   4     9  9 10  121  113   2     8  2 11  304  301   2

-2  4  9    8   18   3     3 11  9   19   13   2   -13  3 10   41   43   3    11  9 10   24   18   4    10  2 11   41   35   3

0  4  9    0    0   1     5 11  9   18   11   3   -11  3 10   34   21   2   -10 10 10   21   10   4    12  2 11  139  143   2

2  4  9   20   18   1     7 11  9   40   33   2    -9  3 10   64   64   1    -8 10 10   12   36   5   -13  3 11   48   43   2

4  4  9   56   17   2     9 11  9   14    8   8    -7  3 10   20   14   1    -6 10 10   26   12   2   -11  3 11   52   51   2

6  4  9   13   11   2   -10 12  9   28   19   4    -5  3 10   21   21   1    -4 10 10   83   46   1    -9  3 11   51   48   2

8  4  9   15    6   3    -8 12  9   14    8   5    -3  3 10   71   76   1    -2 10 10   10    5   6    -7  3 11   84   81   1

10  4  9   42    7   3    -6 12  9   37   38   2    -1  3 10  120  124   1     0 10 10   10   27   4    -5  3 11   27   26   1

12  4  9   16   14   6    -4 12  9   19   22   2     1  3 10   39   33   1     2 10 10   18   19   2    -3  3 11   44   40   1

-13  5  9   23    2   4    -2 12  9   10   28   5     3  3 10   14    8   2     4 10 10   44   26   1    -1  3 11   53   55   1

-11  5  9   15    4   5     0 12  9   14   15   4     5  3 10   29   28   1     6 10 10   16    1   3     1  3 11   79   81   1

-9  5  9   54   48   2     2 12  9   26   33   2     7  3 10   90   97   1     8 10 10    1    6   1     3  3 11   12    9   2

-7  5  9   48   37   1     4 12  9   31   30   2     9  3 10   20   16   3    10 10 10   15    3   7     5  3 11   38   36   1

-5  5  9   59   48   1     6 12  9   13   15   4    11  3 10   68   60   2    -9 11 10   40   35   2     7  3 11   48   43   1

-3  5  9  161  166   2     8 12  9   19   13   3   -12  4 10  124  118   2    -7 11 10   70   69   2     9  3 11   22   18   3

-1  5  9   42   31   1    -9 13  9   52   49   2   -10  4 10  179  180   2    -5 11 10   14    6   4    11  3 11   50   43   2

1  5  9  105  110   1    -7 13  9   43   41   2    -8  4 10   42   25   1    -3 11 10   43   48   1   -12  4 11   21   16   4

3  5  9  107  106   1    -5 13  9   66   72   2    -6  4 10  536  530   2    -1 11 10   65   58   1   -10  4 11   26    8   3

5  5  9  124  121   1    -3 13  9  118  118   1    -4  4 10  419  415   2     1 11 10   18    9   2    -8  4 11    9    5   9

7  5  9   60   48   1    -1 13  9   50   51   2    -2  4 10  402  414   2     3 11 10   21   18   2    -6  4 11   15   11   2

9  5  9   30   27   2     1 13  9  106  103   1     0  4 10   56   53   1     5 11 10   18    7   3    -4  4 11   91   22   1

11  5  9  109  105   2     3 13  9   85   91   2     2  4 10  904  894   4     7 11 10   58   53   2    -2  4 11   31   19   1

-12  6  9  424  428   4     5 13  9   92   83   2     4  4 10  644  627   3     9 11 10   17    4   5     0  4 11    4    7   3

-10  6  9  272  274   2     7 13  9   82   78   2     6  4 10  524  519   3   -10 12 10  192  187   2     2  4 11   26    4   1

-8  6  9  335  328   2    -8 14  9  204  193   2     8  4 10  263  256   2    -8 12 10   31   16   2     4  4 11   48   15   1

-6  6  9  198  207   1    -6 14  9  209  209   2    10  4 10  490  495   3    -6 12 10  407  408   2     6  4 11   10    7   4

-4  6  9  643  642   3    -4 14  9  225  234   2    12  4 10  303  309   3    -4 12 10  156  157   1     8  4 11    6    7   6

-2  6  9  234  249   1    -2 14  9  241  242   2   -13  5 10  130  131   2    -2 12 10  291  297   2    10  4 11   27   10   3

0  6  9  311  317   1     0 14  9  149  145   1   -11  5 10   58   53   2     0 12 10   67   69   2    12  4 11   11    1  10

2  6  9   74   68   1     2 14  9   87   74   2    -9  5 10  121  122   2     2 12 10  490  497   3   -13  5 11  111  108   2

4  6  9  594  595   3     4 14  9  200  217   2    -7  5 10   13    5   3     4 12 10  233  238   2   -11  5 11  159  168   2

6  6  9   42   38   1     6 14  9   80   76   2    -5  5 10  153  158   1     6 12 10  235  246   2    -9  5 11  139  141   2

8  6  9  248  256   2    -7 15  9   28   25   3    -3  5 10   65   59   1     8 12 10  125  120   2    -7  5 11  120  124   1

10  6  9  138  139   2    -5 15  9   44   45   2    -1  5 10  125  125   2    -9 13 10  110  119   1    -5  5 11  147  151   1

12  6  9  315  323   3    -3 15  9   24    7   4     1  5 10  102  108   1    -7 13 10   39   25   2    -3  5 11  182  192   2

-11  7  9   15    4   6    -1 15  9   18   15   3     3  5 10  161  162   1    -5 13 10  107  110   2    -1  5 11  166  163   1

-9  7  9   29   26   3     1 15  9    7    7   7     5  5 10   84   85   1    -3 13 10   23   18   3     1  5 11   57   59   1

-7  7  9   23   19   2     3 15  9   22    1   3     7  5 10   92   83   1    -1 13 10  113  117   1     3  5 11  207  207   2

-5  7  9   15   16   2     5 15  9   38   23   2     9  5 10   67   68   2     1 13 10   60   59   2     5  5 11   64   68   1

-3  7  9   25   18   1    -4 16  9   14   22   7    11  5 10  114  112   2     3 13 10  113  120   1     7  5 11  125  121   1

-1  7  9   30   30   1    -2 16  9   15    3   5   -12  6 10   28   16   3     5 13 10   59   56   2     9  5 11   21    9   4

1  7  9   12   11   2     0 16  9   21    9   3   -10  6 10   29   20   3     7 13 10   84   81   2    11  5 11  179  178   2

3  7  9   28   20   1     2 16  9   21   14   4    -8  6 10   13    6   4    -8 14 10   15    2   7   -12  6 11  241  238   2

5  7  9   17   16   2     4 16  9   13    4   7    -6  6 10   12    1   3    -6 14 10    4    2   4   -10  6 11  104   92   2

7  7  9   30   26   2    -3 17  9   98   97   2    -4  6 10   85    3   2    -4 14 10   39    1   2    -8  6 11  272  277   2

9  7  9   14   16   9    -1 17  9   36   37   2    -2  6 10   11    6   2    -2 14 10    9    4   9    -6  6 11   97   95   1

11  7  9   23   23   4     1 17  9   81   85   2     0  6 10   10   25   2     0 14 10   14   21   5    -4  6 11  334  350   3

-12  8  9   17   24   6     3 17  9   67   71   2     2  6 10    9    1   3     2 14 10    5    5   4    -2  6 11  269  276   1

Table   1.     Observed and calculated structure factors for delindeite                                               Page  6

h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s

0  6 11  503  510   2    -5 15 11   47   40   2     9  5 12   26    9   3    -4 14 12   54   21   2     4  6 13  253  258   1

2  6 11  123  121   1    -3 15 11   33   27   3    11  5 12   59   59   3    -2 14 12   14    5   6     6  6 13   31   18   1

4  6 11  322  328   2    -1 15 11   21    5   3   -12  6 12   32   10   3     0 14 12   20   42   3     8  6 13  273  268   2

6  6 11  157  153   1     1 15 11   39   34   2   -10  6 12   26   15   3     2 14 12    5    8   4    10  6 13   53   50   3

8  6 11  362  358   2     3 15 11   57   57   2    -8  6 12   19   11   3     4 14 12   60   33   2   -11  7 13   44   40   2

10  6 11   72   65   2     5 15 11   26   30   3    -6  6 12   21   15   2     6 14 12   16    6   5    -9  7 13   29   24   2

12  6 11  149  137   3    -4 16 11   22   29   4    -4  6 12   51   31   1    -5 15 12   18    2   5    -7  7 13   20    9   2

-11  7 11   28   15   3    -2 16 11   29   39   3    -2  6 12   17    8   2    -3 15 12   40   33   2    -5  7 13   38   44   1

-9  7 11   19   14   3     0 16 11   11    2  10     0  6 12   10   26   4    -1 15 12   29   19   2    -3  7 13   99   91   1

-7  7 11   39   37   1     2 16 11   10   26   9     2  6 12   14    2   2     1 15 12   44   38   2    -1  7 13   44   41   1

-5  7 11   70   70   1     4 16 11   25   23   3     4  6 12   51   32   2     3 15 12   20   21   4     1  7 13   73   70   1

-3  7 11   17   18   1    -1 17 11  131  139   2     6  6 12   17    7   2     5 15 12   23   10   4     3  7 13   17   12   2

-1  7 11   11    2   2   -12  0 12    6    5   6     8  6 12   14   10   5    -4 16 12  144  139   2     5  7 13   69   55   1

1  7 11   47   48   1   -10  0 12  310  312   3    10  6 12   17    2   5    -2 16 12  290  292   2     7  7 13   24   13   3

3  7 11   53   51   1    -8  0 12  329  330   3   -11  7 12   37   26   2     0 16 12   35   26   2     9  7 13   34   28   3

5  7 11   79   78   1    -6  0 12  365  356   3    -9  7 12   18   10   3     2 16 12  190  197   2    11  7 13   42   35   3

7  7 11   56   63   2    -4  0 12  372  383   2    -7  7 12   61   64   1   -13  1 13   51   49   2   -10  8 13   34   21   3

9  7 11   53   48   2    -2  0 12  734  719   5    -5  7 12   81   82   1   -11  1 13   18   26   3    -8  8 13   23   13   3

11  7 11   48   55   3     0  0 12   67   59   1    -3  7 12   38   32   1    -9  1 13  119  126   1    -6  8 13   21   36   2

-12  8 11   26   15   4     2  0 12  750  741   5    -1  7 12   18   23   2    -7  1 13   25   21   2    -4  8 13   44    9   1

-10  8 11   24   16   3     4  0 12  530  525   4     1  7 12   29   36   1    -5  1 13  174  180   1    -2  8 13   16   27   3

-8  8 11   14   13   5     6  0 12  945  922   7     3  7 12   52   54   1    -3  1 13   74   74   1     0  8 13    8    2   7

-6  8 11   15   12   3     8  0 12   47   33   2     5  7 12   61   70   1    -1  1 13  150  152   1     2  8 13   26   37   2

-4  8 11   37   31   1    10  0 12  491  489   4     7  7 12   65   63   2     1  1 13   25    7   1     4  8 13   25   17   2

-2  8 11   32   25   1    12  0 12  109  102   3     9  7 12   53   54   2     3  1 13   72   67   1     6  8 13   11   17   5

0  8 11    6   15   5   -13  1 12   72   66   2    11  7 12   85   84   2     5  1 13   23    9   1     8  8 13    7    9   6

2  8 11   24   20   1   -11  1 12   73   71   2   -10  8 12  257  260   2     7  1 13   59   51   1    10  8 13   34   18   3

4  8 11   31   17   1    -9  1 12   96   96   1    -8  8 12  118  116   1     9  1 13   64   54   2   -11  9 13   28   14   4

6  8 11   30   30   2    -7  1 12  129  131   1    -6  8 12  292  290   2    11  1 13   73   67   2    -9  9 13  212  219   2

8  8 11   14    7   5    -5  1 12  141  147   1    -4  8 12  199  207   1   -12  2 13  231  231   2    -7  9 13   42   33   2

10  8 11   36   25   3    -3  1 12   46   37   1    -2  8 12  528  536   3   -10  2 13   59   51   2    -5  9 13  173  185   1

-11  9 11   29   24   3    -1  1 12   53   38   1     0  8 12   87   80   1    -8  2 13  173  175   1    -3  9 13   24   21   2

-9  9 11   53   53   2     1  1 12  127  124   1     2  8 12  512  517   3    -6  2 13  205  201   1    -1  9 13  249  252   1

-7  9 11   97   92   1     3  1 12   39   34   1     4  8 12  272  277   1    -4  2 13  360  371   2     1  9 13   73   60   1

-5  9 11  108  104   1     5  1 12  160  166   1     6  8 12  623  616   4    -2  2 13   51   43   1     3  9 13   58   61   2

-3  9 11   39   34   1     7  1 12   67   64   1     8  8 12   38   15   2     0  2 13  122  132   1     5  9 13   62   54   2

-1  9 11  232  237   2     9  1 12  108  111   2    10  8 12  356  361   3     2  2 13  146  152   1     7  9 13  120  119   2

1  9 11  105  103   1    11  1 12   67   68   2   -11  9 12   69   71   2     4  2 13  336  346   2     9  9 13  122  114   2

3  9 11  139  135   1   -12  2 12   27   26   2    -9  9 12  152  157   2     6  2 13   22    9   2   -10 10 13   52   44   2

5  9 11   40   45   1   -10  2 12   19   10   3    -7  9 12  130  136   1     8  2 13  161  162   1    -8 10 13  147  138   1

7  9 11  141  136   1    -8  2 12   15    8   3    -5  9 12  106  108   1    10  2 13   61   56   2    -6 10 13   64   56   2

9  9 11   21    7   6    -6  2 12   14   18   2    -3  9 12   42   37   1    12  2 13  235  232   2    -4 10 13  274  278   2

-10 10 11   42   37   2    -4  2 12   42    6   1    -1  9 12   86   84   2   -13  3 13   38   41   2    -2 10 13   36   27   1

-8 10 11  409  414   2    -2  2 12    5    8   5     1  9 12  156  160   1   -11  3 13   90   81   2     0 10 13  121  119   1

-6 10 11  101   96   1     0  2 12    0   11   1     3  9 12   18    6   3    -9  3 13   17   12   3     2 10 13   87   84   1

-4 10 11  336  344   2     2  2 12    0    5   1     5  9 12  127  131   1    -7  3 13  116  115   1     4 10 13  272  283   2

-2 10 11   44   36   1     4  2 12   51    1   1     7  9 12   28   31   2    -5  3 13   45   42   1     6 10 13   19    9   3

0 10 11  410  410   2     6  2 12   12   16   3     9  9 12  122  125   2    -3  3 13   66   61   1     8 10 13  130  128   2

2 10 11  142  144   1     8  2 12   10   20   9   -10 10 12   21   20   4    -1  3 13   45   51   1    -9 11 13   40   37   2

4 10 11  221  229   1    10  2 12   24    3   3    -8 10 12   15   16   4     1  3 13   96   92   1    -7 11 13   75   67   2

6 10 11   68   64   2    12  2 12   14   21  13    -6 10 12   14   22   4     3  3 13   28   19   1    -5 11 13   38   45   2

8 10 11  256  249   2   -13  3 12   15    4   6    -4 10 12   41   22   2     5  3 13   52   45   1    -3 11 13   73   70   2

10 10 11   38   30   3   -11  3 12   23   22   2    -2 10 12   19   10   2     7  3 13   75   68   1    -1 11 13   49   43   1

-9 11 11   19    5   5    -9  3 12   28   23   2     0 10 12   10   22   5     9  3 13  102   92   2     1 11 13   92   85   1

-7 11 11   25   18   2    -7  3 12   52   48   1     2 10 12   13    0   4    11  3 13   15    8   6     3 11 13   39   42   2

-5 11 11    8    2   8    -5  3 12   21   12   1     4 10 12   42   31   2   -12  4 13   36   16   2     5 11 13   62   63   2

-3 11 11   38   37   1    -3  3 12   31   32   1     6 10 12    0    6   1   -10  4 13   36    1   4     7 11 13   24   10   3

-1 11 11   52   48   1    -1  3 12   51   50   1     8 10 12    1   25   1    -8  4 13   15   11   3     9 11 13   85   80   3

1 11 11   32   27   2     1  3 12   43   41   1    10 10 12   21   10   4    -6  4 13   15    8   2    -8 12 13   17   23   8

3 11 11   32   27   2     3  3 12   22   18   1    -9 11 12   43   40   2    -4  4 13   31   17   1    -6 12 13   11   11  10

5 11 11   52   50   2     5  3 12   44   38   1    -7 11 12   22   16   3    -2  4 13   17    3   2    -4 12 13   16   12   4

7 11 11   82   76   2     7  3 12   70   64   1    -5 11 12   26   26   2     0  4 13    7    8   7    -2 12 13   11    2   5

9 11 11   41   32   2     9  3 12   22   20   3    -3 11 12   24   27   2     2  4 13   14    5   2     0 12 13   19   19   3

-8 12 11   15   16   5    11  3 12   28   28   4    -1 11 12   14    4   3     4  4 13   14    5   2     2 12 13   15    9   4

-6 12 11   12   13   8   -12  4 12  167  161   2     1 11 12   26   14   2     6  4 13   13    9   3     4 12 13   19    6   3

-4 12 11   34   28   2   -10  4 12  491  491   3     3 11 12   29   31   2     8  4 13   13    8   5     6 12 13   12    2  11

-2 12 11   19   25   2    -8  4 12  169  162   1     5 11 12   49   55   2    10  4 13   30    7   3     8 12 13   13   20  12

0 12 11   15    9   4    -6  4 12  529  531   3     7 11 12   70   72   2   -11  5 13  117  105   2    -7 13 13   32   15   2

2 12 11   25    7   3    -4  4 12  353  358   2     9 11 12   14    8   7    -9  5 13   34   28   2    -5 13 13  142  142   1

4 12 11   19   19   3    -2  4 12  862  857   4    -8 12 12  128  124   2    -7  5 13   67   67   1    -3 13 13   60   56   2

6 12 11   25   11   3     0  4 12  310  314   1    -6 12 12  258  260   2    -5  5 13  170  173   1    -1 13 13   93   99   2

8 12 11   15    9   5     2  4 12  440  440   2    -4 12 12   42   39   2    -3  5 13   25   10   1     1 13 13   36   31   2

-7 13 11  118  122   2     4  4 12  152  158   1    -2 12 12  394  401   2    -1  5 13   69   66   1     3 13 13  140  142   1

-5 13 11  133  142   1     6  4 12  442  431   2     0 12 12  148  147   1     1  5 13   18   14   2     5 13 13   87   79   2

-3 13 11  113  113   1     8  4 12   46   44   2     2 12 12  182  189   1     3  5 13  180  186   1     7 13 13   86   90   2

-1 13 11  160  163   1    10  4 12  197  203   2     4 12 12   82   70   2     5  5 13   60   53   1    -6 14 13  128  124   2

1 13 11   44   45   2    12  4 12  141  141   2     6 12 12  273  281   2     7  5 13   91   86   1    -4 14 13  347  342   2

3 13 11  176  183   2   -11  5 12   85   80   2     8 12 12   44   31   2     9  5 13   45   43   2    -2 14 13   14    9   6

5 13 11   37   29   2    -9  5 12   32   29   2    -7 13 12  100   95   2    11  5 13   77   76   2     0 14 13  253  259   2

7 13 11  152  157   2    -7  5 12  105  103   1    -5 13 12   71   80   2   -12  6 13  206  210   2     2 14 13   81   79   2

-6 14 11   27   17   3    -5  5 12   88   87   1    -3 13 12  132  126   2   -10  6 13   92   85   3     4 14 13  343  340   2

-4 14 11  123  126   2    -3  5 12  194  193   1    -1 13 12   30   28   2    -8  6 13  254  259   2     6 14 13   14    8   7

-2 14 11  114  115   2    -1  5 12   30   14   1     1 13 12   79   78   2    -6  6 13  184  183   1    -5 15 13   22   15   4

0 14 11  312  312   2     1  5 12  106  102   1     3 13 12   35   38   2    -4  6 13  338  348   2    -3 15 13   75   77   2

2 14 11   22   24   3     3  5 12   55   46   1     5 13 12  104  107   1    -2  6 13   29   25   1    -1 15 13   38   52   3

4 14 11  220  223   2     5  5 12  129  133   1     7 13 12   23   19   3     0  6 13  297  307   2     1 15 13   65   68   2

6 14 11  117  110   2     7  5 12   33   27   2    -6 14 12    0   16   1     2  6 13  121  122   1     3 15 13   32   27   2

Table   1.     Observed and calculated structure factors for delindeite                                               Page  7

h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s

-2 16 13   21   22   4     8  6 14   11   13  11     1  1 15   50   50   1    -9  9 15  136  138   2     6  2 16   11   19   6

0 16 13   14    2   6    10  6 14   11    9  11     3  1 15  177  179   1    -7  9 15   34   25   2     8  2 16   10   15   9

2 16 13   24   30   3   -11  7 14   28   21   3     5  1 15   16    9   3    -5  9 15  113  122   1    10  2 16   24   11   3

-12  0 14   84   73   3    -9  7 14   34   33   2     7  1 15  112  117   1    -3  9 15   40   42   1   -11  3 16   82   80   2

-10  0 14  384  377   4    -7  7 14   25   14   2     9  1 15   14   10   6    -1  9 15  103  100   1    -9  3 16   69   65   2

-8  0 14  244  251   2    -5  7 14   41   39   1    11  1 15  122  120   2     1  9 15   47   42   1    -7  3 16   96   97   1

-6  0 14  638  632   5    -3  7 14   37   37   1   -12  2 15  161  159   2     3  9 15  130  138   1    -5  3 16   89   90   1

-4  0 14   87   85   1    -1  7 14   25   17   2   -10  2 15  154  154   2     5  9 15   66   58   2    -3  3 16  101  101   1

-2  0 14  875  852   6     1  7 14   55   57   1    -8  2 15  273  279   2     7  9 15  103  102   2    -1  3 16   39   33   2

0  0 14  294  288   2     3  7 14  114  122   1    -6  2 15   74   69   1     9  9 15   47   42   4     1  3 16  136  141   1

2  0 14  844  824   6     5  7 14   61   58   1    -4  2 15  275  287   1   -10 10 15  125  119   2     3  3 16   66   69   1

4  0 14  271  278   2     7  7 14   60   57   2    -2  2 15  223  228   1    -8 10 15  211  215   2     5  3 16  126  130   1

6  0 14  474  469   4     9  7 14   44   43   2     0  2 15  319  329   3    -6 10 15   57   55   2     7  3 16   23   11   2

8  0 14  193  190   3   -10  8 14  285  287   2     2  2 15  145  145   1    -4 10 15  208  214   2     9  3 16   85   78   2

10  0 14  276  281   3    -8  8 14  217  221   2     4  2 15  279  287   2    -2 10 15  192  197   1    11  3 16   47   46   3

12  0 14   21   15   7    -6  8 14  456  458   2     6  2 15  187  194   1     0 10 15  247  247   1   -12  4 16  169  168   2

-13  1 14   67   63   2    -4  8 14   41   30   1     8  2 15  300  291   2     2 10 15  144  152   1   -10  4 16  210  204   2

-11  1 14   47   41   2    -2  8 14  510  516   3    10  2 15   89   84   2     4 10 15  209  212   2    -8  4 16  210  202   2

-9  1 14   31   28   2     0  8 14  253  247   1   -11  3 15   39   37   2     6 10 15  222  222   2    -6  4 16  156  154   1

-7  1 14   29   24   2     2  8 14  598  601   3    -9  3 15   55   55   2     8 10 15  254  252   2    -4  4 16  551  559   3

-5  1 14   33   26   1     4  8 14  139  142   1    -7  3 15   29   21   2    -9 11 15   26   27   4    -2  4 16  532  536   3

-3  1 14   84   72   1     6  8 14  285  295   2    -5  3 15   40   34   1    -7 11 15   76   76   2     0  4 16  235  238   1

-1  1 14   24   17   1     8  8 14  165  160   2    -3  3 15   69   69   1    -5 11 15   56   52   2     2  4 16  329  340   2

1  1 14   63   55   1    10  8 14  261  265   2    -1  3 15  154  159   1    -3 11 15   71   69   2     4  4 16  450  453   2

3  1 14  116  126   1    -9  9 14   22   14   3     1  3 15   53   44   1    -1 11 15   88   84   1     6  4 16  528  524   3

5  1 14   79   70   1    -7  9 14   42   40   2     3  3 15   67   59   1     1 11 15   82   80   2     8  4 16  122  115   2

7  1 14   64   61   1    -5  9 14   22   17   3     5  3 15   54   52   1     3 11 15   62   60   2    10  4 16  204  201   2

9  1 14   26   10   3    -3  9 14   69   62   1     7  3 15  101   96   1     5 11 15   59   53   2   -11  5 16   96  100   2

11  1 14   50   52   2    -1  9 14   60   58   2     9  3 15   24    3   3     7 11 15   93   90   2    -9  5 16   86   86   2

-12  2 14   18   17   4     1  9 14   84   91   1    11  3 15   27   26   4    -8 12 15    0    3   1    -7  5 16   83   85   1

-10  2 14   17    6   5     3  9 14   87   95   1   -12  4 15   25    4   3    -6 12 15   15   11   6    -5  5 16   40   37   1

-8  2 14   16    1   3     5  9 14   59   62   2   -10  4 15   18   10   4    -4 12 15   28   26   3    -3  5 16  105  111   1

-6  2 14   16    8   3     7  9 14   28    6   3    -8  4 15   11    0   7    -2 12 15   28   24   2    -1  5 16   33   26   1

-4  2 14   57   18   1     9  9 14   18   20   5    -6  4 15   13    8   3     0 12 15   18    4   3     1  5 16  115  122   1

-2  2 14   13   14   2   -10 10 14   20    2   5    -4  4 15   57   18   1     2 12 15   12   27   7     3  5 16   23    7   2

0  2 14   10   19   3    -8 10 14   19    2   5    -2  4 15   28   15   1     4 12 15   41   33   2     5  5 16  125  125   1

2  2 14   12   11   2    -6 10 14   10   10   9     0  4 15    7    4   6     6 12 15   28   37   3     7  5 16   35   26   2

4  2 14   40   24   1    -4 10 14   50   14   2     2  4 15   20   20   2    -7 13 15   69   69   2     9  5 16   82   78   2

6  2 14   16   10   3    -2 10 14   16   18   3     4  4 15   71   21   2    -5 13 15   78   78   2   -10  6 16   20    2   4

8  2 14   12   12   6     0 10 14   24   23   2     6  4 15   21   22   2    -3 13 15   67   64   2    -8  6 16   14    4   5

10  2 14   11    8  11     2 10 14   16   12   3     8  4 15   13    3   6    -1 13 15  105  117   2    -6  6 16   14    5   4

-11  3 14   87   85   2     4 10 14   41   26   2    10  4 15   21   13   4     1 13 15   48   43   2    -4  6 16   42   11   1

-9  3 14   46   52   2     6 10 14   18    9   4   -11  5 15   42   33   2     3 13 15   66   61   2    -2  6 16   11   13   4

-7  3 14  117  120   1     8 10 14    0   30   1    -9  5 15   72   76   2     5 13 15   33   28   2     0  6 16   16    7   3

-5  3 14   13   10   3    -9 11 14   52   46   2    -7  5 15   33   23   2    -6 14 15   10    8  10     2  6 16    9   15   8

-3  3 14   53   45   1    -7 11 14   21   21   4    -5  5 15  103  108   1    -4 14 15  238  234   2     4  6 16   43   16   1

-1  3 14   88   91   1    -5 11 14   14    2   5    -3  5 15   42   31   1    -2 14 15   92   91   2     6  6 16   15   20   3

1  3 14  101  107   1    -3 11 14   65   72   2    -1  5 15  169  182   1     0 14 15  291  298   2     8  6 16   17   26   6

3  3 14   49   42   1    -1 11 14   93   89   1     1  5 15   29   19   1     2 14 15   22   18   3    10  6 16   26    4   4

5  3 14   61   51   1     1 11 14   50   55   1     3  5 15   96   98   1     4 14 15  206  201   2   -11  7 16   53   56   2

7  3 14   22   14   2     3 11 14   16    7   3     5  5 15   18    2   3    -3 15 15   78   84   2    -9  7 16   23   15   3

9  3 14  124  130   1     5 11 14   69   69   2     7  5 15   97   97   1    -1 15 15   53   58   2    -7  7 16  109  119   2

11  3 14   35   30   3     7 11 14   72   70   2     9  5 15   27   15   3     1 15 15   49   53   2    -5  7 16   12    3   5

-12  4 14   76   66   2    -8 12 14   37   32   2    11  5 15   23   17   4     3 15 15   77   76   2    -3  7 16  131  146   1

-10  4 14  228  225   2    -6 12 14  221  227   2   -10  6 15  128  121   2   -12  0 16  109   98   4    -1  7 16   29    9   2

-8  4 14   25   15   3    -4 12 14   85   67   2    -8  6 15  361  364   2   -10  0 16  348  358   4     1  7 16  116  121   1

-6  4 14  366  357   2    -2 12 14   98   97   2    -6  6 15   40   36   2    -8  0 16   62   49   2     3  7 16   32   24   2

-4  4 14   38   28   1     0 12 14  166  168   1    -4  6 15  176  180   1    -6  0 16  357  363   3     5  7 16   96   90   1

-2  4 14   77   58   1     2 12 14  261  273   2    -2  6 15  204  215   1    -4  0 16   36   35   3     7  7 16   30   12   2

0  4 14  283  292   1     4 12 14  140  135   2     0  6 15  459  464   2    -2  0 16  361  355   2     9  7 16   89   81   2

2  4 14  453  449   2     6 12 14  122  119   2     2  6 15   77   77   1     0  0 16   40   30   1   -10  8 16  269  274   3

4  4 14  354  359   2    -7 13 14   96   91   2     4  6 15  244  247   1     2  0 16   66   53   1    -8  8 16   52   41   2

6  4 14  175  172   1    -5 13 14   21    7   3     6  6 15  146  154   1     4  0 16  195  192   2    -6  8 16  257  263   2

8  4 14  351  346   2    -3 13 14   75   78   2     8  6 15  320  319   3     6  0 16  160  157   2    -4  8 16  100   94   1

10  4 14  391  393   3    -1 13 14   44   42   2    10  6 15   31   11   3     8  0 16  212  208   3    -2  8 16  286  293   2

-11  5 14  153  159   2     1 13 14   58   59   2   -11  7 15   68   63   2    10  0 16  102   95   5     0  8 16   67   61   1

-9  5 14   74   70   2     3 13 14   27   16   2    -9  7 15   68   69   2   -11  1 16   65   63   2     2  8 16   87   84   1

-7  5 14  125  124   1     5 13 14   22   20   3    -7  7 15  109  105   1    -9  1 16   49   39   3     4  8 16  204  210   1

-5  5 14   24   14   2    -6 14 14   15    1   9    -5  7 15   87   92   1    -7  1 16  133  138   1     6  8 16  150  145   2

-3  5 14  107  109   1    -4 14 14   62   34   2    -3  7 15  115  112   1    -5  1 16   27   23   2     8  8 16  104   98   2

-1  5 14  104  111   1    -2 14 14   10    4  10    -1  7 15   60   53   1    -3  1 16  165  171   1    -9  9 16   57   52   2

1  5 14   94   94   1     0 14 14   27   40   2     1  7 15   95   88   1    -1  1 16   30   20   1    -7  9 16  118  119   2

3  5 14   47   44   1     2 14 14    7    6   6     3  7 15  128  121   1     1  1 16  139  136   1    -5  9 16   17   14   4

5  5 14   52   45   1     4 14 14   40   24   2     5  7 15   47   39   1     3  1 16   34   27   1    -3  9 16  108  110   1

7  5 14   22   17   2    -5 15 14   41   36   2     7  7 15   91   87   2     5  1 16   74   71   1    -1  9 16   24   25   2

9  5 14  109  109   2    -3 15 14   41   44   2     9  7 15   65   60   2     7  1 16   28    1   2     1  9 16   90   94   1

11  5 14   52   49   2    -1 15 14   23    3   4   -10  8 15   33   13   2     9  1 16   58   52   2     3  9 16   34   36   2

-12  6 14   26   29   4     1 15 14   85   82   2    -8  8 15   13   10   6    11  1 16   70   68   2     5  9 16   37   33   2

-10  6 14   10    9   9     3 15 14   85   76   2    -6  8 15   17   12   4   -12  2 16   22   23   4     7  9 16   27   17   4

-8  6 14   23   23   3    -2 16 14  175  172   2    -4  8 15   26   19   2   -10  2 16   15   14   5     9  9 16   14    3  13

-6  6 14   18    2   3     0 16 14  146  136   2    -2  8 15   23   31   2    -8  2 16   17   16   3    -8 10 16   17   20   5

-4  6 14   47   36   1   -11  1 15   56   55   2     0  8 15   20    2   2    -6  2 16   12   21   5    -6 10 16   15   33   5

-2  6 14   14    2   2    -9  1 15  121  124   2     2  8 15   17   11   3    -4  2 16   42   10   1    -4 10 16   42   23   2

0  6 14   20   19   2    -7  1 15  111  112   1     4  8 15   20   13   2    -2  2 16   15    1   2    -2 10 16   11   21  10

2  6 14   15    1   2    -5  1 15  148  155   1     6  8 15   13   12   6     0  2 16   13   11   2     0 10 16   18   33   3

4  6 14   26    8   2    -3  1 15  108  107   1     8  8 15   10   11   9     2  2 16    7    5   7     2 10 16   16   22   4

6  6 14   16   10   3    -1  1 15   90   88   1    10  8 15   18    2   6     4  2 16   40    9   1     4 10 16   45   25   2

Table   1.     Observed and calculated structure factors for delindeite                                               Page  8

h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s

6 10 16    3    1   2     9  5 17   71   61   3    -9  1 18   28   19   3    -1  9 18   27   21   2   -10  6 19  163  159   3

8 10 16   17   21   6   -10  6 17   52   52   2    -7  1 18  132  135   1     1  9 18   51   54   1    -8  6 19  139  138   2

-7 11 16   80   83   2    -8  6 17  181  174   2    -5  1 18   17    3   4     3  9 18   29   15   2    -6  6 19  151  151   1

-5 11 16   17    7   4    -6  6 17  145  150   1    -3  1 18  158  160   1     5  9 18   86   85   2    -4  6 19  125  123   1

-3 11 16  105  108   2    -4  6 17  264  271   2    -1  1 18   43   38   1     7  9 18   43   32   2    -2  6 19  338  341   2

-1 11 16   26    1   2    -2  6 17   91   92   1     1  1 18  112  110   1    -8 10 18   16   29   7     0  6 19  149  145   1

1 11 16  129  136   1     0  6 17  190  191   1     3  1 18   59   57   2    -6 10 18   10    9  10     2  6 19  265  276   2

3 11 16   27   22   2     2  6 17  159  165   1     5  1 18  105  105   1    -4 10 18   56   27   2     4  6 19  175  172   1

5 11 16  111  108   2     4  6 17  229  234   1     7  1 18   56   45   2    -2 10 18   14    7   6     6  6 19  374  370   2

7 11 16   22    3   4     6  6 17  159  157   2     9  1 18  114  111   2     0 10 18   11   26   6     8  6 19  192  192   3

-8 12 16  125  118   2     8  6 17   75   60   2   -10  2 18   23    6   4     2 10 18   12    9   7    -9  7 19   88   85   2

-6 12 16   97   92   2    10  6 17  217  221   2    -8  2 18   16   12   4     4 10 18   34   10   2    -7  7 19   30   24   3

-4 12 16  266  264   2    -9  7 17   57   59   2    -6  2 18   15    3   4     6 10 18   16   17   6    -5  7 19  107  102   1

-2 12 16  285  291   2    -7  7 17   40   35   2    -4  2 18   57   17   1    -7 11 18  118  122   2    -3  7 19   70   67   2

0 12 16  158  166   2    -5  7 17   90   90   1    -2  2 18   16    4   3    -5 11 18   44   50   2    -1  7 19  111  113   1

2 12 16  130  137   1    -3  7 17   27   18   2     0  2 18   12   16   3    -3 11 18  112  111   2     1  7 19   30   23   2

4 12 16  247  256   2    -1  7 17   74   73   1     2  2 18   19    9   2    -1 11 18   42   34   2     3  7 19   77   70   1

6 12 16  310  313   2     1  7 17   21    4   2     4  2 18   29    1   2     1 11 18  112  118   1     5  7 19   44   36   2

-5 13 16   27   26   3     3  7 17  107  103   1     6  2 18   16   13   4     3 11 18   50   48   2     7  7 19   70   66   2

-3 13 16   63   65   2     5  7 17   27   17   2     8  2 18   11    1  10     5 11 18   72   66   2    -8  8 19    7   23   6

-1 13 16   17   17   6     7  7 17   73   68   2    10  2 18   26   18   4    -6 12 18  262  256   2    -6  8 19   23    6   3

1 13 16   57   58   2     9  7 17   16    2   8   -11  3 18   39   32   3    -4 12 18  129  132   2    -4  8 19   55   24   2

3 13 16   19    7   4   -10  8 17   28    2   4    -9  3 18   39   36   2    -2 12 18  165  161   2    -2  8 19   27   13   2

5 13 16   63   63   2    -8  8 17    9   22   9    -7  3 18   71   74   1     0 12 18  262  257   2     0  8 19   15   17   4

-4 14 16   36   18   3    -6  8 17    9   11   8    -5  3 18   41   39   2     2 12 18  263  268   2     2  8 19   21    9   2

-2 14 16   18    5   4    -4  8 17   36   18   2    -3  3 18  134  137   1     4 12 18   53   49   2     4  8 19   66   36   1

0 14 16   18    3   4    -2  8 17    4    4   4    -1  3 18   50   44   1    -5 13 18   27   13   3     6  8 19   23   20   4

2 14 16   19    6   4     0  8 17   18   29   2     1  3 18  103  102   1    -3 13 18   38   34   3     8  8 19   18    6   7

4 14 16   33   22   3     2  8 17   23   13   2     3  3 18   27   19   2    -1 13 18   22   23   4    -7  9 19   69   67   2

-3 15 16   98   98   2     4  8 17   30   10   2     5  3 18   90   83   2     1 13 18   66   71   2    -5  9 19   88   89   2

-1 15 16   39   31   3     6  8 17   12    8   9     7  3 18   69   62   2     3 13 18   28   22   2    -3  9 19  108  107   1

1 15 16   91   89   2     8  8 17   12   25  12     9  3 18   80   75   2    -2 14 18   23   27   4    -1  9 19   52   64   2

-11  1 17   51   45   2    -9  9 17   48   42   2   -10  4 18  204  201   2     0 14 18   26    4   4     1  9 19   19   11   3

-9  1 17   59   63   2    -7  9 17   58   56   2    -8  4 18  264  264   2     2 14 18   27   25   3     3  9 19   90   90   2

-7  1 17   27    9   2    -5  9 17   64   69   2    -6  4 18  436  429   3   -11  1 19   67   61   2     5  9 19   38   30   2

-5  1 17   80   82   1    -3  9 17   29   24   2    -4  4 18  232  233   1    -9  1 19   70   73   2     7  9 19   15    9   8

-3  1 17   31   16   1    -1  9 17   45   43   1    -2  4 18  263  265   1    -7  1 19   72   55   2    -8 10 19  225  222   2

-1  1 17   86   89   1     1  9 17   84   77   1     0  4 18  236  232   1    -5  1 19   96   98   2    -6 10 19  131  131   1

1  1 17   53   43   1     3  9 17  132  137   1     2  4 18  336  335   2    -3  1 19  105  104   1    -4 10 19  188  186   2

3  1 17  120  126   1     5  9 17   21    4   3     4  4 18   97   86   1    -1  1 19  136  142   1    -2 10 19  163  169   1

5  1 17   17   12   3     7  9 17   64   62   2     6  4 18  112  103   1     1  1 19   29   15   2     0 10 19  311  308   2

7  1 17   96   98   2    -8 10 17  121  114   2     8  4 18  162  162   2     3  1 19   76   78   2     2 10 19   41   34   2

9  1 17   23   16   4    -6 10 17  202  207   2    10  4 18  131  126   2     5  1 19   39   32   2     4 10 19   84   80   2

-12  2 17  187  188   2    -4 10 17  250  245   2   -11  5 18   28    7   3     7  1 19   67   63   2     6 10 19  146  147   2

-10  2 17   72   73   2    -2 10 17  174  178   1    -9  5 18   27   15   3     9  1 19   29   25   3    -7 11 19   31   19   3

-8  2 17  136  136   1     0 10 17  253  247   1    -7  5 18   70   72   2   -10  2 19  209  206   2    -5 11 19   63   61   2

-6  2 17  216  220   1     2 10 17  274  282   2    -5  5 18   47   39   2    -8  2 19  244  243   2    -3 11 19   34   32   2

-4  2 17  299  299   2     4 10 17  341  333   2    -3  5 18   86   83   1    -6  2 19  188  195   1    -1 11 19  128  132   2

-2  2 17  168  171   1     6 10 17  107   98   2    -1  5 18   27    7   2    -4  2 19  175  176   1     1 11 19   36   25   2

0  2 17  253  250   1     8 10 17  205  206   2     1  5 18  107  114   1    -2  2 19  307  312   2     3 11 19   56   54   2

2  2 17  310  324   1    -7 11 17   54   53   2     3  5 18   21    7   2     0  2 19  342  340   2     5 11 19   24   15   3

4  2 17  345  339   2    -5 11 17   80   76   2     5  5 18   74   66   2     2  2 19  185  188   1    -6 12 19    0   11   1

6  2 17  140  143   1    -3 11 17   29   23   3     7  5 18   30   10   2     4  2 19  121  118   1    -4 12 19   13   13   9

8  2 17  187  184   2    -1 11 17  105  109   2     9  5 18   56   63   3     6  2 19  289  297   2    -2 12 19   22   21   3

10  2 17  228  236   2     1 11 17   26   12   2   -10  6 18   17    3   6     8  2 19  204  197   2     0 12 19   15    1   6

-11  3 17   22   15   4     3 11 17   80   78   2    -8  6 18   20    5   4    10  2 19  177  188   2     2 12 19   19    2   4

-9  3 17  144  146   2     5 11 17   22   11   3    -6  6 18   16   15   4   -11  3 19   39   35   3     4 12 19   25    3   4

-7  3 17   23    3   2     7 11 17  105  104   3    -4  6 18   42    5   2    -9  3 19  108  110   2    -3 13 19   20    5   5

-5  3 17  157  158   1    -6 12 17   29   27   3    -2  6 18   18   21   2    -7  3 19   22    9   3    -1 13 19   80   78   2

-3  3 17   37   28   1    -4 12 17   47   23   2     0  6 18   12   21   5    -5  3 19   99  101   1     1 13 19   47   43   2

-1  3 17  106  103   1    -2 12 17   19   25   4     2  6 18   20   15   2    -3  3 19   24   19   2     3 13 19   52   63   2

1  3 17   31   21   1     0 12 17   16    2   5     4  6 18   18   16   3    -1  3 19   89   92   1   -10  0 20   41   35   4

3  3 17  132  140   1     2 12 17   32   35   2     6  6 18   15    9   4     1  3 19   39   31   1    -8  0 20  213  201   3

5  3 17   18    5   3     4 12 17   22    7   3     8  6 18   18   17   6     3  3 19  109  106   1    -6  0 20   84   72   3

7  3 17   72   68   2     6 12 17   12   18  11    -9  7 18   24    8   3     5  3 19   26   12   2    -4  0 20  437  437   4

9  3 17   27   14   3    -5 13 17   94   93   2    -7  7 18  106  110   2     7  3 19   46   43   2    -2  0 20  170  167   2

-10  4 17   33   15   3    -3 13 17   78   63   2    -5  7 18   37   30   2     9  3 19   39   39   3     0  0 20  167  157   2

-8  4 17   15    7   4    -1 13 17   76   77   2    -3  7 18  141  147   1   -10  4 19   30    9   3     2  0 20  168  166   2

-6  4 17   18   19   3     1 13 17   57   54   2    -1  7 18   26    6   2    -8  4 19   20    6   4     4  0 20  432  423   4

-4  4 17   74   14   1     3 13 17   46   50   3     1  7 18   96  105   1    -6  4 19   12    8   8     6  0 20  218  214   4

-2  4 17   18   17   2     5 13 17   63   55   2     3  7 18   90   88   1    -4  4 19   25   10   2     8  0 20   87   69   4

0  4 17   11    1   4    -4 14 17  175  169   2     5  7 18  113  112   1    -2  4 19   22   14   2   -11  1 20   69   68   2

2  4 17   13   20   4    -2 14 17   25   29   4     7  7 18   62   54   2     0  4 19   11    7   5    -9  1 20   39   29   2

4  4 17   34    8   2     0 14 17   65   52   2     9  7 18   93   91   3     2  4 19   17    9   3    -7  1 20  113  112   1

6  4 17   17   10   3     2 14 17  134  136   2    -8  8 18  201  205   2     4  4 19   23    1   2    -5  1 20   25   10   3

8  4 17    8    5   7   -10  0 18   99   85   3    -6  8 18  122  115   1     6  4 19   21    5   3    -3  1 20   66   57   2

10  4 17   19   11   7    -8  0 18  333  326   3    -4  8 18  166  167   1     8  4 19    9    9   9    -1  1 20   34   14   1

-11  5 17   96   90   3    -6  0 18  122  114   2    -2  8 18   33   29   2    -9  5 19  140  137   2     1  1 20  137  140   1

-9  5 17  150  161   2    -4  0 18  148  150   2     0  8 18  400  405   2    -7  5 19   23    2   3     3  1 20   58   51   2

-7  5 17   32   16   2    -2  0 18   48   47   1     2  8 18  121  114   1    -5  5 19   58   63   1     5  1 20  116  116   1

-5  5 17  148  153   1     0  0 18  665  649   5     4  8 18  270  271   2    -3  5 19   19   10   3     7  1 20   26   15   3

-3  5 17   66   55   1     2  0 18  202  202   2     6  8 18   37   26   3    -1  5 19  134  147   1     9  1 20  102  105   2

-1  5 17  133  140   1     4  0 18  281  283   3     8  8 18  298  297   3     1  5 19   54   48   1   -10  2 20   34   10   2

1  5 17   42   29   1     6  0 18   46   29   3    -9  9 18   12   11  12     3  5 19   78   82   1    -8  2 20   17   12   4

3  5 17   75   80   1     8  0 18  374  371   4    -7  9 18   82   86   2     5  5 19   28   15   2    -6  2 20   13    7   7

5  5 17   68   62   1    10  0 18  193  190   3    -5  9 18   34   33   2     7  5 19  115  125   2    -4  2 20   21    5   3

7  5 17   94   93   2   -11  1 18  141  144   2    -3  9 18  132  140   1     9  5 19   45   36   5    -2  2 20   16    6   3

Table   1.     Observed and calculated structure factors for delindeite                                               Page  9

h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s

0  2 20   10    2   6    -9  1 21  135  134   2    -1 11 21   48   44   2     3  9 22   58   59   2     0  0 24   37   15   4

2  2 20   17    9   3    -7  1 21   69   63   2     1 11 21   50   44   2     5  9 22   80   86   2     2  0 24  163  161   3

4  2 20   22    6   3    -5  1 21  132  134   1     3 11 21   58   57   2    -4 10 22    0    6   1     4  0 24  206  210   5

6  2 20   14   11   5    -3  1 21   45   40   2    -2 12 21   22    9   3    -2 10 22   28   34   3     6  0 24   56   44   4

8  2 20   11   16  10    -1  1 21  162  168   1     0 12 21   27   35   4     0 10 22   24    1   3    -7  1 24   83   85   2

-9  3 20  100   98   2     1  1 21   78   76   1     2 12 21   15    5   5     2 10 22   26   25   3    -5  1 24  111  104   2

-7  3 20  113  110   2     3  1 21   79   86   2   -10  0 22  105   94   3     4 10 22   26   13   3    -3  1 24  100   90   3

-5  3 20   35   29   2     5  1 21   91   87   2    -8  0 22  165  154   2    -3 11 22   38   31   2    -1  1 24  129  127   1

-3  3 20  122  128   1     7  1 21   99   98   2    -6  0 22  161  168   3    -1 11 22  112  108   2     1  1 24   74   72   2

-1  3 20   77   78   1     9  1 21   99   97   2    -4  0 22  176  167   4     1 11 22   33   21   3     3  1 24   82   76   2

1  3 20   90   83   1   -10  2 21  193  202   2    -2  0 22  179  178   2    -9  1 23   98   95   3     5  1 24   39   28   2

3  3 20   75   67   2    -8  2 21   99   82   2     0  0 22  204  203   3    -7  1 23   37   42   3     7  1 24   98   99   3

5  3 20  107  113   2    -6  2 21  334  336   2     2  0 22  281  283   3    -5  1 23   89   92   2    -8  2 24   14   10  13

7  3 20   38   32   2    -4  2 21  108   94   2     4  0 22   81   73   3    -3  1 23   61   62   2    -6  2 24   16   17   8

9  3 20   37   30   3    -2  2 21  275  278   2     6  0 22  127  135   2    -1  1 23   78   75   2    -4  2 24   16    0   7

-10  4 20  154  155   3     0  2 21   32   27   2     8  0 22  144  143   5     1  1 23   79   77   2    -2  2 24   17   12   5

-8  4 20   95   75   2     2  2 21  379  390   3    -9  1 22   71   68   2     3  1 23   76   81   2     0  2 24   20   22   3

-6  4 20   21   12   3     4  2 21   33   10   2    -7  1 22   74   66   2     5  1 23  100  102   2     2  2 24   13    1   9

-4  4 20  112  101   1     6  2 21  282  287   2    -5  1 22  104   94   2     7  1 23   73   71   2     4  2 24   21    4   4

-2  4 20  142  140   1     8  2 21   34   44   3    -3  1 22   98   98   2    -8  2 23   43   16   3     6  2 24   12    4  11

0  4 20  122  117   1    -9  3 21   34   30   3    -1  1 22  132  133   1    -6  2 23  202  203   2    -7  3 24   59   48   2

2  4 20   94   92   1    -7  3 21   51   41   2     1  1 22   90   93   2    -4  2 23   89   97   2    -5  3 24  101   90   2

4  4 20  153  148   2    -5  3 21  120  124   2     3  1 22   55   45   2    -2  2 23  359  354   2    -3  3 24   46   38   2

6  4 20  106   99   2    -3  3 21   70   62   1     5  1 22   78   79   2     0  2 23   23   14   3    -1  3 24   86   81   2

8  4 20  134  126   2    -1  3 21   62   57   1     7  1 22   76   72   2     2  2 23  239  231   2     1  3 24   58   55   2

-9  5 20   84   80   3     1  3 21   64   55   2    -8  2 22   19   19   5     4  2 23   59   73   2     3  3 24  108  105   2

-7  5 20  123  127   1     3  3 21  106  105   2    -6  2 22   16    8   6     6  2 23  276  263   2     5  3 24   54   54   2

-5  5 20   30   25   2     5  3 21   85   85   2    -4  2 22   17    7   5    -9  3 23   53   57   2    -8  4 24  245  232   2

-3  5 20  126  130   1     7  3 21   62   59   2    -2  2 22   17   15   5    -7  3 23   71   62   2    -6  4 24   66   50   2

-1  5 20   70   68   1   -10  4 21   23    1   5     0  2 22    0    6   1    -5  3 23   54   52   2    -4  4 24  348  345   3

1  5 20  111  114   1    -8  4 21   11   13  10     2  2 22   28    5   3    -3  3 23   92   84   2    -2  4 24   71   64   2

3  5 20   23   18   3    -6  4 21   11    4  11     4  2 22   19    3   4    -1  3 23   85   87   2     0  4 24  307  302   2

5  5 20  119  126   2    -4  4 21   35    8   2     6  2 22   13   14   7     1  3 23   69   67   2     2  4 24   21    8   3

7  5 20   57   46   4    -2  4 21   12    1   5     8  2 22   12   13  12     3  3 23   46   41   2     4  4 24  372  384   3

-8  6 20   18   13   5     0  4 21   15   20   3    -9  3 22   42   40   3     5  3 23   66   57   2     6  4 24  155  150   2

-6  6 20   17   25   4     2  4 21   11    2  10    -7  3 22   86   77   2     7  3 23   64   69   3    -7  5 24   58   59   2

-4  6 20   35   10   2     4  4 21   20    1   4    -5  3 22  127  125   2    -8  4 23    4   16   3    -5  5 24   67   59   2

-2  6 20   17   17   4     6  4 21   19    9   4    -3  3 22   89   84   2    -6  4 23   16    1   6    -3  5 24   73   75   2

0  6 20    0   17   1     8  4 21    6   24   6    -1  3 22   64   56   2    -4  4 23   35    7   2    -1  5 24   92   89   2

2  6 20   19   13   3    -9  5 21   29   37   4     1  3 22   66   69   2    -2  4 23    8    2   7     1  5 24   69   68   2

4  6 20   41   16   2    -7  5 21   41   39   2     3  3 22  126  127   2     0  4 23   13   22   6     3  5 24  102  108   2

6  6 20   17    6   6    -5  5 21  104  109   1     5  3 22   41   30   2     2  4 23   11    0  10     5  5 24   79   77   2

8  6 20   22    1   6    -3  5 21   47   45   2     7  3 22   64   55   2     4  4 23   56   22   2    -6  6 24    7    2   7

-9  7 20   52   47   2    -1  5 21   87   92   1    -8  4 22  176  172   2     6  4 23   22    8   3    -4  6 24   25    6   4

-7  7 20   89   89   2     1  5 21   79   77   1    -6  4 22   68   62   2    -7  5 23  137  140   2    -2  6 24   14    9   5

-5  7 20   76   77   2     3  5 21  137  144   2    -4  4 22  103   97   2    -5  5 23   88   91   2     0  6 24    8   18   8

-3  7 20   68   61   2     5  5 21   73   72   2    -2  4 22   94   80   1    -3  5 23  112  118   1     2  6 24   18   20   4

-1  7 20   74   71   1     7  5 21   80   75   2     0  4 22  323  318   2    -1  5 23   84   87   2     4  6 24   22    7   4

1  7 20   94   96   1    -8  6 21   35   16   3     2  4 22  114  117   2     1  5 23  121  131   1    -5  7 24   90   86   2

3  7 20   91   87   1    -6  6 21  387  387   2     4  4 22  185  184   2     3  5 23   85   85   2    -3  7 24   34   31   2

5  7 20   81   76   2    -4  6 21  225  221   2     6  4 22   85   74   2     5  5 23   96  104   2    -1  7 24  123  117   1

7  7 20   55   47   3    -2  6 21  281  294   2     8  4 22  347  346   3     7  5 23   41   39   2     1  7 24   43   42   2

-8  8 20  157  152   2     0  6 21   68   55   2    -9  5 22   45   33   3    -8  6 23   95   75   3     3  7 24   69   63   2

-6  8 20   29   25   3     2  6 21  350  364   2    -7  5 22  146  149   2    -6  6 23  135  139   2     5  7 24   22    9   5

-4  8 20  398  394   2     4  6 21  178  168   2    -5  5 22   55   45   2    -4  6 23   13   22   7    -4  8 24  163  163   2

-2  8 20  151  147   1     6  6 21  150  155   2    -3  5 22  133  140   1    -2  6 23  189  187   1    -2  8 24   26   26   2

0  8 20  193  188   1    -7  7 21   58   53   2    -1  5 22   68   65   1     0  6 23   30    2   2     0  8 24   71   63   2

2  8 20   96   94   1    -5  7 21   77   74   2     1  5 22  118  125   1     2  6 23  157  151   2     2  8 24  153  148   2

4  8 20  364  367   2    -3  7 21   50   39   2     3  5 22   79   77   2     4  6 23  119  135   2     4  8 24  171  178   2

6  8 20  225  216   2    -1  7 21  108  104   1     5  5 22   75   76   2     6  6 23  197  182   2    -3  9 24   95   96   2

-7  9 20   77   85   2     1  7 21   70   63   2     7  5 22   88   87   2    -7  7 23   56   45   2    -1  9 24   88   92   2

-5  9 20   30   29   2     3  7 21   48   46   2    -8  6 22   19   21   7    -5  7 23   53   54   2     1  9 24   93   98   2

-3  9 20   70   73   2     5  7 21   47   38   2    -6  6 22   18    9   5    -3  7 23   41   36   2     3  9 24   75   70   2

-1  9 20   55   58   1     7  7 21   60   47   3    -4  6 22   32   11   2    -1  7 23   61   55   2    -2 10 24   19   26   5

1  9 20  107  111   1    -8  8 21   12    5  12    -2  6 22   18    2   3     1  7 23   50   40   2     0 10 24   27   10   3

3  9 20   44   42   2    -6  8 21   21   19   4     0  6 22   16    5   4     3  7 23   40   41   2    -7  1 25   83   86   2

5  9 20  121  129   2    -4  8 21   67   31   2     2  6 22   19   10   3     5  7 23   58   54   2    -5  1 25   42   34   3

-6 10 20   18    2   5    -2  8 21   18   11   3     4  6 22   16    2   5    -6  8 23   17    6  11    -3  1 25   93   95   2

-4 10 20   21    1   4     0  8 21   12    9   6     6  6 22   14   10   7    -4  8 23   22   19   3    -1  1 25   33   16   2

-2 10 20   21    7   3     2  8 21   17   23   3    -7  7 22   50   37   2    -2  8 23    6   15   5     1  1 25  130  135   2

0 10 20   18    3   3     4  8 21   18   28   5    -5  7 22   98   99   2     0  8 23    8   10   8     3  1 25   79   70   2

2 10 20   19   19   4     6  8 21    0   15   1    -3  7 22   48   39   2     2  8 23   19    1   3     5  1 25   74   78   2

4 10 20    8    8   8    -7  9 21   62   56   2    -1  7 22  118  118   2     4  8 23   33    2   3    -6  2 25  242  223   2

6 10 20   24   24   4    -5  9 21  147  152   2     1  7 22   37   29   2    -5  9 23   70   70   2    -4  2 25   31    3   3

-5 11 20   37   46   3    -3  9 21   61   57   2     3  7 22   62   60   2    -3  9 23   68   79   2    -2  2 25  178  156   2

-3 11 20   47   42   2    -1  9 21  147  159   2     5  7 22   34   25   3    -1  9 23   93   85   2     0  2 25  112  107   2

-1 11 20  134  134   2     1  9 21   68   70   2    -6  8 22  138  136   2     1  9 23   82   90   2     2  2 25  236  215   2

1 11 20   64   59   2     3  9 21   88   94   2    -4  8 22  118  114   1     3  9 23   55   59   2     4  2 25   23    6   5

3 11 20   74   72   2     5  9 21  105  110   2    -2  8 22  142  138   1    -4 10 23   81   80   2     6  2 25  140  108   2

5 11 20   69   63   2    -6 10 21  170  176   2     0  8 22  218  215   2    -2 10 23  325  328   2    -7  3 25   92   80   2

-4 12 20   96   95   2    -4 10 21   58   46   2     2  8 22  205  202   1     0 10 23   56   25   2    -5  3 25   59   58   2

-2 12 20  111  104   2    -2 10 21  120  126   2     4  8 22   29   16   3     2 10 23  226  227   2    -3  3 25  106   97   2

0 12 20   89   76   2     0 10 21   95   86   2     6  8 22   72   64   3    -1 11 23   33   25   2    -1  3 25   86   78   2

2 12 20   49   46   2     2 10 21  267  277   2    -5  9 22   91   84   2    -8  0 24   90   81   3     1  3 25   91   86   2

-3 13 20   84   83   2     4 10 21   35   34   3    -3  9 22   96  105   2    -6  0 24   30   24   5     3  3 25   35   32   3

-1 13 20   22   12   5    -5 11 21   87   91   2    -1  9 22   70   58   2    -4  0 24  240  247   3     5  3 25   85   83   2

1 13 20   75   83   2    -3 11 21   43   32   2     1  9 22   98  108   1    -2  0 24   97   98   3    -6  4 25   13    6  12

Table   1.     Observed and calculated structure factors for delindeite                                               Page 10

h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s     h  k  l   Fo   Fc   s

-4  4 25   65   15   2    -2  8 25   22   18   3     4  2 26   32   16   3     1  7 26   27    3   4    -1  5 27   46   24   2

-2  4 25    7    8   7     0  8 25   26   25   3    -5  3 26  119  119   2    -2  8 26  196  196   2     1  5 27  121  116   2

0  4 25   22    5   3     2  8 25   15   16   7    -3  3 26   20    7   5     0  8 26  276  283   2    -2  6 27  235  212   2

2  4 25   18   13   5    -1  9 25   48   20   2    -1  3 26  106  107   3    -5  1 27   49   39   3     0  6 27   32   24   4

4  4 25   30   10   3     1  9 25  136  146   2     1  3 26   34   32   3    -3  1 27  165  161   2    -4  0 28  283  281   4

-5  5 25  117  105   2    -6  0 26  108   98   3     3  3 26   79   82   2    -1  1 27   41   30   5    -2  0 28   51    7   5

-3  5 25  115  119   2    -4  0 26   37   48   5    -6  4 26  111   92   2     1  1 27  120  117   2     0  0 28  252  239   3

-1  5 25   61   47   2    -2  0 26  218  219   3    -4  4 26  153  168   2     3  1 27   34   19   3     2  0 28   67   28   4

1  5 25  103  109   2     0  0 26  338  343   5    -2  4 26   22    7   4    -4  2 27  144  133   2    -3  1 28   38   30   3

3  5 25   72   63   2     2  0 26  137  154   3     0  4 26  122  136   2    -2  2 27  206  182   2    -1  1 28   93   88   3

5  5 25  113  117   2     4  0 26  191  199   3     2  4 26  137  119   2     0  2 27  106   91   3     1  1 28   32    9   3

-6  6 25  195  179   2    -7  1 26   61   57   3     4  4 26   32   28   3     2  2 27  123  101   2    -4  2 28   30   19   4

-4  6 25   94   99   2    -5  1 26   86   75   2    -5  5 26  145  144   2     4  2 27  161  147   2    -2  2 28   19    6   7

-2  6 25  167  152   2    -3  1 26   84   84   2    -3  5 26   56   46   2    -5  3 27   32   13   3     0  2 28   16   26   7

0  6 25   96   94   2    -1  1 26   87   86   2    -1  5 26   80   80   2    -3  3 27   86   82   2     2  2 28   16   28   7

2  6 25  264  245   2     1  1 26   33   17   3     1  5 26   65   59   2    -1  3 27   50   47   2    -3  3 28   22    2   7

4  6 25   59   55   2     3  1 26  123  124   2     3  5 26  120  114   2     1  3 27  104  103   2    -1  3 28  133  142   3

-5  7 25   40   43   2     5  1 26   52   47   2    -4  6 26   17   10   7     3  3 27   25    2   4     1  3 28   36   17   3

-3  7 25   68   54   2    -6  2 26   22    6   5    -2  6 26   23   29   4    -4  4 27   19   11   7    -2  4 28   26   44   5

-1  7 25   30   22   2    -4  2 26   13    1  13     0  6 26   11    0  11    -2  4 27    7    2   6     0  4 28   29   12   4

1  7 25   93   86   2    -2  2 26   27   15   4     2  6 26   22   22   4     0  4 27   10   13  10

3  7 25   61   67   2     0  2 26   17    6   5    -3  7 26   37   38   3     2  4 27   19   11   5

-4  8 25   35    2   4     2  2 26   20   10   4    -1  7 26   78   83   2    -3  5 27  109  110   2

E