| TABLE 3. FINAL FRACTIONAL ATOMIC COORDINATES AND EQUIVALENT DISPLACEMENT PARAMETERS (Å2) FOR FILLOWITES |
| --- |
|  | Buranga, Rwanda (A) | Kabira, Uganda (B) |
| Site | x | y | z | Ueq | x | y | z | Ueq |
| M(1) | 0 | 0 | 0 | 0.0084(4) | 0 | 0 | 0 | 0.0088(2) |
| M(2) | 0 | 0 | 0.5 | 0.0095(3) | 0 | 0 | 0.5 | 0.0070(3) |
| M(3) | 0 | 0 | 0.10168(2) | 0.0115(3) | 0 | 0 | 0.10096(2) | 0.0093(2) |
| M(4) | 0 | 0 | 0.32550(5) | 0.0172(9) | 0 | 0 | 0.32490(2) | 0.0079(2) |
| M(5) | 0 | 0 | 0.39924(2) | 0.0113(2) | 0 | 0 | 0.39807(2) | 0.0090(2) |
| M(6) | 0.41465(4) | 0.24020(4) | 0.04200(1) | 0.0151(1) | 0.42985(3) | 0.25027(3) | 0.05165(1) | 0.01157(9) |
| M(7) | 0.11118(4) | 0.55296(4) | 0.03256(1) | 0.0143(1) | 0.11054(3) | 0.57106(3) | 0.03780(1) | 0.01252(9) |
| M(8) | 0.01295(4) | 0.34374(4) | 0.08470(1) | 0.0112(1) | 0.00200(3) | 0.32289(3) | 0.081888(9) | 0.00878(8) |
| M(9) | 0.26643(4) | 0.33550(4) | 0.08093(1) | 0.0119(1) | 0.26352(3) | 0.33038(3) | 0.085750(9) | 0.00964(8) |
| M(10) | 0.58340(4) | 0.09693(4) | 0.11487(1) | 0.0138(1) | 0.57294(3) | 0.08131(3) | 0.12424(1) | 0.01346(9) |
| M(11) | 0.22224(4) | 0.12631(4) | 0.12889(1) | 0.0147(1) | 0.22209(3) | 0.10832(3) | 0.13404(1) | 0.01282(9) |
| M(12) | 0.2396(1) | 0.2546(2) | -0.00159(3) | 0.0277(6) | 0.259(1) | 0.287(1) | 0.0004(3) | 0.035(3) |
| M(13) | 0 | 0 | 0.17518(2) | 0.0098(3) | 0 | 0 | 0.17468(5) | 0.0154(6) |
| M(21) | 0 | 0 | 0.25153(6) | 0.025(1) | 0 | 0 | 0.24857(5) | 0.0247(7) |
| M(31) | 0.0394(4) | 0.3978(3) | 0.1675(1) | 0.0166(5) | 0.0782(1) | 0.4259(1) | 0.16505(3) | 0.0247(3) |
| P(1) | 0.21532(7) | 0.42412(7) | 0.03298(2) | 0.0107(2) | 0.19101(5) | 0.43417(5) | 0.02778(2) | 0.0064(1) |
| P(2) | 0.54439(7) | 0.11514(7) | 0.04296(2) | 0.0109(2) | 0.53329(5) | 0.11570(5) | 0.03867(2) | 0.0081(1) |
| P(3) | 0.57649(6) | 0.10077(6) | 0.19429(2) | 0.0090(2) | 0.54189(5) | 0.09072(5) | 0.19932(2) | 0.0080(1) |
| P(4) | 0.21817(7) | 0.13356(7) | 0.20529(2) | 0.0106(2) | 0.21814(5) | 0.12202(5) | 0.20966(2) | 0.0085(1) |
| P(5) | 0.21508(7) | 0.46675(7) | 0.22111(2) | 0.0113(2) | 0.22548(5) | 0.46065(5) | 0.22232(2) | 0.0074(1) |
| P(6) | 0.46066(7) | 0.22579(6) | 0.27764(2) | 0.0097(2) | 0.46715(5) | 0.21585(5) | 0.27879(2) | 0.0090(1) |
| O(1) | 0.1569(2) | 0.3639(2) | 0.00472(5) | 0.0158(5) | 0.1627(1) | 0.3812(1) | -0.00371(4) | 0.0113(3) |
| O(2) | 0.2405(2) | 0.5357(2) | 0.03130(5) | 0.0139(5) | 0.2537(2) | 0.5514(1) | 0.02535(5) | 0.0144(4) |
| O(3) | 0.3156(2) | 0.4222(2) | 0.03512(5) | 0.0143(5) | 0.2562(2) | 0.3986(2) | 0.04488(5) | 0.0151(4) |
| O(4) | 0.1566(2) | 0.3718(2) | 0.06267(5) | 0.0146(5) | 0.0926(1) | 0.4111(1) | 0.04425(5) | 0.0141(4) |
| O(5) | 0.5309(2) | 0.2075(2) | 0.04028(6) | 0.0187(5) | 0.4600(2) | 0.1290(1) | 0.05975(5) | 0.0137(4) |
| O(6) | 0.4445(2) | 0.0162(2) | 0.05070(5) | 0.0153(5) | 0.5571(2) | 0.0353(1) | 0.05090(5) | 0.0148(4) |
| O(7) | 0.6254(2) | 0.1364(2) | 0.06797(5) | 0.0167(5) | 0.6370(1) | 0.2159(1) | 0.03861(5) | 0.0139(4) |
| O(8) | 0.5881(2) | 0.0986(2) | 0.01340(5) | 0.0208(6) | 0.4871(2) | 0.0906(2) | 0.00618(5) | 0.0163(4) |
| O(9) | 0.5514(2) | 0.0475(2) | 0.16282(5) | 0.0141(5) | 0.5399(2) | 0.0307(1) | 0.17078(5) | 0.0132(4) |
| O(10) | 0.6308(2) | 0.2174(2) | 0.19196(5) | 0.0174(5) | 0.6281(1) | 0.2025(1) | 0.19769(5) | 0.0115(3) |
| O(11) | 0.4757(2) | 0.0648(2) | 0.21131(5) | 0.0170(5) | 0.4390(1) | 0.0886(1) | 0.20174(5) | 0.0118(3) |
| O(12) | 0.6512(2) | 0.0768(2) | 0.21042(5) | 0.0162(5) | 0.5493(1) | 0.0383(1) | 0.22901(5) | 0.0130(4) |
| O(13) | 0.2423(2) | 0.1796(2) | 0.17270(5) | 0.0189(5) | 0.2347(2) | 0.0790(2) | 0.17991(5) | 0.0213(5) |
| O(14) | 0.1178(2) | 0.0304(2) | 0.20530(6) | 0.0155(5) | 0.1252(2) | 0.1352(2) | 0.20702(5) | 0.0168(4) |
| O(15) | 0.8740(2) | 0.3350(2) | 0.10703(5) | 0.0157(5) | 0.8884(1) | 0.2384(1) | 0.11589(5) | 0.0122(4) |
| O(16) | 0.2986(2) | 0.1100(2) | 0.21733(5) | 0.0163(5) | 0.1974(2) | 0.0408(2) | 0.23467(5) | 0.0152(4) |
| O(17) | 0.2150(2) | 0.5274(2) | 0.19342(6) | 0.0252(6) | 0.2718(2) | 0.5272(2) | 0.19451(5) | 0.0183(4) |
| O(18) | 0.1009(2) | 0.3799(2) | 0.22551(6) | 0.0163(5) | 0.1071(1) | 0.4015(1) | 0.21968(5) | 0.0118(4) |
| O(19) | 0.2780(2) | 0.4157(2) | 0.21567(5) | 0.0172(5) | 0.2529(2) | 0.3753(1) | 0.22294(5) | 0.0124(4) |
| O(20) | 0.2453(2) | 0.5245(2) | 0.25161(6) | 0.0190(5) | 0.2538(1) | 0.5203(1) | 0.25296(5) | 0.0119(3) |
| O(21) | 0.5197(2) | 0.2537(2) | 0.24695(5) | 0.0154(5) | 0.5243(2) | 0.2455(2) | 0.24804(5) | 0.0185(4) |
| O(22) | 0.4017(2) | 0.1075(2) | 0.28030(5) | 0.0139(5) | 0.3805(2) | 0.1012(2) | 0.27464(5) | 0.0144(4) |
| O(23) | 0.3754(2) | 0.2532(2) | 0.27715(5) | 0.0145(5) | 0.4154(2) | 0.2786(2) | 0.28416(5) | 0.0163(4) |
| O(24) | 0.5276(2) | 0.2723(2) | 0.30528(5) | 0.0191(5) | 0.5284(2) | 0.2172(2) | 0.30643(6) | 0.0246(5) |