| TABLE 4. SELECTED BOND DISTANCES (Å) FOR JOHNSOMERVILLEITES FROM LOCH QUOICH (A) AND MALPENSATA (B), AND FOR CHLADNIITE FROM SAPUCAIA (C) |
| --- |
|  | A | B | C |  | A | B | C |
| M(1)-O(24) x 6 | 2.131(2) | 2.231(2) | 2.127(5) | M(10)-O(18) | 2.032(2) | 2.209(1) | 2.077(5) |
|  |  |  |  | M(10)-O(14) | 2.107(2) | 2.041(1) | 2.132(5) |
| M(2)-O(17) x 6 | 2.263(2) | 2.131(1) | 2.170(6) | M(10)-O(7) | 2.107(2) | - | - |
|  |  |  |  | M(10)-O(15) | 2.128(2) | - | - |
| M(3)-O(21) x 3 | 1.995(2) | 1.975(1) | 1.993(5) | M(10)-O(9) | 2.157(2) | 2.111(1) | 2.122(5) |
| M(3)-O(10) x 3 | 2.219(2) | 2.221(1) | 2.225(5) | M(10)-O(16) | 2.560(2) | 2.138(1) | 2.145(6) |
| Mean | 2.107 | 2.098 | 2.109 | M(10)-O(19-6) | - | 2.311(1) | 2.118(6) |
|  |  |  |  | Mean | 2.182 | 2.162 | 2.119 |
| M(4)-O(5-7-5) x 3 | 2.445(4) | 2.041(1) | 2.447(5) |  |  |  |  |
| M(4)-O(2) x 3 | 2.509(4) | 2.103(1) | 2.443(5) | M(11)-O(13) | 2.015(2) | 2.042(2) | 2.013(6) |
| Mean | 2.477 | 2.072 | 2.445 | M(11)-O(16-15-15) | 1.995(2) | 2.069(1) | 2.017(6) |
|  |  |  |  | M(11)-O(21) | 2.077(2) | - | 2.113(5) |
| M(5)-O(20) x 3 | 1.970(2) | 1.999(1) | 1.963(5) | M(11)-O(12) | 2.297(2) | - | 2.315(5) |
| M(5)-O(2) x 3 | 2.200(2) | 2.229(2) | 2.214(5) | M(11)-O(10) | 2.387(2) | 2.071(1) | - |
| Mean | 2.085 | 2.114 | 2.089 | M(11)-O(11) | 2.415(2) | 2.010(1) | 2.382(6) |
|  |  |  |  | M(11)-O(10) | 2.795(2) | - | - |
| M(6)-O(5) | 2.005(2) | 2.136(1) | 2.022(6) | Mean | 2.283 | 2.048 | 2.168 |
| M(6)-O(4-16-6) | 2.078(2) | 2.095(1) | 2.127(6) |  |  |  |  |
| M(6)-O(7-7-1) | 2.130(2) | 2.121(1) | 2.132(6) | M(12)-O(4) | 2.328(3) | 2.782(1) | - |
| M(6)-O(22) | 2.177(2) | 2.063(1) | 2.203(5) | M(12)-O(24) | 2.462(3) | 2.671(3) | 2.516(7) |
| M(6)-O(23) | 2.322(2) | - | 2.295(6) | M(12)-O(22) | 2.471(2) | 2.736(2) | 2.461(6) |
| M(6)-O(8-1) | 2.549(2) | 2.143(1) | - | M(12)-O(23) | 2.492(2) | 2.355(1) | 2.472(6) |
| Mean | 2.210 | 2.112 | 2.156 | M(12)-O(4-1-1) | 2.510(3) | 2.479(1) | 2.319(7) |
|  |  |  |  | M(12)-O(3) | 2.724(3) | 2.548(1) | 2.730(6) |
|  |  |  |  | M(12)-O(24-1-1) | 2.759(3) | 2.539(1) | 2.555(7) |
| M(7)-O(3) | 1.989(2) | 2.399(1) | 2.009(6) | M(12)-O(8-24) | - | 2.603(2) | 2.818(7) |
| M(7)-O(6) | 2.061(2) | 2.021(1) | - | Mean | 2.535 | 2.589 | 2.553 |
| M(7)-O(8) | 2.017(3) | 2.021(1) | 2.030(7) |  |  |  |  |
| M(7)-O(2) | 2.040(2) | 2.376(1) | 2.090(5) | M(13)-O(14) x 3 | 2.040(2) | 2.445(2) | 2.050(5) |
| M(7)-O(20) | 2.482(2) | 2.092(1) | 2.401(5) | M(13)-O(10) x 3 | 2.101(2) | 2.472(2) | 2.125(5) |
| M(7)-O(8-4-4) | 2.887(2) | 2.297(1) | 2.062(5) | Mean | 2.071 | 2.459 | 2.088 |
| Mean | 2.246 | 2.201 | 2.118 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M(21)-O(14) x 3 | 2.658(2) | 2.588(2) | 2.558(6) |
| M(8)-O(6-4-4) | 2.083(2) | 2.097(1) | 2.118(5) | M(21)-O(5-16-5) x 3 | 2.572(2) | 2.765(2) | 2.618(7) |
| M(8)-O(12) | 2.089(2) | 2.178(1) | 2.093(5) | M(21)-O(7-7-6) x 3 | 2.704(2) | 2.625(2) | 2.833(6) |
| M(8)-O(19) | 2.137(2) | 2.156(1) | 2.147(5) | Mean | 2.645 | 2.659 | 2.670 |
| M(8)-O(23) | 2.144(2) | 2.156(1) | 2.160(5) |  |  |  |  |
| M(8)-O(1-5-7) | 2.169(2) | 2.247(1) | 2.173(5) | M(31)-O(19) | 2.346(2) | 2.491(2) | 2.360(6) |
| M(8)-O(15-15-16) | 2.241(2) | 2.106(1) | 2.266(5) | M(31)-O(9) | 2.474(2) | 2.323(2) | 2.492(6) |
| Mean | 2.144 | 2.157 | 2.160 | M(31)-O(11) | 2.536(2) | 2.711(2) | 2.562(6) |
|  |  |  |  | M(31)-O(9) | 2.525(9) | 2.527(2) | 2.545(6) |
| M(9)-O(22) | 2.026(2) | 2.053(1) | 2.065(5) | M(31)-O(13-17-13) | 2.614(2) | 2.492(2) | 2.627(6) |
| M(9)-O(18) | 2.029(2) | 2.045(1) | 2.061(5) | M(31)-O(17) | 2.558(2) | 2.838(2) | 2.779(6) |
| M(9)-O(11) | 2.060(2) | 2.270(1) | 2.056(5) | M(31)-O(18) | 2.760(2) | 2.462(2) | 2.729(6) |
| M(9)-O(1-12-7) | 2.111(2) | 2.136(1) | 2.157(6) | M(31)-O(12) | 2.791(2) | - | 2.789(6) |
| M(9)-O(3) | 2.261(2) | 2.069(1) | 2.286(6) | Mean | 2.576 | 2.549 | 2.610 |
| Mean | 2.097 | 2.115 | 2.125 |  |  |  |  |