List of appendix tables

Table 1. Sulfur isotope data from sulfide deposits of Samapleu and Korouba

| Sample | Site | Mineral | Amount | Ampl 66 | Area all | 34S measured | 34S V-CDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ug | mV |  |  | per mil-VCDT |
| SM25b-50.7-Cp | E1 | Cp | 229 | 2160 | 66.416 | –3.753 | 1.69 |
| SM25c-100.4-Cp | E1 | Cp | 279 | 2449 | 81.772 | –3.491 | 1.95 |
| SM25d-135.15-Cp | E1 | Cp | 210 | 1950 | 60.225 | –3.623 | 1.81 |
| SM24-168.8-Po | E1 | Po | 214 | 2053 | 59.613 | –4.021 | 1.70 |
| SM24b-192.5-Po | E1 | Po | 340 | 3048 | 86.738 | –4.138 | 1.57 |
| SM24b-92-Po | E1 | Po | 296 | 2985 | 84.939 | –4.078 | 1.63 |
| SM24e-SI,IS-Po | E1 | Po | 211 | 2205 | 63.21 | –4.085 | 1.46 |
| SM25a-126-Po | E1 | Po | 250 | 2129 | 73.555 | –3.48 | 2.08 |
| SM25b-48.8-Po | E1 | Po | 212 | 2250 | 65.181 | –3.687 | 1.86 |
| SM24-168.8-Cp | SM | Cp | 212 | 2137 | 60.423 | –4.173 | 1.49 |
| SM44b-77-Cp | SM | Cp | 313 | 3002 | 86.695 | –5.5 | 0.14 |
| SM44b-85.5-Cp | SM | Cp | 258 | 2306 | 67.705 | –5.505 | 0.12 |
| SM44b-87.7-Cp | SM | Cp | 274 | 2639 | 76.861 | –5.505 | 0.13 |
| SM44b-90.2-Cp | SM | Cp | 333 | 3154 | 90.683 | –5.704 | -0.09 |
| SM44i-33.3-Cp | SM | Cp | 265 | 2268 | 78.358 | –5.555 | -0.11 |
| SM44j-38.5-Cp | SM | Cp | 223 | 1887 | 58.772 | –5.342 | 0.10 |
| SM44j-38.8-Cp | SM | Cp | 316 | 2061 | 79.271 | –5.455 | -0.01 |
| SM44j-40.5-Cp | SM | Cp | 296 | 2426 | 78.47 | –6.112 | -0.66 |
| SM44j-41.7Cp | SM | Cp | 281 | 1528 | 57.536 | –7.606 | -2.15 |
| SM44k-73.9-Cp | SM | Cp | 255 | 1782 | 58.286 | –7.687 | -2.23 |
| SM44k-83.3Cp | SM | Cp | 208 | 1647 | 53.713 | –6.544 | -1.09 |
| SM25a-126.5-Pn | SM | Pn | 335 | 3979 | 121.965 | –3.909 | 1.85 |
| SM44b-77-Pn | SM | Pn | 287 | 2622 | 75.528 | –5.415 | 0.16 |
| SM44b-87.7-Pn | SM | Pn | 279 | 2935 | 84.346 | –5.754 | -0.19 |
| SM44b-90.2-Pn | SM | Pn | 277 | 2958 | 85.184 | –5.522 | 0.04 |
| SM44h-29-Pn | SM | Pn | 213 | 1741 | 53.814 | –5.992 | -0.29 |
| SM44i-28.7-Pn | SM | Pn | 279 | 2410 | 73.115 | –5.938 | -0.25 |
| SM44i-30.1-Pn | SM | Pn | 234 | 1485 | 47.465 | –8.181 | -2.72 |
| SM44j-36.3-Pn | SM | Pn | 309 | 1909 | 63.622 | –8.375 | -2.91 |
| SM44j-36.8-Pn | SM | Pn | 206 | 1212 | 39.709 | –8.731 | -3.27 |
| SM44j-37-Pn | SM | Pn | 318 | 2736 | 82.973 | –5.87 | -0.18 |
| SM44k-73.9-Pn | SM | Pn | 225 | 1213 | 41.518 | –8.753 | -3.29 |
| SM44k-83.3-Pn | SM | Pn | 228 | 1986 | 60.223 | –5.735 | -0.05 |
| SM44b-77-Po | SM | Po | 238 | 2138 | 68.628 | –5.536 | 0.15 |
| SM44b-85.5-Po | SM | Po | 286 | 2951 | 84.874 | –5.629 | 0.04 |
| SM44b-87.7-Po | SM | Po | 299 | 2952 | 86.666 | –5.644 | 0.03 |
| SM44b-90.2-Po | SM | Po | 257 | 1662 | 46.944 | –5.497 | 0.16 |
| SM44i-28.7-Po | SM | Po | 242 | 2553 | 74.443 | –5.491 | -0.01 |
| SM44i-30.1-Po | SM | Po | 291 | 3176 | 96.875 | –5.65 | -0.20 |
| SM44j-36.3-Po | SM | Po | 293 | 2939 | 94.025 | –4.56 | 0.88 |
| SM44j-36.8-Po | SM | Po | 213 | 2272 | 69.076 | –5.228 | 0.22 |
| SM44k-73.9-Po | SM | Po | 271 | 2928 | 90.767 | –5.481 | -0.03 |
| SM44k-83.3-Po | SM | Po | 275 | 2668 | 93.21 | –5.145 | 0.30 |
| SM44k-83.3-Po | SM | Po | 315 | 3350 | 106.541 | –5.116 | 0.33 |
| SM13-91.8-Cp | Korouba | Cp | 290 | 2322 | 70.112 | –2.737 | 2.97 |
| SM13-76.3-Po | Korouba | Po | 302 | 2872 | 87.063 | –2.764 | 2.98 |
| SM13-88.4-Po | Korouba | Po | 203 | 1713 | 54.457 | –2.527 | 3.21 |
| SM13-91.8-Po | Korouba | Po | 294 | 2884 | 87.529 | –2.875 | 2.85 |
| SM13-92.4-Po | Korouba | Po | 244 | 2393 | 72.866 | –2.731 | 2.99 |

Table 2. Analysis of Pd, Pt, Ni, and Cu for SM24-661614 borehole rocks

| Drilling hole | From (m) | To (m) | Thickness | Ni | Cu | Pd (ppm) | Pt | Facies | Pd/Pt | Ni/Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m) | (wt.%) | (wt.%) |  | (ppm) |  |  |  |
| SM24-661614 | 67.30 | 68.50 | 1.20 | 0.19 | 0.18 | 0.42 | 0.04 | Olivine Websterite | 10.50 | 1.06 |
|  | 68.50 | 70.00 | 1.50 | 0.50 | 0.28 | 0.87 | 0.11 |  | 7.91 | 1.79 |
|  | 70.00 | 71.50 | 1.50 | 0.20 | 0.37 | 0.46 | 0.05 |  | 9.20 | 0.54 |
|  | 71.50 | 72.25 | 0.75 | 0.20 | 0.08 | 0.74 | 0.16 |  | 4.63 | 2.50 |
|  | 72.25 | 73.00 | 0.75 | 0.19 | 0.08 | 0.67 | 0.12 |  | 5.58 | 2.38 |
|  | 73.00 | 74.50 | 1.50 | 0.19 | 0.09 | 0.22 | 0.04 |  | 5.50 | 2.11 |
|  | 74.50 | 76.00 | 1.50 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.06 |  | 4.83 | 1.44 |
|  | 76.00 | 77.50 | 1.50 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.03 |  | 7.00 | 1.33 |
|  | 77.50 | 79.40 | 1.90 | 0.15 | 0.14 | 0.26 | 0.05 |  | 5.20 | 1.07 |
| <sp4> | 79.40 | 81.00 | 1.60 | 0.21 | 0.08 | 0.19 | 0.04 | Lherzolite | 4.75 | 2.63 |
|  | 81.00 | 82.50 | 1.50 | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0.03 |  | 3.67 | 1.90 |
|  | 82.50 | 84.00 | 1.50 | 0.21 | 0.04 | 0.13 | 0.02 |  | 6.50 | 5.25 |
|  | 84.00 | 85.50 | 1.50 | 0.20 | 0.03 | 0.11 | 0.02 |  | 5.50 | 6.67 |
|  | 85.50 | 87.00 | 1.50 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |  | 4.00 | 5.33 |
|  | 87.00 | 88.40 | 1.40 | 0.19 | 0.06 | 0.24 | 0.04 |  | 6.00 | 3.17 |
| <sp4> | 88.40 | 90.00 | 1.60 | 0.19 | 0.15 | 0.93 | 0.32 | Websterite | 2.91 | 1.27 |
|  | 90.00 | 91.50 | 1.50 | 0.13 | 0.10 | 0.34 | 0.05 |  | 6.80 | 1.30 |
|  | 91.50 | 93.00 | 1.50 | 0.16 | 0.10 | 0.33 | 0.09 |  | 3.67 | 1.60 |
|  | 93.00 | 94.70 | 1.70 | 0.19 | 0.14 | 0.40 | 0.15 |  | 2.67 | 1.36 |
| <sp4> | 94.70 | 95.45 | 0.75 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Gabbro-norite | 1.00 | 1.50 |
| <sp4> | 95.45 | 97.00 | 1.55 | 0.29 | 0.29 | 0.90 | 0.21 | Websterite | 4.29 | 1.00 |
|  | 97.00 | 98.50 | 1.50 | 0.20 | 0.18 | 0.44 | 0.12 |  | 3.67 | 1.11 |
|  | 98.50 | 99.17 | 0.67 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | 0.09 |  | 3.11 | 1.14 |
| <sp4> | 99.17 | 99.90 | 0.73 | 0.26 | 0.1 | 0.69 | 0.27 | Chromitite | 2.56 | 2.60 |
| <sp4> | 99.90 | 101.00 | 1.10 | 0.34 | 0.24 | 0.81 | 0.31 | Spinel Websterite | 2.61 | 1.42 |
|  | 101.00 | 102.50 | 1.50 | 0.19 | 0.13 | 0.26 | 0.06 |  | 4.33 | 1.46 |
| <sp4> | 102.50 | 103.50 | 1.00 | 0.25 | 0.17 | 0.40 | 0.17 | Chromitite | 2.35 | 1.47 |
|  | 103.50 | 104.30 | 0.80 | 0.24 | 0.28 | 0.44 | 0.17 |  | 2.59 | 0.86 |
| <sp4> | 104.30 | 105.50 | 1.20 | 0.29 | 0.25 | 0.96 | 0.18 | Spinel Websterite | 5.33 | 1.16 |
|  | 105.50 | 107.00 | 1.50 | 0.14 | 0.10 | 0.26 | 0.05 |  | 5.20 | 1.40 |
|  | 107.00 | 108.50 | 1.50 | 0.18 | 0.06 | 0.27 | 0.05 |  | 5.40 | 3.00 |
|  | 108.50 | 110.00 | 1.50 | 0.16 | 0.05 | 0.24 | 0.05 |  | 4.80 | 3.20 |
|  | 110.00 | 111.05 | 1.05 | 0.14 | 0.05 | 0.24 | 0.06 |  | 4.00 | 2.80 |
| <sp4> | 111.05 | 112.00 | 0.95 | 0.14 | 0.11 | 0.43 | 0.09 | Chromitite | 4.78 | 1.27 |
|  | 112.00 | 112.65 | 0.65 | 0.17 | 0.24 | 0.48 | 1.42 |  | 0.34 | 0.71 |
| <sp4> | 112.65 | 114.00 | 1.35 | 0.34 | 0.41 | 0.66 | 0.09 | Semi-massive sulfide | 7.33 | 0.83 |
|  | 114.00 | 115.00 | 1.00 | 0.41 | 0.38 | 0.87 | 0.09 |  | 9.67 | 1.08 |
|  | 115.00 | 116.00 | 1.00 | 1.34 | 0.73 | 2.11 | 0.23 |  | 9.17 | 1.84 |
|  | 116.00 | 116.60 | 0.60 | 0.46 | 0.32 | 0.88 | 0.03 |  | 29.33 | 1.44 |
| <sp4> | 116.60 | 118.00 | 1.40 | 0.21 | 0.13 | 0.44 | 0.08 | Olivine Websterite | 5.50 | 1.62 |
|  | 118.00 | 119.50 | 1.50 | 0.21 | 0.08 | 0.46 | 0.07 |  | 6.57 | 2.63 |
|  | 119.50 | 121.30 | 1.80 | 0.28 | 0.15 | 1.26 | 0.16 |  | 7.88 | 1.87 |
| <sp4> | 121.30 | 123.00 | 1.70 | 0.23 | 0.07 | 1.52 | 0.19 | Websterite | 8.00 | 3.29 |
|  | 123.00 | 124.50 | 1.50 | 0.11 | 0.04 | 0.40 | 0.07 |  | 5.71 | 2.75 |
|  | 124.50 | 126.00 | 1.50 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 0.05 |  | 4.60 | 1.88 |
|  | 126.00 | 127.50 | 1.50 | 0.19 | 0.08 | 0.17 | 0.03 |  | 5.67 | 2.38 |
|  | 127.50 | 129.00 | 1.50 | 0.12 | 0.05 | 0.17 | 0.04 |  | 4.25 | 2.40 |
|  | 129.00 | 130.50 | 1.50 | 0.23 | 0.18 | 0.41 | 0.07 |  | 5.86 | 1.28 |
|  | 130.50 | 132.00 | 1.50 | 0.14 | 0.03 | 0.27 | 0.08 |  | 3.38 | 4.67 |
|  | 132.00 | 133.50 | 1.50 | 0.16 | 0.10 | 0.31 | 0.11 |  | 2.82 | 1.60 |
|  | 133.50 | 135.00 | 1.50 | 0.22 | 0.15 | 0.30 | 0.07 |  | 4.29 | 1.47 |
|  | 135.00 | 136.70 | 1.70 | 0.17 | 0.09 | 0.19 | 0.03 |  | 6.33 | 1.89 |
|  | 136.70 | 138.00 | 1.30 | 0.35 | 0.25 | 0.50 | 0.54 |  | 0.93 | 1.40 |
|  | 138.00 | 139.00 | 1.00 | 0.22 | 0.14 | 0.26 | 0.05 |  | 5.20 | 1.57 |
|  | 139.00 | 140.00 | 1.00 | 0.14 | 0.04 | 0.18 | 0.04 |  | 4.50 | 3.50 |
|  | 140.00 | 141.00 | 1.00 | 0.16 | 0.10 | 0.24 | 0.04 |  | 6.00 | 1.60 |
|  | 141.00 | 142.00 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | 0.05 |  | 4.00 | 2.00 |
|  | 142.00 | 143.00 | 1.00 | 0.15 | 0.05 | 0.11 | 0.06 |  | 1.83 | 3.00 |
|  | 143.00 | 144.00 | 1.00 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.07 |  | 2.57 | 1.09 |
| <sp4> | 144.00 | 145.00 | 1.00 | 0.36 | 0.65 | 0.49 | 0.05 | Websterite | 9.80 | 0.55 |
|  | 145.00 | 147.00 | 2.00 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.03 |  | 8.00 | 1.26 |
|  | 147.00 | 148.00 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | 0.04 |  | 4.75 | 2.00 |
|  | 148.00 | 149.00 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | 0.06 |  | 3.33 | 2.00 |
|  | 149.00 | 150.00 | 1.00 | 0.14 | 0.06 | 0.18 | 0.04 |  | 4.50 | 2.33 |
|  | 150.00 | 151.00 | 1.00 | 0.35 | 1.01 | 0.67 | 0.06 |  | 11.17 | 0.35 |
|  | 151.00 | 152.00 | 1.00 | 0.65 | 0.96 | 0.98 | 0.02 |  | 49.00 | 0.68 |
|  | 152.00 | 153.00 | 1.00 | 0.17 | 0.28 | 0.30 | 0.04 |  | 7.50 | 0.61 |
|  | 153.00 | 154.00 | 1.00 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.03 |  | 3.00 | 9.00 |
|  | 154.00 | 155.00 | 1.00 | 0.10 | 0.04 | 0.11 | 0.06 |  | 1.83 | 2.50 |
|  | 155.00 | 156.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.45 | 0.14 |  | 3.21 | 1.33 |
|  | 156.00 | 157.00 | 1.00 | 0.09 | 0.05 | 0.33 | 0.11 |  | 3.00 | 1.80 |
|  | 157.00 | 158.00 | 1.00 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |  | 2.50 | 3.50 |
|  | 158.00 | 159.00 | 1.00 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 2.75 |
|  | 159.00 | 160.00 | 1.00 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.04 |  | 2.75 | 1.67 |
|  | 160.00 | 161.60 | 1.60 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.17 |  | 1.35 | 0.75 |
| <sp4> | 161.60 | 162.00 | 0.40 | 0.57 | 0.31 | 0.74 | 0.04 | Semi-massive sulfide | 18.50 | 1.84 |
|  | 162.00 | 163.00 | 1.00 | 1.49 | 0.71 | 2.36 | 0.04 |  | 59.00 | 2.10 |
|  | 163.00 | 164.00 | 1.00 | 0.43 | 0.46 | 0.63 | 0.05 |  | 12.60 | 0.93 |
|  | 164.00 | 165.00 | 1.00 | 0.99 | 1.08 | 1.33 | 0.03 |  | 44.33 | 0.92 |
|  | 165.00 | 166.00 | 1.00 | 0.59 | 0.78 | 0.90 | 0.52 |  | 1.73 | 0.76 |
|  | 166.00 | 167.00 | 1.00 | 0.56 | 0.81 | 0.49 | 0.04 |  | 12.25 | 0.69 |
|  | 167.00 | 168.00 | 1.00 | 0.92 | 1.97 | 1.53 | 0.03 |  | 51.00 | 0.47 |
|  | 168.00 | 169.00 | 1.00 | 1.71 | 1.17 | 2.62 | 0.06 |  | 43.67 | 1.46 |
|  | 169.00 | 170.00 | 1.00 | 1.31 | 0.71 | 2.00 | 0.07 |  | 28.57 | 1.85 |
|  | 170.00 | 170.60 | 0.60 | 1.33 | 0.85 | 1.93 | 0.07 |  | 27.57 | 1.56 |
| <sp4> | 170.60 | 172.00 | 1.40 | 0.21 | 0.05 | 0.39 | 0.07 | Lherzolite | 5.57 | 4.20 |
|  | 172.00 | 173.50 | 1.50 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |  | 2.67 | 4.80 |
|  | 173.50 | 175.00 | 1.50 | 0.26 | 0.05 | 0.77 | 0.12 |  | 6.42 | 5.20 |
|  | 175.00 | 176.50 | 1.50 | 0.23 | 0.03 | 0.26 | 0.04 |  | 6.50 | 7.67 |
|  | 176.50 | 178.00 | 1.50 | 0.26 | 0.03 | 0.16 | 0.04 |  | 4.00 | 8.67 |
|  | 178.00 | 179.50 | 1.50 | 0.45 | 0.78 | 0.88 | 0.10 |  | 8.80 | 0.58 |
|  | 179.50 | 181.00 | 1.50 | 0.35 | 0.28 | 1.09 | 0.17 |  | 6.41 | 1.25 |
|  | 181.00 | 182.95 | 1.95 | 0.26 | 0.08 | 0.40 | 0.08 |  | 5.00 | 3.25 |
| <sp4> | 182.95 | 184.50 | 1.55 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | Websterite | 2.75 | 2.20 |
|  | 184.50 | 186.00 | 1.50 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.05 |  | 4.60 | 1.00 |
|  | 186.00 | 186.50 | 0.50 | 0.18 | 0.12 | 0.21 | 0.04 |  | 5.25 | 1.50 |
| <sp4> | 186.50 | 186.70 | 0.20 | 0.72 | 0.20 | 0.68 | 0.07 | Semi-massive sulfide | 9.71 | 3.60 |
| <sp4> | 186.70 | 188.00 | 1.30 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 0.05 | Websterite | 5.20 | 1.18 |
|  | 188.00 | 189.00 | 1.00 | 0.29 | 0.18 | 0.33 | 0.03 |  | 11.00 | 1.61 |
|  | 189.00 | 190.00 | 1.00 | 0.28 | 0.44 | 0.41 | 0.05 |  | 8.20 | 0.64 |
|  | 190.00 | 191.00 | 1.00 | 0.14 | 0.05 | 0.17 | 0.05 |  | 3.40 | 2.80 |
|  | 191.00 | 192.00 | 1.00 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.05 |  | 4.60 | 1.43 |
|  | 192.00 | 193.00 | 1.00 | 0.39 | 0.18 | 0.47 | 0.06 |  | 7.83 | 2.17 |
|  | 193.00 | 194.00 | 1.00 | 0.17 | 0.04 | 0.14 | 0.04 |  | 3.50 | 4.25 |
|  | 194.00 | 195.00 | 1.00 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.03 |  | 4.00 | 7.00 |
| <sp4> | 195.00 | 196.00 | 1.00 | 0.18 | 0.03 | 0.21 | 0.06 | Olivine Websterite | 3.50 | 6.00 |
|  | 196.00 | 197.55 | 1.55 | 0.16 | 0.06 | 0.23 | 0.07 |  | 3.29 | 2.67 |
|  | 197.55 | 199.00 | 1.45 | 0.19 | 0.09 | 0.33 | 0.10 |  | 3.30 | 2.11 |
|  | 199.00 | 200.00 | 1.00 | 0.25 | 0.15 | 0.38 | 0.22 |  | 1.73 | 1.67 |
|  | 200.00 | 201.00 | 1.00 | 0.24 | 0.14 | 0.48 | 0.18 |  | 2.67 | 1.71 |
|  | 201.00 | 202.00 | 1.00 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |  | 2.00 | 2.00 |
|  | 202.00 | 203.00 | 1.00 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |  | 2.00 | 1.67 |
|  | 203.00 | 204.00 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.06 |  | 3.67 | 1.00 |
|  | 204.00 | 205.00 | 1.00 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.08 |  | 2.38 | 1.25 |
|  | 205.00 | 206.00 | 1.00 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.07 |  | 2.43 | 1.24 |
|  | 206.00 | 207.00 | 1.00 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |  | 2.00 | 1.27 |
| <sp4> | 207.00 | 208.00 | 1.00 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | Olivine Websterite | 2.17 | 2.71 |
|  | 208.00 | 209.50 | 1.50 | 0.26 | 0.11 | 0.44 | 0.13 |  | 3.38 | 2.36 |
|  | 209.50 | 211.00 | 1.50 | 0.25 | 0.12 | 0.75 | 0.24 |  | 3.13 | 2.08 |
|  | 211.00 | 212.00 | 1.00 | 0.26 | 0.34 | 0.45 | 0.16 |  | 2.81 | 0.76 |
|  | 212.00 | 213.00 | 1.00 | 0.20 | 0.22 | 1.11 | 0.31 |  | 3.58 | 0.91 |
|  | 213.00 | 214.00 | 1.00 | 0.28 | 0.45 | 1.08 | 0.22 |  | 4.91 | 0.62 |
|  | 214.00 | 215.00 | 1.00 | 0.24 | 0.25 | 0.51 | 0.17 |  | 3.00 | 0.96 |
|  | 215.00 | 216.00 | 1.00 | 0.36 | 0.35 | 0.85 | 0.19 |  | 4.47 | 1.03 |
|  | 216.00 | 217.00 | 1.00 | 0.23 | 0.13 | 0.46 | 0.13 |  | 3.54 | 1.77 |
|  | 217.00 | 218.00 | 1.00 | 0.24 | 0.12 | 0.58 | 0.17 |  | 3.41 | 2.00 |
|  | 218.00 | 219.00 | 1.00 | 0.38 | 0.34 | 1.21 | 0.23 |  | 5.26 | 1.12 |
|  | 219.00 | 220.00 | 1.00 | 0.26 | 0.22 | 0.85 | 0.25 |  | 3.40 | 1.18 |
|  | 220.00 | 221.00 | 1.00 | 0.34 | 0.26 | 0.89 | 0.29 |  | 3.07 | 1.31 |
|  | 221.00 | 222.00 | 1.00 | 0.26 | 0.21 | 0.69 | 0.19 |  | 3.63 | 1.24 |
|  | 222.00 | 223.00 | 1.00 | 0.18 | 0.12 | 0.32 | 0.14 |  | 2.29 | 1.50 |
|  | 223.00 | 224.00 | 1.00 | 0.17 | 0.10 | 0.31 | 0.16 |  | 1.94 | 1.70 |
|  | 224.00 | 225.00 | 1.00 | 0.13 | 0.06 | 0.34 | 0.10 |  | 3.40 | 2.17 |
|  | 225.00 | 226.00 | 1.00 | 0.15 | 0.07 | 0.41 | 0.13 |  | 3.15 | 2.14 |
|  | 226.00 | 227.00 | 1.00 | 0.19 | 0.10 | 0.48 | 0.20 |  | 2.40 | 1.90 |
|  | 227.00 | 228.00 | 1.00 | 0.17 | 0.06 | 0.50 | 0.02 |  | 25.00 | 2.83 |
|  | 228.00 | 229.00 | 1.00 | 0.19 | 0.05 | 0.32 | 0.08 |  | 4.00 | 3.80 |
|  | 229.00 | 230.00 | 1.00 | 0.16 | 0.06 | 0.37 | 0.10 |  | 3.70 | 2.67 |
|  | 230.00 | 231.00 | 1.00 | 0.21 | 0.16 | 0.57 | 0.16 |  | 3.56 | 1.31 |
|  | 231.00 | 232.00 | 1.00 | 0.45 | 0.36 | 1.37 | 0.37 |  | 3.70 | 1.25 |
|  | 232.00 | 233.00 | 1.00 | 0.39 | 0.31 | 1.17 | 0.31 |  | 3.77 | 1.26 |
|  | 233.00 | 234.00 | 1.00 | 0.22 | 0.11 | 0.51 | 0.16 |  | 3.19 | 2.00 |
|  | 234.00 | 235.00 | 1.00 | 0.33 | 0.21 | 0.83 | 0.13 |  | 6.38 | 1.57 |
|  | 235.00 | 236.00 | 1.00 | 0.46 | 0.34 | 1.02 | 0.24 |  | 4.25 | 1.35 |
|  | 236.00 | 237.00 | 1.00 | 0.30 | 0.15 | 0.50 | 0.26 |  | 1.92 | 2.00 |
|  | 237 | 238 | 1.00 | 0.20 | 0.08 | 0.36 | 0.12 |  | 3 | 2.50 |
|  | 238 | 239 | 1.00 | 0.19 | 0.08 | 0.47 | 0.11 |  | 4.27 | 2.38 |
|  | 239.00 | 240.00 | 1.00 | 0.19 | 0.09 | 0.41 | 0.05 |  | 8.20 | 2.11 |
|  | 240.00 | 241.00 | 1.00 | 0.17 | 0.07 | 0.28 | 0.08 |  | 3.50 | 2.43 |
|  | 241.00 | 242.00 | 1.00 | 0.19 | 0.07 | 0.40 | 0.04 |  | 10.00 | 2.71 |
|  | 242.00 | 243.00 | 1.00 | 0.15 | 0.03 | 0.25 | 0.08 |  | 3.13 | 5.00 |
|  | 243.00 | 244.00 | 1.00 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |  | 2.33 | 6.50 |
|  | 244.00 | 245.50 | 1.50 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.06 |  | 1.33 | 3.50 |
|  | 245.50 | 247.00 | 1.50 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |  | 1.25 | 3.00 |
|  | 247.00 | 248.50 | 1.50 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.03 |  | 2.33 | 3.00 |
|  | 248.50 | 250.00 | 1.50 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |  | 1.33 | 3.00 |
| <sp4> | 250.00 | 251.50 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | Gabbro-norite | 1.00 | 0.00 |
|  | 251.50 | 253.00 | 1.50 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
|  | 253.00 | 254.50 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
| <sp4> | 254.50 | 256.00 | 1.50 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | Plagioclase Websterite | 1.83 | 0.30 |
|  | 256.00 | 257.50 | 1.50 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.03 |  | 3.33 | 0.33 |
| <sp4> | 257.50 | 258.30 | 0.80 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | Gabbro-norite | 2.33 | 0.40 |
|  | 258.30 | 259.00 | 0.70 | 0.19 | 0.31 | 0.40 | 0.06 |  | 6.67 | 0.61 |
|  | 259.00 | 260.00 | 1.00 | 0.23 | 0.38 | 0.47 | 0.04 |  | 11.75 | 0.61 |
| <sp4> | 260.00 | 261.00 | 1.00 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 0.02 | Plagioclase Websterite | 7.50 | 0.45 |
|  | 261.00 | 262.00 | 1.00 | 0.34 | 0.58 | 0.75 | 0.06 |  | 12.50 | 0.59 |
| <sp4> | 262.00 | 263.00 | 1.00 | 0.19 | 0.37 | 0.48 | 0.08 | Gabbro-norite | 6.00 | 0.51 |
|  | 263.00 | 264.00 | 1.00 | 0.19 | 0.34 | 0.50 | 0.05 |  | 10.00 | 0.56 |
| <sp4> | 264.00 | 265.00 | 1.00 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.15 | Spinel Websterite | 1.80 | 0.76 |
|  | 265.00 | 266.00 | 1.00 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.05 |  | 3.60 | 0.72 |
|  | 266.00 | 267.50 | 1.50 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.04 |  | 4.00 | 0.86 |
|  | 267.50 | 269.00 | 1.50 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.04 |  | 4.00 | 1.18 |
| <sp4> | 269.00 | 270.50 | 1.50 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.06 | Spinel Websterite | 3.67 | 1.40 |
|  | 270.50 | 272.30 | 1.80 | 0.13 | 0.17 | 0.33 | 0.06 |  | 5.50 | 0.76 |
| <sp4> | 272.30 | 273.00 | 0.70 | 0.15 | 0.17 | 0.87 | 0.17 | Chromitite | 5.12 | 0.88 |
|  | 273.00 | 274.00 | 1.00 | 0.21 | 0.71 | 0.76 | 0.55 |  | 1.38 | 0.30 |
| <sp4> | 274.00 | 275.00 | 1.00 | 0.22 | 0.31 | 0.42 | 0.07 | Hybrid lithofacies | 6.00 | 0.71 |
|  | 275.00 | 276.00 | 1.00 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.08 |  | 2.50 | 0.73 |
|  | 276.00 | 277.00 | 1.00 | 0.11 | 0.19 | 0.33 | 0.08 |  | 4.13 | 0.58 |
|  | 277.00 | 278.00 | 1.00 | 0.29 | 0.37 | 0.60 | 0.04 |  | 15.00 | 0.78 |
|  | 278.00 | 279.00 | 1.00 | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.04 |  | 7.25 | 0.57 |
|  | 279.00 | 280.00 | 1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.05 |  | 6.20 | 0.75 |
|  | 280.00 | 281.00 | 1.00 | 0.10 | 0.17 | 0.24 | 0.06 |  | 4.00 | 0.59 |
|  | 281.00 | 282.00 | 1.00 | 0.17 | 0.31 | 0.44 | 0.04 |  | 11.00 | 0.55 |
|  | 282.00 | 283.00 | 1.00 | 0.24 | 0.36 | 0.68 | 0.09 |  | 7.56 | 0.67 |
|  | 283.00 | 284.00 | 1.00 | 0.13 | 0.22 | 0.58 | 0.14 |  | 4.14 | 0.59 |
|  | 284.00 | 285.00 | 1.00 | 0.19 | 0.42 | 0.34 | 0.03 |  | 11.33 | 0.45 |
|  | 285.00 | 286.00 | 1.00 | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.03 |  | 9.00 | 0.69 |
|  | 286.00 | 287.00 | 1.00 | 0.22 | 0.40 | 0.48 | 0.04 |  | 12.00 | 0.55 |
|  | 287.00 | 288.00 | 1.00 | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 0.14 |  | 1.86 | 0.60 |
|  | 288.00 | 289.00 | 1.00 | 0.21 | 0.35 | 0.38 | 0.02 |  | 19.00 | 0.60 |
|  | 289.00 | 290.00 | 1.00 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |  | 3.00 | 0.50 |
|  | 290.00 | 291.50 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 1.00 |
|  | 291.50 | 293.00 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 1.00 |
|  | 293.00 | 294.50 | 1.50 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.20 |
|  | 294.50 | 296.00 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 1.00 |
|  | 296.00 | 297.50 | 1.50 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.02 |  | 3.00 | 0.36 |
|  | 297.50 | 299.00 | 1.50 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.29 |
|  | 299.00 | 300.50 | 1.50 | 0.06 | 0.14 | 0.50 | 0.20 |  | 2.50 | 0.43 |
|  | 300.50 | 302.00 | 1.50 | 0.11 | 0.19 | 0.55 | 0.09 |  | 6.11 | 0.58 |
|  | 302.00 | 303.50 | 1.50 | 0.15 | 0.14 | 0.72 | 0.13 |  | 5.54 | 1.07 |
|  | 303.50 | 305.00 | 1.50 | 0.11 | 0.20 | 0.52 | 0.14 |  | 3.71 | 0.55 |
|  | 305.00 | 306.50 | 1.50 | 0.10 | 0.30 | 0.22 | 0.02 |  | 11.00 | 0.33 |
|  | 306.50 | 308.00 | 1.50 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.50 |
|  | 308.00 | 309.50 | 1.50 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.33 |
|  | 309.50 | 311.00 | 1.50 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.33 |
|  | 311.00 | 312.50 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.07 |  | 1.29 | 1.00 |
|  | 312.50 | 314.00 | 1.50 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.33 |
|  | 314.00 | 315.05 | 1.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 2.00 |
| <sp4> | 315.05 | 316.50 | 1.45 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Gneissic Granulite | 1.00 | 0.14 |
|  | 316.50 | 318.00 | 1.50 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
|  | 318.00 | 319.50 | 1.50 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
|  | 319.50 | 321.00 | 1.50 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
|  | 321.00 | 322.50 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
|  | 322.50 | 324.00 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
|  | 324.00 | 325.50 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
|  | 325.50 | 327.00 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
|  | 327.00 | 328.50 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
|  | 328.50 | 330.00 | 1.50 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
|  | 330.00 | 331.50 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
|  | 331.50 | 333.00 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
|  | 333.00 | 334.50 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
|  | 334.50 | 336.00 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
|  | 336.00 | 337.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |
|  | 337.50 | 339.00 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.02 |  | 4.00 | 0.00 |
|  | 339.00 | 340.70 | 1.70 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 1.00 | 0.00 |

Table 3. Analysis of Pd, Pt, Ni, and Cu of SM44-450205 (b) borehole rocks

| Drilling hole | From | To | Thickness | Ni | Cu | Pd | Pt | Facies | Pd/Pt | Ni/Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (m) | (m) | (wt.%) | (wt.%) | (ppm) | (ppm) |  |  |  |
| SM44-450250 (b) | 33.50 | 34.70 | 1.20 | 0.26 | 0.05 | 0.36 | 0.10 | Lherzolite | 3.60 | 5.20 |
|  | 34.70 | 35.50 | 0.80 | 0.57 | 0.37 | 0.20 | 0.12 |  | 1.67 | 1.54 |
| <sp4> | 35.50 | 36.35 | 0.85 | 0.27 | 0.16 | 0.37 | 0.14 | Websterite | 2.64 | 1.69 |
|  | 36.35 | 37.50 | 1.15 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.04 |  | 3.25 | 1.60 |
|  | 37.50 | 39.00 | 1.50 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |  | 1.67 | 1.86 |
|  | 39.00 | 40.00 | 1.00 | 0.19 | 0.17 | 0.04 | 0.10 |  | 0.40 | 1.12 |
|  | 40.00 | 41.00 | 1.00 | 0.17 | 0.30 | 0.40 | 0.25 |  | 1.60 | 0.57 |
|  | 41.00 | 42.00 | 1.00 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |  | 1.20 | 1.83 |
|  | 42.00 | 43.00 | 1.00 | 0.23 | 0.34 | 0.24 | 0.08 |  | 3.00 | 0.68 |
|  | 43.00 | 44.00 | 1.00 | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.13 |  | 3.15 | 0.84 |
|  | 44.00 | 45.10 | 1.10 | 0.91 | 0.59 | 0.54 | 0.05 |  | 10.80 | 1.54 |
| <sp4> | 45.10 | 45.40 | 0.30 | 3.37 | 0.78 | 1.87 | 0.02 | Semi-massive sulfide | 93.50 | 4.32 |
| <sp4> | 45.40 | 46.50 | 1.10 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.16 | Websterite | 2.13 | 0.86 |
| <sp4> | 46.50 | 47.70 | 1.20 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 4.68 | Plagioclase Websterite | 0.03 | 0.80 |
|  | 47.70 | 48.50 | 0.80 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.07 |  | 4.14 | 0.76 |
|  | 48.50 | 49.50 | 1.00 | 0.32 | 1.50 | 0.49 | 0.08 |  | 6.13 | 0.21 |
|  | 49.50 | 50.50 | 1.00 | 0.45 | 0.84 | 0.42 | 0.06 |  | 7.00 | 0.54 |
|  | 50.50 | 51.50 | 1.00 | 0.52 | 0.47 | 0.39 | 0.06 |  | 6.50 | 1.11 |
|  | 51.50 | 52.50 | 1.00 | 0.85 | 0.45 | 0.73 | 0.16 |  | 4.56 | 1.89 |
|  | 52.50 | 53.50 | 1.00 | 0.23 | 0.38 | 0.40 | 0.12 |  | 3.33 | 0.61 |
|  | 53.50 | 54.50 | 1.00 | 0.18 | 0.41 | 0.20 | 0.11 |  | 1.82 | 0.44 |
|  | 54.50 | 55.50 | 1.00 | 0.32 | 0.63 | 0.53 | 0.16 |  | 3.31 | 0.51 |
|  | 55.50 | 56.60 | 1.10 | 0.85 | 1.17 | 0.66 | 0.13 |  | 5.08 | 0.73 |
| <sp4> | 56.60 | 57.70 | 1.10 | 0.47 | 0.6 | 0.44 | 0.21 | Websterite | 2.10 | 0.78 |
|  | 57.70 | 59.00 | 1.30 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |  | 0.83 | 1.38 |
|  | 59.00 | 60.00 | 1.00 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |  | 1.14 | 1.09 |
|  | 60.00 | 61.00 | 1.00 | 0.80 | 0.37 | 0.49 | 0.16 |  | 3.06 | 2.16 |
|  | 61.00 | 62.00 | 1.00 | 0.17 | 0.60 | 0.21 | 0.18 |  | 1.17 | 0.28 |
|  | 62.00 | 63.00 | 1.00 | 0.17 | 0.25 | 0.09 | 0.10 |  | 0.90 | 0.68 |
|  | 63.00 | 64.00 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.21 | 0.06 |  | 3.50 | 0.92 |
|  | 64.00 | 65.40 | 1.40 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |  | 0.80 | 1.18 |
|  | 65.40 | 66.00 | 0.60 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.07 |  | 8.14 | 1.02 |
|  | 66.00 | 67.00 | 1.00 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |  | 1.33 | 1.07 |
|  | 67.00 | 68.00 | 1.00 | 0.17 | 0.24 | 0.16 | 0.07 |  | 2.29 | 0.71 |
|  | 68.00 | 69.00 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.21 | 0.09 |  | 2.33 | 0.94 |
|  | 69.00 | 70.00 | 1.00 | 0.15 | 0.28 | 0.11 | 0.09 |  | 1.22 | 0.54 |
|  | 70.00 | 71.00 | 1.00 | 0.29 | 0.66 | 0.32 | 0.06 |  | 5.33 | 0.44 |
|  | 71.00 | 71.90 | 0.90 | 0.13 | 0.46 | 0.33 | 0.10 |  | 3.30 | 0.28 |
|  | 71.90 | 72.70 | 0.80 | 0.20 | 0.31 | 0.26 | 0.32 |  | 0.81 | 0.65 |
| <sp4> | 72.70 | 73.05 | 0.35 | 2.21 | 0.94 | 1.28 | 0.32 | Sulfide Vein | 4.00 | 2.35 |
| <sp4> | 73.05 | 74.00 | 0.95 | 0.24 | 0.38 | 0.40 | 0.09 | Plagioclase Websterite | 4.44 | 0.63 |
|  | 74.00 | 75.00 | 1.00 | 0.16 | 0.31 | 0.34 | 0.36 |  | 0.94 | 0.52 |
|  | 75.00 | 75.95 | 0.95 | 0.27 | 2.16 | 3.14 | 0.21 |  | 14.95 | 0.13 |
|  | 75.95 | 76.90 | 0.95 | 0.75 | 0.68 | 0.61 | 0.08 |  | 7.63 | 1.10 |
| <sp4> | 76.90 | 77.30 | 0.40 | 4.11 | 1.54 | 2.76 | 0.01 | Massive sulfide | 276.00 | 2.67 |
| <sp4> | 77.30 | 78.30 | 1.00 | 0.30 | 0.38 | 0.39 | 0.11 | Websterite | 3.55 | 0.79 |
|  | 78.30 | 79.30 | 1.00 | 0.32 | 2.25 | 0.54 | 0.08 |  | 6.75 | 0.14 |
|  | 79.30 | 80.30 | 1.00 | 0.38 | 0.87 | 0.83 | 0.42 |  | 1.98 | 0.44 |
|  | 80.30 | 81.30 | 1.00 | 0.37 | 0.84 | 0.55 | 0.22 |  | 2.50 | 0.44 |
|  | 81.30 | 82.30 | 1.00 | 0.47 | 0.82 | 0.38 | 0.12 |  | 3.17 | 0.57 |
|  | 82.30 | 83.30 | 1.00 | 0.15 | 0.39 | 0.25 | 0.16 |  | 1.56 | 0.38 |
|  | 83.30 | 84.30 | 1.00 | 0.24 | 0.57 | 0.28 | 0.16 |  | 1.75 | 0.42 |
|  | 84.30 | 85.25 | 0.95 | 0.21 | 0.46 | 0.39 | 0.15 |  | 2.60 | 0.46 |
| <sp4> | 85.25 | 86.00 | 0.75 | 4.04 | 6.18 | 3.45 | 0.01 | Massive sulfide | 345.00 | 0.65 |
|  | 86.00 | 87.00 | 1.00 | 3.92 | 5.29 | 3.39 | 0.01 |  | 339.00 | 0.74 |
|  | 87.00 | 87.90 | 0.90 | 4.40 | 2.84 | 2.73 | 1.53 |  | 1.78 | 1.55 |
| <sp4> | 87.90 | 88.40 | 0.50 | 1.55 | 1.39 | 1.50 | 0.07 | Websterite | 21.43 | 1.12 |
| <sp4> | 88.40 | 89.00 | 0.60 | 3.10 | 2.12 | 2.71 | 0.09 | Massive sulfide | 30.11 | 1.46 |
|  | 89.00 | 89.75 | 0.75 | 4.85 | 1.37 | 4.00 | 0.01 |  | 400.00 | 3.54 |
|  | 89.75 | 90.50 | 0.75 | 4.29 | 1.83 | 3.61 | 0.02 |  | 180.50 | 2.34 |
|  | 90.50 | 91.25 | 0.75 | 3.20 | 0.97 | 2.69 | 0.01 |  | 269.00 | 3.30 |
| <sp4> | 91.25 | 91.90 | 0.65 | 2.16 | 1.51 | 1.94 | 0.07 | Semi-Massive sulfide | 27.71 | 1.43 |
| <sp4> | 91.90 | 92.90 | 1.00 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | Websterite | 0.82 | 0.79 |