Suplementary Table 1 (a) EPMA Calibration settings for olivine, mica, clinopyroxene, amphibole, spinel, ilmenite, K-feldspar and rutile

# Column conditions : Cond 1 :

HV (kV) : 15; I (nA) : 20

# Acquisition informations :

Elt. Line	Spec	Xtal	Peak	Pk Time	Bg Off1	Bg Off2	Slope/IBg	Bg Time	Calibration	Intensity

Time/Repeat		Range	#Channels		(cps/nA)

F  Ka	 Sp1	LTAP	71764	10	-800	800	 	5	Apatite_15kV_FKa-Sp1-LTAP	16.1

Na Ka	 Sp1	LTAP	46372	10	 	600	1.1	5	albite_15kV_NaKa-Sp1-LTAP	119.6

Mg Ka	 Sp1	LTAP	38509	10	 	1200	1.16	5	Diopside_15kV_MgKa-Sp1-LTAP	285.1

Al Ka	 Sp1	LTAP	32468	10	 	600	1	5	Al2O3_15kV_AlKa-Sp1-LTAP	1986.2

Si Ka	 Sp2	TAP	27746	10	 	600	1.1	5	Th Glass_15kV_SiKa-Sp2-TAP	512.4

P  Ka	 Sp5	LPET	70373	10	 	500	1.1	5	Apatite_15kV_PKa-Sp5-LPET	135.5

Cl Ka	 Sp5	LPET	54059	10	-400	400	 	5	NaCl_15kV_ClKa-Sp5-LPET	437.5

K  Ka	 Sp4	PET	42759	10	 	500	1.1	5	Orthoclase_15kV_KKa-Sp4-PET	66.3

Ca Ka	 Sp5	LPET	38396	10	 	500	1.1	5	Diopside_15kV_CaKa-Sp5-LPET	323.9

Ti Ka	 Sp4	PET	31414	10	 	500	1.1	5	TiO2_15kV_TiKa-Sp4-PET	414.7

V  Ka	 Sp3	LLIF	62177	10	 	850	1.1	5	V_15kV_VKa-Sp3-LLIF	443.7

Cr Ka	 Sp3	LLIF	56869	10	 	500	1.1	5	CrO3_15kV_CrKa-Sp3-LLIF	322.8

Mn Ka	 Sp3	LLIF	52200	10	 	500	1.1	5	Rhodonite_15kV_MnKa-Sp3-LLIF	158.8

Fe Ka	 Sp3	LLIF	48085	10	 	500	1.1	5	Fe2O3_15kV_FeKa-Sp3-LLIF	388.8

Ni Ka	 Sp3	LLIF	41154	10	 	600	1.05	5	Ni_15kV_NiKa-Sp3-LLIF	586.1

Zn Ka	 Sp3	LLIF	35622	10	 	500	1.1	5	ZnS_15kV_ZnKa-Sp3-LLIF	254.1

Sr La	 Sp4	PET	78470	20	-1000	1000	 	10	SrSO4_15kV_SrLa-Sp4-PET	43.6

Zr La	 Sp4	PET	69398	20	-800	800	 	10	ZrSiO4_15kV_ZrLa-Sp4-PET	35.8

Nb La	 Sp5	LPET	65447	20	-1565	1900	 	10	Nb_15kV_NbLa-Sp5-LPET	273.3

Ba La	 Sp5	LPET	31713	10	 	500	1.1	5	BaSO4_15kV_BaLa-Sp5-LPET	498.9

(b) EPMA Calibration settings for apatite

# Acquisition informations :

Elt. Line	Spec	Xtal	Peak	Pk Time	Bg Off1	Bg Off2	Slope/IBg	Bg Time	Calibration	Intensity

Time/Repeat		Range	#Channels		(cps/nA)

F  Ka	 Sp2	PC0	39395	10	-8500	1000	 	5	Apatite_15kV_FKa-Sp2-PC0	11.1

Na Ka	 Sp1	LTAP	46372	10	 	600	1.1	5	albite_15kV_NaKa-Sp1-LTAP	119.6

Mg Ka	 Sp1	LTAP	38509	10	 	1200	1.16	5	Diopside_15kV_MgKa-Sp1-LTAP	285.1

Al Ka	 Sp1	LTAP	32489	10	 	600	1.1	5	al_15kV_AlKa-Sp1-LTAP	4583.4

Si Ka	 Sp1	LTAP	27746	10	 	600	1.1	5	Th Glass_15kV_SiKa-Sp1-LTAP	1014.3

Cl Ka	 Sp4	PET	54050	10	-400	400	 	5	NaCl_15kV_ClKa-Sp4-PET	171.5

K  Ka	 Sp4	PET	42759	10	 	500	1.1	5	Orthoclase_15kV_KKa-Sp4-PET	66.3

Mn Ka	 Sp3	LLIF	52200	10	 	500	1.1	5	Rhodonite_15kV_MnKa-Sp3-LLIF	158.8

Fe Ka	 Sp3	LLIF	48085	10	 	500	1.1	5	Fe2O3_15kV_FeKa-Sp3-LLIF	388.8

Ti Ka	 Sp4	PET	31414	10	 	500	1.1	5	TiO2_15kV_TiKa-Sp4-PET	414.7

Sr La	 Sp4	PET	78470	20	-1000	1000	 	10	SrSO4_15kV_SrLa-Sp4-PET	43.6

P  Ka	 Sp5	LPET	70373	10	 	500	1.1	5	Apatite_15kV_PKa-Sp5-LPET	135.5

Ca Ka	 Sp5	LPET	38396	10	 	500	1.1	5	Diopside_15kV_CaKa-Sp5-LPET	323.9

Ba La	 Sp5	LPET	31713	20	 	500	1.1	10	BaSO4_15kV_BaLa-Sp5-LPET	498.9

La La	 Sp5	LPET	30445	20	 	500	1.1	10	La Glass_15kV_LaLa-Sp5-LPET	73.1

Ce La	 Sp5	LPET	29253	20	 	500	1.1	10	Ce Glass_15kV_CeLa-Sp5-LPET	74.9

Pr Lb	 Sp3	LLIF	56085	20	 	6230	1.1	10	REE 1_15kV_PrLb-Sp3-LLIF	3.8

Nd Lb	 Sp3	LLIF	53801	20	 	1700	1.1	10	Nd Glass_15kV_NdLb-Sp3-LLIF	10.6

Sm La	 Sp3	LLIF	54612	20	 	500	1.1	10	REE 3_15kV_SmLa-Sp3-LLIF	6.8

Overlap corrections

- Measured line Ba La ; Overlap from Ti Ka.

- Measured line: Ce La; Overlap from BaLb.