Supplementary Table S1. Powder X-ray diffraction data (d in Å) for redmondite. Only calculated lines with I > 1.5 are listed.

| Iobs | dobs | dcalc | Icalc | hkl |  | Iobs | dobs | dcalc | Icalc | hkl |  | Iobs | dobs | dcalc | Icalc | hkl |  | Iobs | dobs | dcalc | Icalc | hkl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 8.63 | 8.9935 | 13 | 1 0 0 |  | 10 | 2.633 | 2.6644 | 17 | 0 4 0 |  |  |  | 1.9735 | 2 | -1 1 7 |  | 13 | 1.6480 | 1.6548 | 7 | 5 2 1 |
|  |  | 8.4340 | 7 | 0 1 1 |  |  |  | 2.6375 | 2 | -2 2 4 |  | 23 | 1.9255 | 1.9379 | 3 | 0 1 7 |  |  |  | 1.6520 | 4 | 2 6 0 |
| 13 | 6.95 | 6.8977 | 25 | 0 0 2 |  |  |  | 2.6339 | 2 | 1 2 4 |  |  |  | 1.9361 | 4 | 3 4 1 |  |  |  | 1.6468 | 5 | 3 3 5 |
| 64 | 6.56 | 6.5514 | 100 | -1 1 1 |  | 7 | 2.601 | 2.6161 | 12 | 0 4 1 |  |  |  | 1.9315 | 4 | 3 2 4 |  |  |  | 1.6415 | 2 | 3 5 2 |
|  |  | 6.0707 | 5 | -1 0 2 |  |  |  | 2.6127 | 2 | 3 2 0 |  |  |  | 1.9302 | 4 | 0 3 6 |  |  |  | 1.6383 | 3 | -3 0 8 |
| 8 | 5.83 | 5.8177 | 8 | 1 1 1 |  |  |  | 2.5971 | 2 | 1 3 3 |  |  |  | 1.9252 | 3 | -4 3 1 |  | 10 | 1.6179 | 1.6263 | 4 | -5 3 2 |
|  |  | 5.3288 | 3 | 0 2 0 |  |  |  | 2.5760 | 5 | 2 2 3 |  |  |  | 1.9231 | 2 | -1 5 3 |  |  |  | 1.6252 | 3 | 2 5 4 |
| 32 | 5.01 | 5.0234 | 26 | 1 0 2 |  |  |  | 2.5219 | 2 | -2 3 3 |  |  |  | 1.9198 | 13 | -3 4 3 |  |  |  | 1.6172 | 7 | -3 3 7 |
|  |  | 4.9708 | 13 | 0 2 1 |  | 6 | 2.506 | 2.5169 | 7 | -3 0 4 |  |  |  | 1.9166 | 5 | 0 4 5 |  |  |  | 1.6123 | 2 | 4 4 2 |
| 7 | 4.55 | 4.5439 | 4 | 1 1 2 |  |  |  | 2.5117 | 5 | 2 0 4 |  | 9 | 1.8969 | 1.9052 | 9 | -4 1 5 |  |  |  | 1.6038 | 3 | -5 3 3 |
| 11 | 4.19 | 4.2274 | 5 | 1 2 1 |  |  |  | 2.4913 | 4 | 3 2 1 |  |  |  | 1.8963 | 7 | -2 5 2 |  |  |  | 1.5987 | 4 | -4 3 6 |
|  |  | 4.1531 | 5 | -2 0 2 |  | 38 | 2.479 | 2.4875 | 5 | 1 4 1 |  |  |  | 1.8886 | 5 | -2 3 6 |  | 10 | 1.5770 | 1.5813 | 5 | 2 6 2 |
|  |  | 4.1430 | 4 | 2 1 0 |  |  |  | 2.4854 | 6 | 0 4 2 |  |  |  | 1.8792 | 2 | -1 2 7 |  |  |  | 1.5755 | 7 | -1 5 6 |
|  |  | 4.0048 | 3 | -1 2 2 |  |  |  | 2.4830 | 6 | 2 3 2 |  |  |  | 1.8735 | 2 | 2 1 6 |  |  |  | 1.5664 | 3 | -4 4 5 |
| 12 | 3.816 | 3.8696 | 6 | -2 1 2 |  |  |  | 2.4744 | 32 | -1 2 5 |  |  |  | 1.8671 | 2 | -4 3 3 |  |  |  | 1.5633 | 3 | 5 3 1 |
|  |  | 3.7861 | 9 | 2 1 1 |  |  |  | 2.4569 | 4 | -3 2 3 |  | 7 | 1.8492 | 1.8525 | 2 | 4 1 3 |  | 4 | 1.5533 | 1.5596 | 2 | 4 3 4 |
| 17 | 3.628 | 3.6553 | 13 | 1 2 2 |  |  |  | 2.4501 | 9 | 0 2 5 |  |  |  | 1.8484 | 8 | 0 2 7 |  |  |  | 1.5513 | 2 | 0 3 8 |
|  |  | 3.5845 | 16 | 1 1 3 |  | 11 | 2.340 | 2.3538 | 11 | 1 4 2 |  |  |  | 1.8418 | 3 | 4 3 1 |  |  |  | 1.5486 | 2 | 2 4 6 |
| 100 | 3.442 | 3.4570 | 45 | -2 2 1 |  |  |  | 2.3262 | 11 | -2 2 5 |  | 15 | 1.8238 | 1.8276 | 5 | 2 4 4 |  |  |  | 1.5469 | 2 | 4 5 0 |
|  |  | 3.4516 | 21 | -1 0 4 |  |  |  | 2.3077 | 2 | -2 3 4 |  |  |  | 1.8251 | 9 | 1 4 5 |  |  |  | 1.5292 | 3 | -2 1 9 |
|  |  | 3.4403 | 14 | 0 3 1 |  |  |  | 2.3054 | 3 | 0 4 3 |  |  |  | 1.8242 | 2 | 1 1 7 |  |  |  | 1.5282 | 2 | 3 6 0 |
|  |  | 3.4366 | 16 | 2 2 0 |  | 27 | 2.280 | 2.2911 | 6 | 3 3 0 |  |  |  | 1.8132 | 4 | 0 5 4 |  |  |  | 1.5274 | 2 | -6 0 2 |
|  |  | 3.4200 | 49 | -1 2 3 |  |  |  | 2.2846 | 9 | -1 1 6 |  | 9 | 1.7932 | 1.8032 | 6 | -5 1 1 |  | 7 | 1.5138 | 1.5149 | 3 | 2 0 8 |
|  |  | 3.3941 | 2 | -2 1 3 |  |  |  | 2.2775 | 11 | -3 3 2 |  |  |  | 1.7927 | 2 | -4 3 4 |  |  |  | 1.5133 | 3 | 0 7 1 |
|  |  | 3.3010 | 3 | 2 1 2 |  |  |  | 2.2758 | 3 | -3 2 4 |  |  |  | 1.7903 | 4 | -4 0 6 |  |  |  | 1.5120 | 2 | -6 1 2 |
| 20 | 3.280 | 3.2813 | 24 | 0 1 4 |  |  |  | 2.2713 | 3 | -4 0 2 |  |  |  | 1.7739 | 2 | 4 2 3 |  |  |  | 1.5022 | 4 | 3 1 7 |
| 32 | 3.173 | 3.2246 | 14 | 2 2 1 |  |  |  | 2.2662 | 9 | 2 3 3 |  |  |  | 1.7724 | 2 | -5 1 3 |  | 10 | 1.4881 | 1.4935 | 2 | 0 6 5 |
|  |  | 3.1626 | 36 | 1 3 1 |  |  |  | 2.2484 | 4 | 4 0 0 |  | 20 | 1.7523 | 1.7655 | 5 | -4 1 6 |  |  |  | 1.4872 | 3 | 1 7 1 |
|  |  | 3.1583 | 4 | 0 3 2 |  |  |  | 2.2426 | 3 | -2 4 2 |  |  |  | 1.7594 | 4 | 4 3 2 |  |  |  | 1.4859 | 3 | 3 5 4 |
|  |  | 3.0973 | 6 | 1 2 3 |  | 10 | 2.227 | 2.2260 | 3 | 2 4 1 |  |  |  | 1.7549 | 7 | 3 2 5 |  |  |  | 1.4840 | 2 | -2 2 9 |
| 19 | 3.044 | 3.0661 | 8 | -1 3 2 |  |  |  | 2.2214 | 7 | -4 1 2 |  |  |  | 1.7490 | 5 | 1 2 7 |  |  |  | 1.4815 | 4 | 5 0 4 |
|  |  | 3.0354 | 2 | -2 0 4 |  |  |  | 2.2079 | 3 | 3 3 1 |  |  |  | 1.7481 | 2 | -3 5 1 |  |  |  | 1.4713 | 2 | 4 0 6 |
|  |  | 3.0299 | 20 | 1 0 4 |  |  |  | 2.1999 | 2 | 4 1 0 |  |  |  | 1.7444 | 8 | -2 5 4 |  | 8 | 1.4574 | 1.4648 | 3 | -5 1 7 |
|  |  | 2.9978 | 3 | 3 0 0 |  |  |  | 2.1828 | 5 | 1 4 3 |  |  |  | 1.7407 | 2 | 0 4 6 |  |  |  | 1.4618 | 2 | 3 6 2 |
| 19 | 2.965 | 2.9676 | 3 | -3 0 2 |  |  |  | 2.1375 | 3 | -2 4 3 |  | 12 | 1.7283 | 1.7370 | 7 | -4 4 1 |  |  |  | 1.4593 | 2 | 3 2 7 |
|  |  | 2.9366 | 20 | -3 1 1 |  | 21 | 2.100 | 2.1111 | 4 | 4 1 1 |  |  |  | 1.7258 | 6 | -2 0 8 |  |  |  | 1.4575 | 2 | 4 1 6 |
| 35 | 2.912 | 2.9193 | 22 | -2 1 4 |  |  |  | 2.1065 | 2 | 0 5 1 |  |  |  | 1.7209 | 5 | 1 6 1 |  |  |  | 1.4565 | 7 | -6 2 3 |
|  |  | 2.9089 | 5 | 2 2 2 |  |  |  | 2.1045 | 3 | -4 2 1 |  |  |  | 1.7181 | 2 | 5 1 1 |  |  |  | 1.4409 | 2 | -1 7 3 |
|  |  | 2.9005 | 3 | 1 3 2 |  |  |  | 2.0894 | 8 | 1 1 6 |  | 15 | 1.7070 | 1.7163 | 3 | -5 1 4 |  |  |  | 1.4397 | 2 | 5 3 3 |
|  |  | 2.8970 | 4 | -1 2 4 |  |  |  | 2.0715 | 2 | 4 2 0 |  |  |  | 1.7048 | 5 | -1 6 2 |  | 5 | 1.4149 | 1.4264 | 3 | 2 4 7 |
| 42 | 2.847 | 2.8858 | 19 | 3 1 0 |  |  |  | 2.0509 | 2 | 2 3 4 |  |  |  | 1.7031 | 3 | -5 2 3 |  |  |  | 1.4169 | 3 | -2 3 9 |
|  |  | 2.8589 | 22 | -3 1 2 |  | 7 | 2.040 | 2.0473 | 2 | 1 3 5 |  |  |  | 1.7023 | 6 | 0 1 8 |  |  |  | 1.4146 | 2 | -1 6 6 |
|  |  | 2.8365 | 40 | 2 1 3 |  |  |  | 2.0365 | 3 | 0 5 2 |  |  |  | 1.7002 | 3 | -4 3 5 |  |  |  | 1.4124 | 2 | 1 2 9 |
| 16 | 2.810 | 2.8113 | 18 | 0 3 3 |  |  |  | 2.0252 | 5 | 4 0 2 |  |  |  | 1.6940 | 2 | -4 4 3 |  |  |  | 1.4104 | 2 | 4 5 3 |
|  |  | 2.7786 | 6 | -1 3 3 |  | 8 | 2.002 | 2.0112 | 6 | -1 5 2 |  |  |  | 1.6890 | 4 | -3 5 3 |  |  |  | 1.4082 | 2 | 6 2 1 |
|  |  | 2.7247 | 6 | 3 1 1 |  |  |  | 2.0008 | 2 | 1 4 4 |  | 10 | 1.6681 | 1.6745 | 8 | 3 0 6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.681 | 2.6798 | 11 | -3 1 3 |  |  |  | 1.9915 | 2 | 3 4 0 |  |  |  | 1.6679 | 2 | 2 1 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6710 | 5 | 0 1 5 |  |  |  | 1.9896 | 6 | 4 1 2 |  |  |  | 1.6625 | 4 | 4 3 3 |  |  |  |  |  |  |