Suppl. Table 2. EMPA results for native gold and Ag-rich gold from the Preston and McLaughlin deposits

| Sample Label |  |  | Te (wt%) |  | Ag (wt%) |  |  | Au (wt%) |  |  | Cu (wt%) |  |  | Hg (wt%) |  |  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limit of Detection (L.O.D) |  |  | 0.030 |  | 0.063 |  |  | 0.079 |  |  | 0.017 |  |  | 0.059 |  |  |  |  |  |
| PR3-1-1 |  |  | L.O.D. |  | 6.680 |  |  | 93.150 |  |  | 0.063 |  |  | 0.105 |  |  | 99.998 |  |  |
| PR3-1-2 |  |  | L.O.D. |  | 6.730 |  |  | 93.310 |  |  | 0.062 |  |  | 0.076 |  |  | 100.178 |  |  |
| PR3-1-3 |  |  | L.O.D. |  | 6.650 |  |  | 93.050 |  |  | 0.066 |  |  | 0.067 |  |  | 99.833 |  |  |
| PR3-1-4 |  |  | L.O.D. |  | 6.660 |  |  | 93.160 |  |  | 0.073 |  |  | 0.075 |  |  | 99.968 |  |  |
| PR3-1-5 |  |  | L.O.D. |  | 6.750 |  |  | 93.380 |  |  | 0.072 |  |  | L.O.D. |  |  | 100.202 |  |  |
| PR3-1-6 |  |  | L.O.D. |  | 6.590 |  |  | 93.040 |  |  | 0.065 |  |  | L.O.D. |  |  | 99.695 |  |  |
| PR3-1-7 |  |  | L.O.D. |  | 6.710 |  |  | 93.210 |  |  | 0.073 |  |  | 0.088 |  |  | 100.081 |  |  |
| PR3-1-8 |  |  | L.O.D. |  | 6.710 |  |  | 93.330 |  |  | 0.074 |  |  | L.O.D. |  |  | 100.114 |  |  |
| PR3-1-9 |  |  | L.O.D. |  | 6.600 |  |  | 92.920 |  |  | 0.071 |  |  | 0.070 |  |  | 99.660 |  |  |
| PR3-1-10 |  |  | L.O.D. |  | 6.690 |  |  | 93.250 |  |  | 0.074 |  |  | L.O.D. |  |  | 100.014 |  |  |
| PR3-2-1 |  |  | L.O.D. |  | 6.590 |  |  | 93.370 |  |  | 0.071 |  |  | 0.073 |  |  | 100.105 |  |  |
| PR3-2-2 |  |  | L.O.D. |  | 6.650 |  |  | 93.220 |  |  | 0.066 |  |  | 0.075 |  |  | 100.010 |  |  |
| PR3-2-3 |  |  | L.O.D. |  | 6.670 |  |  | 93.500 |  |  | 0.064 |  |  | 0.079 |  |  | 100.313 |  |  |
| PR3-2-4 |  |  | L.O.D. |  | 6.720 |  |  | 93.020 |  |  | 0.066 |  |  | L.O.D. |  |  | 99.806 |  |  |
| PR3-2-5 |  |  | L.O.D. |  | 6.680 |  |  | 93.140 |  |  | 0.059 |  |  | L.O.D. |  |  | 99.879 |  |  |
| PR3-2-6 |  |  | L.O.D. |  | 6.590 |  |  | 93.300 |  |  | 0.074 |  |  | 0.092 |  |  | 100.056 |  |  |
| PR3-2-7 |  |  | L.O.D. |  | 6.630 |  |  | 93.280 |  |  | 0.065 |  |  | L.O.D. |  |  | 99.975 |  |  |
| PR3-2-8 |  |  | L.O.D. |  | 6.560 |  |  | 93.260 |  |  | 0.068 |  |  | 0.067 |  |  | 99.954 |  |  |
| PR3-2-9 |  |  | L.O.D. |  | 6.630 |  |  | 93.370 |  |  | 0.076 |  |  | L.O.D. |  |  | 100.076 |  |  |
| PR3-2-10 |  |  | L.O.D. |  | 6.700 |  |  | 93.250 |  |  | 0.071 |  |  | L.O.D. |  |  | 100.021 |  |  |
| PR3-3-1 |  |  | L.O.D. |  | 6.670 |  |  | 93.490 |  |  | 0.064 |  |  | L.O.D. |  |  | 100.224 |  |  |
| PR3-3-2 |  |  | L.O.D. |  | 6.610 |  |  | 93.070 |  |  | 0.068 |  |  | L.O.D. |  |  | 99.748 |  |  |
| PR3-3-3 |  |  | L.O.D. |  | 6.690 |  |  | 93.280 |  |  | 0.061 |  |  | 0.071 |  |  | 100.102 |  |  |
| Sample Label |  |  | Te (wt%) |  | Ag (wt%) |  |  | Au (wt%) |  |  | Cu (wt%) |  |  | Hg (wt%) |  |  | Total |  |  |
| Limit of Detection (L.O.D) |  |  | 0.030 |  | 0.063 |  |  | 0.079 |  |  | 0.017 |  |  | 0.059 |  |  |  |  |  |
| PR3-3-4 |  |  | L.O.D. |  | 6.640 |  |  | 92.930 |  |  | 0.078 |  |  | 0.093 |  |  | 99.741 |  |  |
| PR3-3-5 |  |  | L.O.D. |  | 6.630 |  |  | 93.140 |  |  | 0.073 |  |  | 0.066 |  |  | 99.909 |  |  |
| PR3-3-6 |  |  | L.O.D. |  | 6.620 |  |  | 93.580 |  |  | 0.056 |  |  | L.O.D. |  |  | 100.256 |  |  |
| PR3-3-7 |  |  | L.O.D. |  | 6.710 |  |  | 93.500 |  |  | 0.072 |  |  | L.O.D. |  |  | 100.282 |  |  |
| PR3-3-8 |  |  | L.O.D. |  | 6.660 |  |  | 93.560 |  |  | 0.067 |  |  | 0.079 |  |  | 100.366 |  |  |
| PR3-3-9 |  |  | L.O.D. |  | 6.750 |  |  | 93.260 |  |  | 0.080 |  |  | 0.060 |  |  | 100.150 |  |  |
| PR3-3-10 |  |  | L.O.D. |  | 6.660 |  |  | 93.330 |  |  | 0.063 |  |  | 0.088 |  |  | 100.141 |  |  |
| PR3-4-1 |  |  | L.O.D. |  | 6.670 |  |  | 93.120 |  |  | 0.084 |  |  | L.O.D. |  |  | 99.874 |  |  |
| PR3-4-2 |  |  | L.O.D. |  | 6.620 |  |  | 93.600 |  |  | 0.090 |  |  | L.O.D. |  |  | 100.310 |  |  |
| PR3-4-3 |  |  | L.O.D. |  | 6.590 |  |  | 93.610 |  |  | 0.090 |  |  | 0.099 |  |  | 100.389 |  |  |
| PR3-4-4 |  |  | L.O.D. |  | 6.620 |  |  | 93.250 |  |  | 0.091 |  |  | L.O.D. |  |  | 99.961 |  |  |
| PR3-4-5 |  |  | L.O.D. |  | 6.560 |  |  | 93.190 |  |  | 0.096 |  |  | L.O.D. |  |  | 99.846 |  |  |
| PR3-4-6 |  |  | L.O.D. |  | 6.700 |  |  | 92.990 |  |  | 0.089 |  |  | L.O.D. |  |  | 99.779 |  |  |
| PR3-4-7 |  |  | L.O.D. |  | 6.710 |  |  | 93.150 |  |  | 0.094 |  |  | L.O.D. |  |  | 99.954 |  |  |
| PR3-4-8 |  |  | L.O.D. |  | 6.610 |  |  | 93.120 |  |  | 0.090 |  |  | 0.071 |  |  | 99.892 |  |  |
| PR3-4-9 |  |  | L.O.D. |  | 6.630 |  |  | 92.970 |  |  | 0.088 |  |  | 0.101 |  |  | 99.789 |  |  |
| PR3-4-10 |  |  | L.O.D. |  | 6.590 |  |  | 93.330 |  |  | 0.086 |  |  | L.O.D. |  |  | 100.006 |  |  |
| PR3-5-1 |  |  | L.O.D. |  | 6.670 |  |  | 93.600 |  |  | 0.072 |  |  | 0.088 |  |  | 100.430 |  |  |
| PR3-5-2 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.700 |  |  | 93.360 |  |  | 0.063 |  |  | 0.091 |  |  | 100.214 |  |
| PR3-5-3 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.650 |  |  | 93.540 |  |  | 0.051 |  |  | 0.082 |  |  | 100.322 |  |
| PR3-5-4 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.570 |  |  | 92.810 |  |  | 0.062 |  |  | 0.067 |  |  | 99.508 |  |
| PR3-5-5 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.450 |  |  | 93.220 |  |  | 0.071 |  |  | 0.122 |  |  | 99.863 |  |
| PR3-5-6 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.430 |  |  | 93.520 |  |  | 0.071 |  |  | 0.079 |  |  | 100.100 |  |
| PR3-5-7 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.510 |  |  | 93.060 |  |  | 0.082 |  |  | 0.088 |  |  | 99.740 |  |
| PR3-5-8 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.550 |  |  | 93.380 |  |  | 0.064 |  |  | 0.092 |  |  | 100.086 |  |
| Sample Label |  | Te (wt%) |  |  |  | Ag (wt%) |  |  | Au (wt%) |  |  | Cu (wt%) |  |  | Hg (wt%) |  |  | Total |  |
| Limit of Detection (L.O.D) |  | 0.030 |  |  |  | 0.063 |  |  | 0.079 |  |  | 0.017 |  |  | 0.059 |  |  |  |  |
| PR3-5-9 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.520 |  |  | 93.530 |  |  | 0.064 |  |  | 0.106 |  |  | 100.220 |  |
| PR3-5-10 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.450 |  |  | 93.450 |  |  | 0.069 |  |  | L.O.D. |  |  | 99.969 |  |
| PR3-6-1 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.650 |  |  | 93.330 |  |  | 0.061 |  |  | 0.080 |  |  | 100.121 |  |
| PR3-6-2 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.670 |  |  | 93.370 |  |  | 0.064 |  |  | 0.070 |  |  | 100.174 |  |
| PR3-6-4 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.600 |  |  | 93.240 |  |  | 0.058 |  |  | 0.076 |  |  | 99.974 |  |
| PR3-6-5 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.620 |  |  | 93.100 |  |  | 0.072 |  |  | L.O.D. |  |  | 99.792 |  |
| PR3-6-6 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.580 |  |  | 92.980 |  |  | 0.068 |  |  | 0.081 |  |  | 99.709 |  |
| PR3-6-7 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.460 |  |  | 93.280 |  |  | 0.066 |  |  | 0.114 |  |  | 99.920 |  |
| PR3-6-8 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.570 |  |  | 93.260 |  |  | 0.074 |  |  | L.O.D. |  |  | 99.904 |  |
| PR3-6-9 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.670 |  |  | 93.390 |  |  | 0.062 |  |  | 0.076 |  |  | 100.198 |  |
| PR3-6-10 |  | L.O.D. |  |  |  | 6.660 |  |  | 93.260 |  |  | 0.074 |  |  | 0.076 |  |  | 100.071 |  |
| McLaughlin-1 core-1 |  | L.O.D. |  |  |  | 28.120 |  |  | 70.790 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.771 |  |  | 99.681 |  |
| McLaughlin-1 core-2 |  | 0.046 |  |  |  | 30.400 |  |  | 68.470 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.298 |  |  | 99.214 |  |
| McLaughlin-1 core-3 |  | L.O.D. |  |  |  | 30.180 |  |  | 68.820 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.365 |  |  | 99.365 |  |
| McLaughlin-1 core-4 |  | 0.038 |  |  |  | 29.850 |  |  | 68.600 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.358 |  |  | 98.846 |  |
| McLaughlin-1 core-5 |  | L.O.D. |  |  |  | 27.800 |  |  | 70.610 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.512 |  |  | 98.922 |  |
| McLaughlin-1 core-6 |  | L.O.D. |  |  |  | 27.400 |  |  | 70.710 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.570 |  |  | 98.680 |  |
| McLaughlin-1 core-7 |  | L.O.D. |  |  |  | 26.780 |  |  | 70.800 |  |  | L.O.D. |  |  | 1.310 |  |  | 98.890 |  |
| McLaughlin-1 core-8 |  | L.O.D. |  |  |  | 27.440 |  |  | 71.510 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.525 |  |  | 99.475 |  |
| McLaughlin-1 core-9 |  | L.O.D. |  |  |  | 26.920 |  |  | 72.030 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.441 |  |  | 99.391 |  |
| McLaughlin-1 core-10 |  | L.O.D. |  |  |  | 29.560 |  |  | 68.960 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.533 |  |  | 99.053 |  |
| McLaughlin-1 rim-1 |  | 0.053 |  |  |  | 27.390 |  |  | 70.980 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.652 |  |  | 99.075 |  |
| McLaughlin-1 rim-2 |  | L.O.D. |  |  |  | 27.650 |  |  | 71.700 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.255 |  |  | 99.605 |  |
| McLaughlin-1 rim-3 |  | 0.035 |  |  |  | 28.260 |  |  | 71.040 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.321 |  |  | 99.656 |  |
| McLaughlin-1 rim-4 |  | L.O.D. |  |  |  | 27.510 |  |  | 71.070 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.272 |  |  | 98.852 |  |
| Sample Label | Te (wt%) |  |  | Ag (wt%) |  |  | Au (wt%) |  |  | Cu (wt%) |  |  | Hg (wt%) |  |  | Total |  |  |
| Limit of Detection (L.O.D) | 0.030 |  |  | 0.063 |  |  | 0.079 |  |  | 0.017 |  |  | 0.059 |  |  |  |  |  |
| McLaughlin-1 rim-5 | L.O.D. |  |  | 28.220 |  |  | 71.230 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.180 |  |  | 99.630 |  |  |
| McLaughlin-1 rim-6 | 0.037 |  |  | 28.180 |  |  | 70.590 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.373 |  |  | 99.180 |  |  |
| McLaughlin-1 rim-7 | L.O.D. |  |  | 27.580 |  |  | 71.180 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.205 |  |  | 98.965 |  |  |
| McLaughlin-1 rim-8 | 0.038 |  |  | 28.710 |  |  | 70.930 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.283 |  |  | 99.961 |  |  |
| McLaughlin-1 rim-9 | L.O.D. |  |  | 28.520 |  |  | 70.850 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.349 |  |  | 99.719 |  |  |
| McLaughlin-1 rim-10 | 0.033 |  |  | 27.320 |  |  | 70.900 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.298 |  |  | 98.551 |  |  |
| McLaughlin-2 Gold-rich area-1 | L.O.D. |  |  | 38.080 |  |  | 57.580 |  |  | L.O.D. |  |  | 3.970 |  |  | 99.630 |  |  |
| McLaughlin-2 Gold-rich area-2 | 0.041 |  |  | 38.450 |  |  | 60.040 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.915 |  |  | 99.446 |  |  |
| McLaughlin-2 Gold-rich area-3 | L.O.D. |  |  | 37.070 |  |  | 61.910 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.796 |  |  | 99.776 |  |  |
| McLaughlin-2 Gold-rich area-4 | 0.039 |  |  | 37.420 |  |  | 61.360 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.920 |  |  | 99.739 |  |  |
| McLaughlin-2 Gold-rich area-5 | L.O.D. |  |  | 29.580 |  |  | 69.470 |  |  | L.O.D. |  |  | 0.382 |  |  | 99.432 |  |  |
| Mode | WDS |  |  | WDS |  |  | WDS |  |  | WDS |  |  | WDS |  |  |  |  |  |
| Signal | Te La |  |  | Ag La |  |  | Au La |  |  | Cu Ka |  |  | Hg La |  |  |  |  |  |
| XTAL | PETJ |  |  | PETJ |  |  | LiF |  |  | LiF |  |  | LiFL |  |  |  |  |  |
| Counting time (s) | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| Beam Current (nA) | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |